ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

Біологічний факультет

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Д и п л о м н а  р о б о т а

на здобуття ступеня вищої освіти магістр

на тему: «Оптимізація процесу біологічного знешкодження лужних батарейок»

«Optimization of the biological neutralization process of alkaline batteries»

Виконала: студентка денної форми навчання

Спеціальність 162 Біотехнологія та біоінженерія

Нещерет Леся Сергіївна

Керівник: к.б.н., доцент

Васильєва Наталія Юріївна

Рецензент: к.б.н., доцент

Немерцалов Володимир Володимирович

Рекомендовано до захисту                    Захищено на засіданні ЕК № 1

Протокол засідання кафедри                Протокол № _____від _________2018 р.

№____від _________ 2018 р.                Оцінка _________/_________/_______

(за національною шкалою, шкалою ECTS, бал)

Завідувач кафедри                                  Голова ЕК

__________ Філіпова Т.О.                   ______________ Галкін Б.М.

Одеса – 2018

Анотація

У ході експериментальної роботи доведена можливість інтенсифікації процесу біологічного знешкодження відпрацьованих лужних батарейок з використанням мікроорганізмів за рахунок вилуговування цинку і марганцю.

За результатами було показано що найбільшою вилуговуючою активністю володіє асоціація мікроорганізмів, зростанню яких сприяє використання середовища 9К з додаванням 10,0 % бакетріального препарату. Кількість вилученого цинку склала майже 99,9 %, кількість вилученого марганцю не перевищувала  40,0 %.

Після проведення процесу оптимізації були отримані нові за кількісним складом середовища, які сприяють інтенсифікації біологічного влучення цинку і марганцю з відпрацьованих лужних батарейок. Однак, отримані результати свідчать, що фактори, які сприяють вилученню цинку пригнічують вилучення марганцю. Тобто, для створення біотехнологічного процесу знешкодження лужних батарейок необхідно  використовувати декілька стадій і додаткова підібрати групу мікроорганізмів, яка більш ефективно вилуговує марганець.

Роботу викладено на 80 сторінках, вона містить 11 таблиць та 24 рисунка. Наведено посилання на 84 джерело літератури (51 кирилицею та 33 латиницею).

Ключові слова: біовилуговування, планування експерименту, оптимізація складу середовища.

ANNOTATION

In the course of experimental work, the possibility of intensifying the process of biological neutralization of spent alkaline batteries with the use of microorganisms through the leaching of zinc and manganese has been proved.

According to the results, it was shown that the association with microorganisms, the growth of which contributes to the use of the medium 9K with the addition of 10.0% bactital preparation, has the greatest leakage activity. The amount of sequestered zinc was almost 99.9%, the amount of manganese withdrawn did not exceed 40.0%.

After the process of optimization, new quantitative composition of the medium was obtained that contributed to the intensification of the biological attack of zinc and manganese from spent alkaline batteries. However, the results suggest that the factors contributing to the removal of zinc inhibit the removal of manganese. That is, in order to create a biotechnological process for the neutralization of alkaline batteries, it is necessary to use several stages and to further select a group of microorganisms that more effectively manifests the manganese.

Diploma thesis is expounded on 80 pages, it contains 11 tables and 24 figures. Reference is made to 84 sources of literature (51 Cyrillic alphabet and 33 Latin letters).

Key words: bivariate planning, experiment planning, optimization of the composition of the environment.

ЗМІСТ

| ВСТУП | 4 |
| --- | --- |
| 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ | 7 |
| 1.1.Техногенні відходи України як загроза та одночасно потенціальні джерела цінних металів | 7 |
| 1.2. Біотехнологія як альтернатива хімічним методам | 10 |
| 1.3. Роль бактерій в біотехнології вилуговування металів | 12 |
| 1.4. Механізм бактеріального окислення руд | 16 |
| 1.5. Мікроорганізми, які можливо використовувати для знезараження батарейок | 20 |
| 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ | 32 |
| 2.1. Підготовка первинної накопичувальної культури Мікроорганізмів | 32 |
| 2.2. Методика проведення біологічного вилуговування металів з використанням мікроорганізмів | 34 |
| 2.3. Характеристика досліджуваного субстрату | 34 |
| 2.4. Оптимізація процесу біологічного знешкодження лужних батарейок з використанням мікроорганізмів на підставі математичного планування | 36 |
| 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ | 41 |
| 3.1. Напрацювання мікробного угруповання хемолітотрофних бактерій і залізобактерій з використанням техногенних відвалів | 41 |
| 3.2. Результати мікробіологічного вилуговування металів з відпрацьованих лужних батарейок | 46 |
| 3.3.Оптимізація процесу біологічного знешкодження відпрацьованих субстратів лужних батарейок | 56 |
| 3.4. Опис технологічної схеми вилуговування цинку і марганцю з відпрацьованих лужних батарейок з метою їх знешкодження | 62 |
| УЗАГАЛЬНЕННЯ | 67 |
| ВИСНОВКИ | 70 |
| СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | 71 |

ВСТУП

Проблема утилізації та переробки електронних відходів, до яких відносяться джерела живлення, набуває глобального характеру і стає все більш актуальною для України. Незважаючи на те, що на кожній батарейці є знак, який позначає, що її не можна викидати в сміттєвий бак тому, що вона містить шкідливі для людини речовини (ртуть, нікель, кадмій, свинець, літій, цинк і т.д.), зазвичай гальванічні елементи, які відслужили свій термін, опиняються на смітнику. Через деякий час елементи живлення піддаються корозії (їх металеве покриття руйнується) і оскільки більшість міських звалищ не обладнані сучасним протифільтраційним захистом, то токсичні сполуки, які в них містяться, безперешкодно потрапляють у навколишнє середовище. За даними міжнародних досліджень, одна пальчикова батарейка може отруїти важкими металами, які містяться в ній, 1 м3 ґрунту або 400 літрів води [Блайда., 2010; Брусничкина-Кириллова., 2009;  Галецький., 2002; , Горовой., 2007; Четверикова., 2013; Целыковский., 2006; Bosecker., 1997; Giaven., 2007; Norris., 2000;  Shi., 2005].

Більшість досліджень показали, що поховання і спалювання відпрацьованих гальванічних елементів спільно з твердими побутовими відходами (ТПВ) вкрай небезпечне для навколишнього середовища. У зв'язку з цим, в розвинених країнах ця проблема вирішується шляхом збору та вторинної переробки (рециклінгу) відпрацьованих елементів живлення.

Повторне використання відходів виробництва та споживання є невід'ємною складовою частиною політики заощадження природних ресурсів у всіх розвинених країнах світу. Крім цього, для багатьох з них гостро стоїть питання постійно зростаючого попиту на природну сировину, адже запаси деяких хімічних елементів в природі неухильно скорочуються [Галецький., 2002; Горовой., 2007; Четверикова., 2013; Bosecker., 1997; Giaveno., 2007].

Для промисловості відпрацьовані батарейки - це сировина з високим рівнем концентрації цінних елементів, зокрема, кольорових металів.

В Європі є тільки три заводи, які мають потужності для переробки батарейок. Один з них - у Німеччині, другий - у Франції. З вересня 2011 року третій відкрився в Україні – це Львівське державне підприємство «Аргентум» [Power Stream].

Біотехнологія є єдиним напрямом, який Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала технологією XXI століття. У вузькому сенсі біотехнологія - сукупність методів і прийомів отримання корисних для людини продуктів і явищ за допомогою біологічних агентів.

Однак, на сьогоднішний день, запатентованих біотехнологічних підходів по знешкодженню батарейок з використанням мікроорганізмів нами не було знайдено.

Маючи досвід в експериментах по вилученню рідких та важких металів з техногенних відходів з використанням мікроорганізмів, які активно розробляються на базі ОНУ імені І. І. Мечникова ми вирішили спробувати розробити підхід до вирішення проблеми по знешкодженню батарейок  з використанням існуючих мікробних асоціацій, ізольованих з техногенних відвалів, а  значить спроможних виживати в екстремальних умовах, володіючих резистентністю до високих концентрацій важких металів і здатністю до самого процесу біологічного вилуговування.

Тому метою роботи була оптимізація біотехнологічного процесу знешкодження лужних батарейок  за рахунок вилучення цинку і марганцю в ході біологічного вилуговування з використанням мікроорганізмів.

Для досягнення вказаної мети були поставлені наступні завдання:

- Визначити вилуговуючу активність цинку і марганцю ацидофільних хемолітотрофних мікроорганізмів з відпрацьованих лужних батарейок з метою їх знешкодження.

- Визначити комбінації діючих факторів, які сприяють інтенсифікації біологічного вилуговування цинку  з відпрацьованих лужних батарейок з метою їх знешкодження.

- Визначити комбінації діючих факторів, які сприяють інтенсифікації біологічного вилуговування марганцю  з відпрацьованих лужних батарейок з метою їх знешкодження.

Об’єкт  дослідження: показники вилуговуючої активності різних груп мікроорганізмів, які мешкають у техногенних відвалах.

Предмет  дослідження: ступінь вилучення марганцю і цинку з відходів відпрацьованих паливних елементів лужних батарейок при використанні мікроорганізмів, що були виділені з техногенних відвалів і володіли максимальною здатністю вилуговувати метали.

ВИСНОВКИ

- Визначена здатність ацидофільних хемолітотрофних бактерій вилуговувати цинк і марганець з відпрацьованих лужних батарейок. Ступень вилуговуючої активності був максимальним для асоціації мікроорганізмів, що зростали на середовищі 9К – 79,2 % вилучення  цинку. Максимальну вилуговаючю активність по відношенню до марганцю реєстрували на середовищі 5 для культивування залізобактерій  – 31,0 %. При вилуговуванні цинку і марганцю з відпрацьованих паливних елементів лужних батарейок, максимальний процент вилучення цинку досягав 99,9 % при використанні середовища 9К з додатковим внесенням 10,0 % бактеріального препарату; максимальний процент вилучення марганцю (31,0 і 38,7 %%) реєстрували при використанні в якості вилуговую чого розчину середовищ 5 і 2.

- Найбільш сприяє процесу вилуговування цинку з відпрацьованих паливних елементів лужних батарейок комбінація компонентів середовищ, яка відповідає наступній комбінації факторів і їх рівнів – А2В3С4D4, що відповідає наступним концентраціям: (NH4)2SO4 - 2,0 г/л, KH2PO4 – 1,6 г/л, FeSO4×7H2O - 44,5 г/л, бактеріальний препарат – 10,0 об/%, KCl - 1,0 г/л; MgSO4 - 0,5 г/л; Ca(NO3)2 - 0,1 г/л.

- Найбільш сприяє процесу вилуговування марганцю з відпрацьованих паливних елементів лужних батарейок комбінація компонентів середовищ, яка відповідає наступній комбінації факторів і їх рівнів – А3В1С4D1, що відповідає наступним концентраціям: (NH4)2SO4 – 3,5 г/л, KH2PO4 – 0,0 г/л, FeSO4×7H2O – 0,0 г/л, бактеріальний препарат – 10,0 об/%, KCl - 1,0 г/л; MgSO4 - 0,5 г/л; Ca(NO3)2 - 0,1 г/л.

- Отриманий результат не є остаточним. Для створення біотехнологічного процесу знешкодження лужних батарейок необхідно використовувати декілька стадій і для кожної з них необхідно підібрати свою групу мікроорганізмів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Агеева С. Н. Фенотипический и генотипический полиморфизм штаммов Acidithiobacillus ferrooxidans. – Автореферат на соискание уч. степени канд. биол. наук. – Москва, 2003. – 19 с.

- Аренс В. Ж., Черняк А. С. Химико-экологические проблемы   выщелачивания // Горный журнал. – 1994. – № 12. – С. 5 – 7.

- Аренс В. Ж., Черняк А. С. Химия и микробиология в сфере горного дела // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2006. – № 8. – С. 304 – 313.

- Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий.- М.: Наука, 1976. - 280 с Аристовская  Т. В. Микробиология процессов почвообразования. – Л. : Наука, 1980. – 188 с.

- Аспекти збору та переробки батарейок. [Електронний ресурс] – Режим доступу до репринту: https://sites.google.com/site/batareykazao/batarejka-ak-galvanicnij-element/klasifikacia-batarejok-za-himicnim-skladom

- Ахназарова С. Л., Кафаров В. В. Методы оптимизации в химической технологии: учебное пособие для хим.-технол. спец. вузов. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 1985. – 327 с.

- Батарейка [Електронний ресурс] – Режим доступу до репринту: http://batarejka.weebly.com/104110721090107210881077108110821080.html

- Блайда И. А. Извлечение ценных металлов при переработке промышленных отходов биотехнологическими методами (Обзор)// Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – №6. – С. 39 – 45.

- Блайда И. А., Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И., Хитрич В. Ф., Иваница В. А. Извлечение редких и цветных металлов сообществом микроорганизмов из золы от сжигания Павлоградского угля // Мікробіологія і Біотехнологія. – 2012. – № 3. – С. 91 – 101.

- Блайда И. А., Слюсаренко Л. И., Васильева Т. В., Васильева Н. Ю., Джамбек О. И., Джамбек А. А., Иваница В. А. Возможности извлечения германия из промышленных отходов с применением гидрометаллургических и микробиологических методов //Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. – № 5. – С. 50 – 54.

- Брусничкина-Кириллова Л. Ю., Большаков Л. А. Исследование процесса бактериального выщелачивания техногенных отходов норильского обогатительного производства. //Цветные металлы. – 2009. – № 8. – С. 72 – 74.

- Вайнштейн М. Б., Кудряшова Е. Б. О  нанобактериях.//  Микробиология. – 2000. – Т. 69, № 2. – С. 163 – 174.

- Варданян Н. С. Leptospirillum-подобные бактерии и оценка их роли в окислении пирита / Н. С. Варданян, В. П. Акопян // Микробиология. – 2003. – Т. 72, № 4. – С. 493 – 498.

- Васильева Т. В., Блайда И. А., Иваница В. А. Основные группы микроорганизмов,  участвующих в биогидрометаллургических процессах // Проблеми екологічної біотехнології. – [електронне наукове видання]. – 2013. – №1. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/peb_2013_1_3

- Васильєва Н. Ю., Слюсаренко Л. І., Нещерет Л. С., Семенов К. І., Васильєва Т. В., Блайда І. А. Бактеріальне вилуговування металів з відпрацьованої маси паливних елементів//// Мікробіологія і Біотехнологія. – 2018. – № 8. – С. 28 – 38.

- Вікіпедія. Батарея (електрика)  [Електронний ресурс] – Режим доступу до репринту: https://uk.wikipedia.org/wiki/Батарея_(електрика)

- Вікіпедія. Лужна батарейка [Електронний ресурс] – Режим доступу до репринту: https://uk.wikipedia.org/wiki/Лужна_батарейка

- Галецький Л.С., Науменко У.З., Пилипчик А.Д. Техногенні родовища – нове нетрадиційне джерело мінеральної сировини в Україні //Екологія довкілля та забезпечення життєдіяльності. –  2002. –  № 5 - 6. –  С. 77 - 81.

- Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования экспериментов - М.: ДеЛи. Принт, – 2005. – 296 с.

- Горовой А.Ф., Горовая Н.А. Твердые промышленные отходы Донбасса – нетрадиционный источник минерального сырья [Електронний ресурс] / А.Ф. Горовой, Н.А. Горовая. //Электронная версия материалов 3-й Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов» 2007 – Режим доступу до репринту: http://vuzlib.com.ua/articles/book/24899- ekhnogennye_mestorozhdenija_d/1.html

- Заварзин  Г. А. Литотрофные микроорганизмы. - М.: Наука, 1974. – 354 с.

- Зедгинидзе И. Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем. – М.: Изд-во «Наука», – 1976. – 390 с.

- Каравайко  Г. И. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд / Г. И. Каравайко, С.И. Кузнецов, А. И. Голомзик. – М.: Наука, 1972. – 218 с.

- Каравайко Г. И., Дубинина Г. А., Кондратьева Т. Ф. Литотрофные микроорганизмы окислительных циклов серы и железа // Микробиология. – 2006. – Т. 75, № 5. – C. 593 – 629.

- Ковалев В. З. Химические источники энергии // Омск: Изд-во ОмГТУ. – 2005. – 66 с.

- Кондратьева Т.Ф., Пивоварова Т.А., Крылова Л.Н., Меламуд В.С., Адамов Э.В., Каравайко Г.И. Выщелачивание медной руды Удоканского месторождения при низких температурах ассоциацией ацидофильных хемолитотрофных микроооганизмов //  Микробиология. – 2011. – Том 80, № 4. – C. 560 – 567.

- Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента Мн. : Изд-во БГУ им. В. И. Ленина. – 1982. – 302 с.

- Кондратьева Т.Ф., Пивоварова Т.А., Цаплина И.А..  Разнообразие сообществ ацидофильных микроорганизмов в природных и техногенных экосистемах // Микробиология. – 2012. – Т. 81,  №1. –  С. 3 – 27.

- Кузякина Т. И., Хайнасова Т. С., Левенец О. О. Биотехнология извлечения металлов из сульфидных руд // Вестник наук о Земле. – 2008. – Т. 60. – № 12. – С. 76 – 85.

- Кутузова Р. С., Воробьев Н. И. Наноформы Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма с широким ареалом//Сельскохозяйственная биология. – 2015. – Т. 50, № 50. – С. 384 – 393.

- Лысак Л. В., Кадулин М. С., Конова И. Л., Лапыгина Е. В., Иванов А. В., Звягинцев Д. Г. Численность,  жизнеспособность  и  таксономический  состав  наноформ бактерий в железомарганцевых конкрециях.// Почвоведение. – 2013. – № 6. – С. 707 – 714.

- Любищев А. А. Дисперсионный анализ в биологии Издательство Московского университета — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.—200 с.

- Марьев В. А., Комиссаров В. А. Об организации переработки батарей. Обращение с отходами. Исследования и результаты [Електронний ресурс]/ Марьев В.А., Комиссаров В.А//Экологический Вестник России – 2012. – Т. 12. – С. 21 – 23. – Режим доступу до репринту:  http://icbet.ru/fileadmin/f/activity/Dejatelnost_Otkhody_ehlektronnogo_i_ehlektricheskogo_oborudovanija.pdf

- Методы общей бактериологии. Т. 2. – М.: Мир, 1984. – 265 с.

- Монтгомери Д.К. Планирование эксперимента и анализ данных (пер. с англ.) Л.: Судостроение, 1980. – 380 с.

- Мусич Е. Г., Демихов Ю. Н. Биовыщелачивание как практический подход к экстракции металлов//Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. –  2014. –   Вып. 23. –   С. 110 – 123.

- Нещерет Л.С. Біологічне знешкодження лужних батарейок. Дипломна робота на здобуття ОКР «Бакалавр». Рукопис. – Одеса., 2017. – 79 с.

- Панин В. В., Воронин Д. Ю., Адамов Э. В., Крылова Л. Н. Бактериально-химическое извлечение цинка из промпродуктов и хвостов флотационного обогащения. Цветные металлы. – 2005. –  № 11. – С. 27 – 31.

- Панов Б. С. Техногенные месторождения Донбасса и Украины [Електронний ресурс] /Б. С Панов – Электронная версия материалов 3-й Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов», 2007 – Режим доступу до репринту: http://vuzlib.com.ua/articles/book/24899-ekhnogennye_mestorozhdenija_d/1.html

- Пашков Г. Л. Золы природных углей – нетрадиционный сырьевой источник редких элементов //Соросовский образовательный журнал. – 2001. – Т. 7, № 11. – С. 67 – 72.

- Переработка батареек, что там ценного [Електронний ресурс] – Режим доступу до репринту:http://www.ledilid.com/2014/01/pererabotka-batareek-chto-tam-cennogo/

- Радченко С.Г. Анализ экспериментальных данных на основе использования многофакторных статистических математических моделей // Мат. машини і системи. – 2005. – № 3. – С. 102–115.

- Сидякина  Г.Г.  Новые  экологически  чистые  технологии  в  обогащении  сульфидных руд.//Строительство и техногенная безопасность. – 2005. –   Вып.10. – С. 169 – 173.

- Толстов Е. А., Латышев В. Е., Лильбок Л. А. Возможности применение биогеотехнологии при выщелачивании бедных и упорных руд  //Горный журнал. – 2003. –  № 8. –  С. 63 – 65.

- Тупикина О. В. Фенотипические и генотипические характеристики ацидофильных хемолитотрофов, окисляющих разные типы пиритов. – Автореферат на соискание уч. степени канд. биол. наук. – Москва, 2008. – 23 с.

- Химические источники тока: Справочник / Под редакцией Н.В. Коровина и А.М. Скундина. - М.: Издательство МЭИ. – 2003. – 740 с.

- Царенко И.Ю., Рой А.А., Курдиш И.К. Оптимизация питательной среды для культивирования Bacillus subtilis ИМВ В-7023// Мікробіологічний журнал. – 2011. – Т. 73, № 2.– С. 13–19.

- Целыковский Ю. К. Экологические и экономические аспекты утилизации золошлаков ТЭС//Энергия. – 2006. – № 4. – С. 27 – 34.

- Четверикова Д. В., Бакаева М. Д., Четвериков С. П., Логинов О.  Н.  Биологическое выщелачивание цинка и меди из отходов флотацинного обогащения сульфидных руд бурибаевского горно-обогатительного комбината в перколяционной установке // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. – Т.15, № 3(5) . – С. 1690 – 1695.

- Шембель О. М., Білогуров В. А. Основні характеристики сучасних хімічних джерел струму різних електрохімічних систем // Сучасна спеціальна техніка. Науково-практичний журнал. — 2009. — № 2(17). — С. 66 – 86.

- Шембель О. М., Білогуров В. А. Основні характеристики сучасних хімічних джерел струму різних електрохімічних систем // Сучасна спеціальна техніка. Науково-практичний журнал. – 2009. – № 2(17). – С. 66 – 86.

- Bergey's Manual of Systematic Bacteriology.  Volume 3: The Firmicutes /De Vos P., Garrity G., Jones D., Krieg N.R., Ludwig W., et all. – Springer-Verlag New York, 2009. – 800 p.

- Bosecker K. Bioleching: metal solubilization by microorganisms //FEMS Microbiol. Rev. – 1997. – № 20. – Р. 591– 604.

- Brierley J.A. Expanding role of microbiology in metallurgical processes //Mining Engineering. – 2000. – V. 52, № 1. – P. 49 – 53.

- Claudia Janosch, Francisco Remonsellez, Wolfgang Sand, Mario Vera. Sulfur oxygenase reductase (sor) in the moderately thermoacidophilic leaching bacteria: studies in Sulfobacillus thermosulfidooxidans and Acidithiobacillus caldus//Microorganisms. –  2015. – Vol. 3, № 4. – Р. 707 – 724.

- Crocker F. H., Fredrickson J. K., White D. C., Ringelberg D. B., Balkwill D. L. Phylogenetic and physiological diversity of Arthrobacter strains isolated from unconsolidated subsurface sediments// Microbiology – 2000.  –  № 146. – Р. 1295 – 1310.

- DSMZ: List of Recommended Media for Microorganisms. Режим доступу: https://www.dsmz.de/catalogues/catalogue-microorganisms/culture-technology/list-of-media-for-microorganisms.html

- Giaveno A., Lavalle L., Chiacchiarini P., Donati E. Bioleaching of zinc from low-grade complex sulfide ores in an airlift by isolated Leptospirillum ferrooxidans // Hydrometallurgy. – 2007. – Vol. 89. – P. 117 – 126.

- Hallberg K. B, Lindstrom E. B. Characterization of Thiobacillus caldus, sp. nov., a moderately thermophilic acidophile//Microbiology. – 1994. – V. 40. – Р. 345 – 345.

- Hettich L. and Jillian F. Banfield Thomas, Manesh B. Shah, Nathan C. VerBerkmoes, Robert Daniela S. Aliaga Goltsman, Mauna Dasari, Brian C. New Group in the Leptospirillum Clade: Cultivation-Independent Community Genomics, Proteomics, and Transcriptomics of the New Species "Leptospirillum Group IV UBA BS" // Applied and Environmental Microbiology. –  2013. – Vol. 79, № 17. – Р.  5384 – 5393.

- Hippe H. Leptospirillum gen. nov. (exMarkosyan 1972), nom. rev., including Leptospirillum ferrooxidans sp. nov. (exMarkosyan 1972), nom. rev. and Leptospirillum thermoferrooxidans sp. nov. (Golovacheva et al. 1992) / H. Hippe // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. – 2000. – Vol. 50. – P. 501– 503.

- Jaapar J. Applications of Bioleaching in Recycling of Spent Batteries / Jefri Jaapar, Wan Azlina Ahmad // Jurnal Natur Indonesia. – 2004. – Vol. 7, № 1. – Р. 1 – 4.

- Jones, D., Keddie, R. M.; by A. Balows, Trusper H. G., Dworkin M., Harder W., Schleif K.H. The genus Arthrobacter. In The Prokaryotes/ //New York: Springer. –  1992. – P. 1283 – 1299.

- Jongsik Chun, Moon-Soo Rhee, Jang-Il Han and Kyung Sook Bae Arthrobacter siderocapsulatus Dubinina and Zhdanov 1975AL is a later subjective synonym of  Pseudomonas putida (Trevisan 1889) Migula 1895AL. // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiolog. – 2001. – Vol. 51. – P. 169 – 170.

- Karavaiko G.I., Bogdanova T.I., Tourova T.P. Reclassification of 'Sulfobacillus thermosulfidooxidans subsp. thermotolerans' strain K1 as Alicyclobacillus tolerans sp. nov. and Sulfobacillus disulfidooxidans Dufresne et al. 1996 as Alicyclobacillus disulfidooxidans comb. nov., and emended description of the genus Alicyclobacillus// International Jornal of Sistematic and Evaluthionary Microbiology. – 2005. – № 55. –  P. 941 – 947.

- Karavaiko G.I., Kondrat'eva T.F., Tourovaetal T.P. Phylogenetic heterogeneity of the species Acidithiobacillus ferrooxidans  // Syst. Evol. Microbiol. – 2003. – Vol. 53, № 1. – Р. 113 - 119.

- Karavaiko G. I.,   Tourova T. P., Tsaplina I. A., BogdanovaT. I. Investigation of the Phylogenetic Position of Aerobic, Moderately Thermophilic Bacteria Oxidizing Fe2+, S0, and Sulfide Minerals and Affiliated to the Genus Sulfobacillus//Microbiology. – 2000. – Vol. 69, № 6. – Р. 732 – 735.

- Kelly D.P. Taxonomic relationships of Thiobacillus, as detefusing 16S rRNA sequencing / D.P. Kelly, J.C. Murrell, A.P. Wood // Arch Microbiol. – 2002. – Vol.166. – P. 394 – 397.

- Kelly D. P., Shergill J.K., Lu W.P., Wood A.P. Oxidative metabolism of inorganic sulfur compounds by bacteria // Antonie Van Leeuwenhoek. – 1997.  – Vol. 71. – Р. 95 – 107.

- Kellу D. P. Reclassification of some species of Thiobacillus to the newly designated genera Acidithiobacillus gen. nov., Hallothiobacillus gen. nov. and Thermithiobacillus gen. nov. / D.P. Kellу, A.P. Wood // International Journal of Systematic and Evotionary Microbiology. – 2000. – Vol. 50. – P. 512 – 516.

- Lowenstam H.A.Minerals formed by organisms / H.A. Lowenstam // Science. – 1981. – Vol.211. – P. 1126 – 1131.

- Markosyan G. E. A new iron-oxidizing bacterium Leptospirillum ferrooxidans nov. gen. nov. sp. // Biol. J. Armenia. – 1972. – Vol. 25. – Р. 26 – 29.

- Norris P. R., Burton N. P., Foulis N. A. M. Acidophiles in bioreactor mineral processing //Extremophiles. – 2000.- № 4. – Р. 71 – 76.

- Power Stream Battery Chemistry [Електронний ресурс] – Режим доступу до репринту: http://www.powerstream.com/BatteryFAQ.html

- Rawlings D. E. Characteristics and adaptability of iron- and sulfur-oxidizing microorganisms used for the recovery of metals from minerals and their concentrates // Microbial Cell Factories. – 2005. – V.4. – № 13. – Р. 4 – 13.

- Rawlings D. E. Molecular genetics of Thiobacillus ferrooxidans / D.E. Rawlings, Т. Kusano // Microbiol. Rev. – 1994. – Vol. 58 (1). – P. 39 – 55.

- Rawlings D. E., Coram N. J., Gardner M. N. Thiobacillus  caldus  and  Leptospirillum  ferrooxidans  are widely  distributed  in  continuous  flow  biooxidation  tanks  used  to  treat  a  variety  of metal containing ores and concentrates: In book “Biohydrometallurgy  and  the  Environment  toward  the  Mining  of  the  21st  Century”. – Amsterdam: Elsevier, 1999. – P. 777-786.

- Schippers А. Сhapter 1. Microorganisms involved in bioleaching and nucleic acid-based molecular methods for their identification and quantification. // Microbial Processing of Metal Sulfides. Springer Netherlands. – 2007.  – P. 3 – 33.

- Semenza M., Viera M., Curutchet G., Donati E. Тhe role of Аcidithiobacillus caldus in the bioleaching of metal sulfides // Latin American Applied Research. – 2002. – V.32.- №.4. – Р.303 – 306.

- Shi S. Bioleaching of marmatite flotation concentrate by adapted mixed mesoacidophilic culture sinanair-lift reactor / S. Shi, Z. Fang // International Journal of Mineral Processing. – 2005. – Vol. 76, № 1–2. – P. 3 – 12.

- Takakuwa S. Biochemical aspects of microbial oxidation of inorganic sulfur compounds / S. Takakuwa // OrganicSulfurChemistry / Oae S. and T.Okuyama (Eds.). – BocaRaton, FL: CRC Press, 1992. – Р. 1 – 43.

- Williams K. P., Gillespie J. J., Sobral B. W. S., Nordberg E. K. Phylogeny of Gammaproteobacteria // Journal of Bacteriology. – 2010. – Vol. 192 (9). – Р. 2305 – 2314.

- Zhou Qiu Guan, Bo Fu, Hong Bo Zhou. Isolation of a strain of Acidithiobacillus caldus and its role in bioleaching of chalcopyrite // World Journal of Microbiology & Biotechnology. – 2007. – V 23, №9. – Р. 1217 – 1225.

- Zhuravleva A. E., Tsaplina I. A., Ismailiv A. D. Metabolism peculiarities of  bacteria of the genus Sulfobacillus // Advanced materials research. – 2007. – Vol. 20. – P. 469 – 472.