
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій
(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра експериментальної фізики
(повна назва кафедри)

Дипломна робота

магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень)
на тему: «Вплив режимів фотохімічного поверхневого легування сіркою на чутливість p-n переходів на основі арсеніду галію до парів аміаку»
« Effect of photochemical surface sulphide doping regime on the sensitivity of   gallium arsenide  p-n junctions to the ammonia vapors»
                                      Виконав: студент денної форми навчання
                                      спеціальність:  104 – Фізика та астрономія
                                      Бодачевський Вадим Сергійович
                                                Керівник: ________ доцент Маслєєва Н.В.
                                      (підпис)
                                      Рецензент:     к.ф.-м.н., доцент  Горбачов В.Е.
	Рекомендовано до захисту:

Протокол засідання кафедри

№ __ від ___.___.2018 р. 

Завідувач кафедри


___________     Сминтина В.А.

       (підпис)

	Захищено на засіданні ЕК № __
Протокол № __ від ___.___.2018 р.

Оцінка______________/___
___/_____

(за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали)
Голова ЕК


_________________    Калінчак В.В.

               (підпис)


	
	


Одеса – 2018 
зміст
ВСТУП………………………………………………………………………...........3

1. Характеристики газових сенсорів на основі напівпровідників…………………………………………………….....4
          1.1. Класифікація сучасних сенсорів……………………………………4
1.2. Будова хімічних сенсорів…………………………………………….7
1.3. Параметри газових сенсорів……………………………………….10
1.4. Методи підвищення газової чутливості сенсорів………….……12
2. ГАЗОВА ЧУТЛИВІСТЬ P-N ПЕРЕХОДІВ НА ОСНОВІ АРСЕНІДУ     

    ГАЛІЮ З ФОТОХІМІЧНОЛЕГОВАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ……..……..19
    2.1. Структура досліджених p-n переходів та методика вимірювання   

           вольт-амперних характеристик у повітрі та в різних газових              середовищах…………………………………………………….......19

2.2. Вплив фотохімічного поверхневого легування сіркою

 на газову чутливість  р-n переходів на основі GаAs……………23
2.3. Вплив тривалості фотохімічного поверхневого легування сіркою на чутливість p-n переходів до парів аміаку…………………….32
результати РОБОТИ та висновкИ………………………….……...35
Список використаних джерел……………….…………………....36
ВСТУП

Безпека життєдіяльності сучасної людини вимагає створення високочутливих газових сенсорів парів аміаку, які працюють при кімнатній температурі. Розробка методів підвищення чутливості наявних напівпровідникових газових сенсорів, які працюють при кімнатній температурі - актуальне завдання сучасної електроніки. 

Метою  роботи було вивчення впливу режимів фотохімічного поверхневого легування сіркою на чутливість р-n переходів на основі GаAs до парів аміаку.

Для виконання поставленої мети вимірювалися вольтамперні характеристики прямих і зворотних струмів р-n переходів на основі GаAs у повітрі, в парах води і аміаку з різним парціальним тиском до і після фотохімічного поверхневого легування сіркою з різною тривалістю. Аналізувалися залежності додаткових прямих і зворотних струмів, що виникають в парах аміаку, від часу обробки поверхні і парціального тиску газу. Оцінювалася чутливість прямих і зворотних струмів p-n переходів на основі GаAs до парів аміаку до і після фотохімічного поверхневого легування сіркою з різною тривалістю. 

Доведено, що чутливість р-n переходів на основі GаAs до парів аміаку, яка обумовлена утворенням поверхневого провідного каналу 
n-типу, зростає при збільшенні часу фотохімічного поверхневого легування сіркою і досягає максимальних значень  при  40 с. Це  можна пояснити зменшенням густини поверхневих станів за рахунок утворення зв'язків сірка - галій і збільшенням кількості вільних електронів у каналі. При подальшому збільшенні часу фотохімічного поверхневого легування газова чутливість р-n переходів зменшується, що можна пояснити утворенням на поверхні шару аморфної сірки, який екранує електричне поле адсорбованих іонів аміаку.

результати РОБОТИ та висновки
1. Фотохімічне поверхневе легування сіркою p-n-переходів на основі GаAs зменшує щільність поверхневих станів, що призводить до зменшення надлишкових прямих і зворотних струмів.

2. Фотохімічне поверхневе легування сіркою збільшує чутливість p-n-переходів на основі GaAs до парів аміаку за рахунок збільшення кількості вільних електронів у поверхневому провідному каналі. 

3. Зменшення газової чутливості p-n-переходів на основі GaAs після тривалого фотохімічного поверхневого легування сіркою можна пояснити утворенням шару аморфної сірки, який екранує електричне поле адсорбованих іонів аміаку і зменшує число вільних електронів в каналі.

4. Оптимальним часом фотохімічного поверхневого легування сіркою p-n-переходів на основі GaAs є 40 с.

____________Бодачевський В.С.
(Підпис автора роботи)
Список використаних джерел
1. Скришевський В.А. Фізичні основи напівпровідникових хімічних сенсорів. –  Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 190 с.
2. Мясников И.А. Полупроводниковые сенсоры в физико-химических исследованиях./ Мясников И.А., Сухарев В.Я., Куприянов Л.Ю. / М.: Наука, 1991. - 327 с.
3. Гаман В.И. Физика полупроводниковых газовых сенсоров: монография. – Томск: Изд-во НТЛ, 2012. – 112 с.

4. Оленич І. Б. Газові сенсори на основі органо-неорганічних нанокомпозитів /
Оленич І. Б., Монастирський Л. С., Аксіментьєва О. І.,. Горбенко Ю. Ю / Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies.- 2016 – T. 13.- № 3 .- 
С. 39-47. 

5. Бугайова М.Е. Газові сенсори на основі  оксиду цинку (огляд)/ 
Бугайова М.Е., Коваль В.М., Лазаренко В.Й. / Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 2005. - 1(3), С. 34-42.

6. Гороновский И.Т. Краткий справочник по химии./ 
Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф./ - Киев: Наукова думка, 1974. - 
С. 726-727.
7. Коган Л.М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды//М.: Энергоатомиздат, 1983. — 208 с.

8. Бессолов В. Н. Халькогенидная пассивация поверхности полупроводников АIIIBV. /Бессолов В. Н., Лебедев М. В.// ФТП.-1998.-Т.32.- В. 11.- С. 1281-1299.

9.  Матвєєва Л.О. Структурна досконалiсть i електроннi параметри сульфiдованої поверхнi арсенiду галiю. / Матвєєва Л.О., Колядіна О.Ю., Матіюк І.М., Міщук О.М. // Фізика і хімія твердого тіла. -2006. –Т.7,№3.-С.461-467.
10.  Бессолов В.Н. Хімічні ефекти при формуванні електронної структури поверхні напівпровідників AIIIBV, сульфідірованной в розчинах / Бессолов В.Н., Коненкова Є.В., Лебедєв М.В. // Фізика твердого тіла. - 1999 - т.41 - В.5 - С.875-878.
11.  Лебедєв М.В. Адсорбція сальватірованних гидросульфид-іонів на поверхню GaAs (100): роль розчинника при модифікації структури поверхні /Лебедєв М.В.,. Майер Т. // Фізика і техніка напівпровідників. - 2004 - Т.38 - В.2 - С.156-162.
12. Птащенко О. О Р-n переходи як селектівні газові сенсори /Птащенко О. О., Артеменко  О.С., Маслєєва Н.В., Птащенко Ф.О.] // Вісник Черкаського державного  технологічного університету - 2006. - Спецвипуск. - С. 238-240.
13.  Шариковая С. Е. Атомная и электронная структура поверхности GaAs (001)/ С. Е. Шариковая, С. В. Патапкин, А. В. Постиков, Д. И. Бажанов, Б. В. Потапкин.// ФТП. - 2007. - Т. 41. - В. 7. - С. 832-839.

5

