ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

Біологічний факультет

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»
___________________________________________________

на тему «Порівняльний аналіз біологічних властивостей ацидофільних хемолітотрофних бактерій, ізольованих з техногенних відходів паливно-енергетичного комплексу України»

«Comparative analysis of biological properties of acidophilic hemolitotrophic bacteria isolated from technogenic wastes of the fuel and energy complex of Ukraine»

Виконала: студентка денної форми навчання

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

Калужинська Анастасія Анатоліївна

Науковий керівник:

Кандидат біологічних наук, доцент

Васильєва Наталія Юріївна

Рецензент:

Кандидат біологічних наук, доцент

Мірось Світлана Леонідівна

Рекомендовано до захисту:	Захищено на засіданні ЕК №  засідання кафедри	Протокол №_____від «___» _______ р.

№_____від «___» _______ р.	Оцінка _____/ ________/__________

(за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бал)

Завідувач кафедри	Голова ЕК

_______       Філіпова Т. О.	_______       _________________

(підпис)                        (прізвище та ініціали)			(підпис)                        (прізвище та ініціали)

Одеса – 2020

Анотація

Ацидофільні хемолітотрофні бактерії (серед яких найбільш вивчений Acidithiobacillus ferrooxidans) є найбільш важливими учасниками процесів бактеріального вилуговування металів з природних і техногенних субстратів. Шість мезофільних штамів Acidithiobacillus ferrooxidans, ізольовані з відходів вугільної та енергетичної промисловості, відрізняються широкою фенотипічною різноманітністю. Методом ПЛР підтверджена їх приналежність до виду A. ferrooxidans. Генетичний поліморфізм цих штамів був вивчений методом RAPD-ПЛР. Порівняння отриманих RAPD-профілів показало варіабельність штамів, що збігається з їх основними фенотипічними властивостями, описаними раніше, а саме: приростом біомаси, ефективністю окислення двовалентного заліза, зростанням в автотрофних і міксотрофних умовах, ставленням до органічних речовин, стійкістю до важких металів, ефективністю вилуговування металів, в тому числі рідкісних. Отримані профілі RAPD слугували основою для генерації дендрограми, побудованої з використанням методу neighbour-joining, і розрахунку матриці подібності, заснованої на коефіцієнті подібності Нея та Лі. Отримані дані свідчать про залежність генетичної варіабельності штамів від первинного місця їх виділення, а показник подібності між ними варіює від 65,0% до 76,0%.

Дипломну роботу викладено на 50 сторінках, вона містить 7 таблиць та 3 рисунки. Наведено посилання на 52 джерел літератури (21 кирилицею та 31 латиницею).

Ключові слова: Аcidithiobacillus ferrooxidans, фенотипічний і генотипічний поліморфізм, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), 16s рДНК.

Acidophilic hemolitotrophic bacteria (among which the most studied is Acidithiobacillus ferrooxidans) are the most important participants in the processes of bacterial leaching of metals from natural and technogenic substrates. Six mesophilic strains of Acidithiobacillus ferrooxidans, isolated from the waste of coal and energy industries, have a wide phenotypic diversity. PCR confirmed their belonging to the species A. ferrooxidans. The genetic polymorphism of these strains was studied by RAPD-PCR. Comparison of the obtained RAPD profiles showed the variability of strains, coinciding with their main phenotypic properties described previously, namely: biomass growth, efficiency of ferrous iron oxidation, ability to grow in autotrophic and myxotrophic conditions, the attitude to organic matter, resistance to heavy metals, the efficiency of metal extraction. The obtained RAPD profiles served as a basis for generating a dendrogram constructed using the neighbor-joining method and for calculating a similarity matrix based on the Ney and Lee’s similarity coefficient. The data obtained indicate dependence of strains’ genetic variability on the primary site of isolation of the strains, and the similarity between them varies from 65.0% to 76.0%.

Thesis is presented on 50 pages, it contains 7 tables and 3 figures. References are made to 52 sources of literature (21 in Cyrillic and 31 in Latin).

Key words: Acidithiobacillus ferrooxidans, phenotypic and genotypic polymorphism, polymerase chain reaction (PCR), 16s rDNA.

Зміст

| ВСТУП………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………. | 7 |
| 1.1. Мікроорганізми, перспективні у біотехнологічних процесах вилуговування металів ……………………………………………….. | 7 |
| 1.2. Біологічні властивості Acidithiobacillus ferrooxidans………….. | 8 |
| 1.2.1. Морфологічні особливості ……………….……………... | 8 |
| 1.2.2. Біохімічні властивості …..……………………………….. | 9 |
| 1.2.3. Генетичні властивості та геном…………………………. | 12 |
| 1.2.3.1. Загальні поняття про геном АХБ….………………. | 12 |
| 1.2.3.2. Гени, які беруть участь у формуванні пілей та біоплівки………………………………………………………………... | 14 |
| 1.2.3.3. Гени каталітичного комплексу……………………. | 14 |
| 1.2.3.4. Сучасні методи визначення генетичної структури бактерій Acidithiobacillus ferrooxidans….…………………………….. | 15 |
| 1.2.4. Систематичне положення………...…………...…………. | 17 |
| 1.3. вилуговування металів із сульфідних руд представниками Acidithiobacillus ferrooxidans……………………………………………….. | 19 |
| 2. матеріали та методи досліджень……………………… | 24 |
| 2.1. Характеристика техногенних субстратів……………………… | 24 |
| 2.2. Культивування та визначення основних біологічних властивостей бактерій, що вивчалися.....……………………………... | 25 |
| 2.3. Ампліфікація ДНК та проведення RAPD-ПЛР реакцій та ПЛР із видоспецифічним праймером………………………………… | 25 |
| 3. Результати досліджень та їх обговорення….……… | 28 |
| 3.1. Технологічна схема досліджень фенотипічних та генотипічних властивостей штамів A. ferrooxidans…………………… | 28 |
| 3.2. Порівняння фенотипічних характеристик штамів A. ferrooxidans………………………………………………………………….. | 29 |
| 3.3. Генотипічний поліморфізм штамів A. ferrooxidans …………. | 32 |
| УЗАГАЛЬНЕННЯ……………………………………………………… | 36 |
| ВИСНОВКИ……………………………………………………………. | 38 |
| СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………. | 39 |
| ДОДАТок……………………………………………………………… | 45 |

ВСТУП

Інтенсивний розвиток і впровадження біотехнологічних методів вилуговування металів з природних та техногенних субстратів вимагає комплексного вивчення мезофільних ацидофільних хемолітотрофних бактерій (АХБ), які є ключовими мікроорганізмами, що приймають участь у процесах вилуговування металів. Дані мікроорганізми є перспективними, адже  вони використовуються у біотехнологічних процесах виділення корисних металів з відходів промисловості.

Місця існування A. ferrooxidans географічно дуже різноманітні, відрізняються кліматичними та фізико-хімічними умовами, передісторією виникнення. Адаптацією до різних мінливих умов середовища проживання можна пояснити широке розмаїття фізіологічних властивостей і генетичних характеристик штамів A. ferrooxidans [Канаєва, 2015]. Особливо ефективною формою адаптації є фенотипічна  мінливість. Ця здатність дозволяє однаковим за генотипом бактеріям у відповідь на вплив умов зовнішнього середовища створювати різні фенотипи. Фенотипічна  мінливість відіграє ключове значення в збереженні популяції бактерій і лежить в основі стратегій їх розвитку та виживання. Біологічна природа різноманітності різних штамів
A. ferrooxidans вивчена слабко. Однак очевидним є взаємозв'язок мінливості з конкретними умовами проживання штамів в різних екологічних нішах. Відомо, що процес штамової  мікроеволюції в конкретних екологічних нішах супроводжується змінами в нуклеотидній послідовності хромосомної ДНК [Kondratyeva, 1999].

Оскільки штами A. ferrooxidans відграють найбільш важливу роль в прикладній біотехнології, а саме у процесі вилуговування металів з відвалів, їх вивчення на молекулярному рівні має велике значення для кращого розуміння філогенезу між видами, залежності між геномною і фенотипічною  мінливістю штамів A. ferrooxidans для визначення мікроеволюційних механізмів утворення нових, важливих для біотехнологічних процесів штамів. Саме ці штами постають об’єктом вивчення даної роботи.

Вважається, що можна порівняти генотип штамів, ізольованих з різних географічних зон і місць проживання, який обумовлений подібними умовами мікрооточення, відповідального за селекційний тиск на штами. Каравайко Г. І. з співавторами об’єднали в одну генотипічну групу штами A. ferrooxidans DBS, YP-3, DX-1, TSK-1 і ATCC 19859, виділені з пірит-халькопірітових руд і мідних рудників, розташованих в різних географічних районах. Високу генетичну спорідненість цих штамів автори пов'язують з однаковими селективними умовами місць проживання [Канаєва, 2015; Тупикина, 2008; Karavaiko, 1998].

На даний час дані про поширення, різноманітність та властивості штамів A. ferrooxidans в техногенних відходах вугільної та енергетичної промисловості (відвальних продуктах паливно-енергетичного комплексу України) досить обмежені. Вивчення їх основних біологічних і молекулярно-генетичних властивостей, їх подібність до типового штамом A. ferrooxidans ATCC 23270 має важливе теоретичне і практичне значення для екобіотехнології. Подальші дослідження та аналіз штамів ацидофільних хемолітотрофних бактерій дадуть змогу оптимізувати методи індустріальної аплікації біологічно значущих штамів, здатних до участі у процесах вилуговування металів, в тому числі і рідкісних.

Мета даної роботи полягає у вивченні найбільш суттєвих для сучаних біотехнологічних методів фенотипічних і генотипічних  характеристик  штамів A. ferrooxidans, ізольованих з відходів вугільної та енергетичної промисловості України.

Об’єкт дослідження – фенотипічні та генотипічні ознаки штамів АХБ, перспективних для екобіотехнології.

Предмет дослідження – ступень генетичного поліморфізму штамів ацидофільних хемолітотрофних бактерій в залежності від тиска середовища, з якого вони були ізольовані.

Для досягнення вищезазначеної мети роботи вирішували такі завдання:

- Аналіз фенотипічних ознак представників A. ferrooxidans, котрі були ізольовані з техногенних відвалів промисловості;

- Вивчення генотипічного поліморфізму штамів виду A. ferrooxidans;

3. З’ясування залежності генетичної варіабельності штамів від                           первинного місця виділення.

ВИСНОВКИ

1. При порівнянні фенотипічних властивостей штамів А. ferrooxidans, було визначено дві групи штамів із різним ступенем різноманіття фенотипічних ознак, особливо корисних для біотехнології . Найбільш подібними між собою були штами A. ferrooxidans Lv black 37 та A. ferrooxidans Lv red. Другу групу подібних штамів за фенотиповими ознаками склали  
A. ferrooxidans Lad 27 і A. ferrooxidans Lad 5, та A. ferrooxidans DТV (Додаток, табл. 2, 3, 4).

2. При проведенні досліджень генотипічних ознак штамів 
А. ferrooxidans було виявлено, що штами A. ferrooxidans Lv black 37 і 
A. ferrooxidans Lv red 9 (Червоноградська ЦЗФ) та штами A. ferrooxidans 
Lad 27,  A. ferrooxidans Lad 5 (Ладіжінська ТЕС) і A. ferrooxidans DTV 1 (Добротвірська ТЕС) є відповідно генетично спорідненими (рис. 3). У той самий час, усі штами є подібними до типового штаму A. ferrooxidans АТСС 23270; ступень подібності склав 71,0-76,0 % (рис. 2).

3. Порівняльна оцінка двох вищевикладених результатів доводить, що не зважаючи на на фенотипову ідентичність даних штамів, за генотипічними властивостями вони розподіляються в залежності від первинних місць виділення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Агеева С. Н. Фенотипический и генотипический полиморфизм штаммов Acidithiobacillus ferrooxidans / С. Н. Агеева // Диссертация на соискание степени к. биол. – Наук. Москва, 2009. – 190 с.

- Блайда И. А. Биотехнология извлечения редких металлов из отходов енергетики и угольной промышленности / И. А. Блайда, Т. В. Васильева, 
В. А. Иваница // Монография. – Одесса, ОНУ, 2018. – 171 с.

- Блайда І. А. Устойчивость к тяжелым металлам ацидофильных хемолитотрофных бактерий, выделенных из техногенного сырья / І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, Л. І. Слюсаренко, Н. Ю. Васильєва
// Біотехнолгія  і мікробіологія. – 2019. –  №1(45). – 184 с.

- Валуйко Г. Г. Методы технохимического и микробиологического контроля в виноделии. / Г. Г. Валуйко // М.: Пищевая промышленность. – 1980. – С. 78-79.

- Валуйко Г. Г. Технология виноградных вин. Институт виноградарства и вина «Магарач» / Г. Г. Валуйко // Симферополь: Пищевая академия. – 2001. – 433 с.

- Васильєва Н. Ю. Використання методів дісперсійного і кластерного аналізу для порівняння стійкості до важких металів ацидофільних хемолітотрофних бактерій, виділених з техногенної сировини / Н. Ю. Васильєва, І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, В. І. Баранов, І. І. Барба. – 2012. – 16 с.

- Васильева Т. В. Основные группы микроорганизмов, участвующих в биогидрометаллургических процессах / Т. В. Васильєва, И. А. Блайда, В. А. Иваница // Проблеми екологічної біотехнології. – [електронне наукове видання]. – 2013. – №1.

- Васильєва Н. Ю. Бактеріальне вилуговування металів з відпрацьованої маси паливних елементів / Н. Ю. васильєва, Л. І. Слюсаренко, Л. С. Нещерет, Л. І. Семенов, Т. В. Васильєва, І. А. Блайда // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018.– № 1. – С. 28 – 38.

- Гусар М. Г. Розробка заходів та техніко - економічних оцінок зниження викидів оксидів сірки на ТЕС України / М. Г. Гусар // Енергетика та електрифікація. – 2010. – № 7. – С. 39–42.

- Егорова Н. С. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / Н. С. Егорова // Учебное пособие. – 3 изд. – М.:Изд-во МГУ. – 1995. – 224 с.

- Заварзин Г. А. Литотрофные микроорганизмы / Г. А. Заварзин // М.: Наука. – 1974. – 354 с.

- Канаева З. К. Физиологические свойства штаммов Acidithiobacillus ferrooxidans, выделенных из месторождений сульфидных руд республики Казахстан / З. К. Канаева, А. Г. Булаев, А. Т. Канаев, Т. Ф. Кондратьева // Микробиология. – 2015. – Т. 84. – №3. – С. 323-330.

- Каравайко Г. И. Практическое руководство по биогеотехнологии металлов / Г. И. Каравайко // М.: АНСССР. – 1989. – 371 с.

- Каравайко Г. И. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд / Г. И. Каравайко, С. И. Кузнецов, А. И. Голозик // М.: Наука. – 1972. – 248 с.

- Каравайко Г. И. Биогетехнология металлов / Г. И. Каравайко, Дж. Росси, А. Амоурик и др // Практическое руководство. М.: Центр международных проектов ГКНТ. – 1989. – 375 с.

- Кондратьева Т. Ф. Характеристика рестрикционных профилей хромосомной ДНК у штаммов Acidithiobacillus ferrooxidans,  адаптированных к разным субстратам окисления / Т. Ф. Кондратьева, С. Н. Агеева, Т. А. Пивоварова, Г. И. Каравайко // Микробиология. – 2002. – Т. 71. – № 4. – С. 514-520.

- Кузнецов С. И. Введение в геологическую микробиологию / С. И. Кузнецов, М. В. Иванов, Н. Н. Ляликова // М.: Изд-во АН СССР. – 1959. – 240 с.

- Левенец О. О. Модифицирование питательных сред для микроорганизмов в целях улучшения физико-химических параметров биовыщелачивания / О. О. Левенец, Т. С. Хайнасова, Л. А. Позолотина // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2016. – № 31. – С. 260 -271.

- Лещинская И. Б. Современная промышленная микробиология //Соросовский образовательный журнал / И. Б. Лещинская.  – 2000. – Т.6. – № 4. – С. 14 – 18.

- Тупикина О. В. Фенотипические и генотипические характеристики ацидофильных хемолитотрофов, окисляющих разные типы пиритов / О. В. Тупикина // Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол. наук., Москва. – 2008. – 23 с.

- Шумков С. И. Влияние биообработки на содержание элементов в углях печорского бассейна / С. И. Шумков, С. Е. Терехова // Горный информационно-аналитический бюллетень. Семинар № 24. – 2007. – № 3. – С. 393–397.

- Aditiawati P. et all. Biodesulfurization of subbituminous coal by mixed culture bacteria isolated from coal mine soil of south sumatera / Aditiawati et al. // Biotechnology. – 2013. – Vol. 12, No. 1. – P. 46–53.

- Amouric Agnes. Phylogenetic and genetic variation among Fe(II)- oxidizing acidithiobacilli supports the view that these comprise multiple species with different ferrous iron oxidation pathways / Agnes Amouric, Celine Brochier-Armanet, Barrie johnson, Violaine Bonnefoy, Kevin B. Hallberg // Microbiology. – 2011. – 157 p.

- Almarcegui R. J. Response to copper of Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 grown in elemental sulfur / R. J. Almarcegui, C. A. Navarro, A. Paradela et al. // Research in Microbiology. – 2014. – V. 165. – P. 761-772.

- Aneela Younas Malik. Isolation and characterization of coal solubilizing aerobic microorganisms from salt range coal mines / Malik Younas Aneela et al. // Geomicrobiology Journal. – 2017. – Vol. 34, No. 2. – P. 109–11.

- Blanca E. Rapid and specific detection of Acidithiobacillus ferrooxidans and Leptospirillum ferrooxidans by PCR / E. Blanca, K Bustos, G. Morales, O. Salazar // Hydrometallurgy. – 2008. – Vol. 92. №. 3–4. – P. 102–106.

- Blaydа I. Variance analysis for optimization of the germanium bioleaching process from coal beneficiation dumps / I. Blayda, N. Y. Vasylieva, T. V. Vasylieva, L. I. Sliusarenko // BiotechnologiaActa. – 2017. – V. 10, No 4. – P. 44 – 52.

- Blayda I. Composition of Aboriginal Сonsortium of Microorganisms from Coal Mines Dumps / I. Blayda, T. Vasylieva, V. Baranov, L. Sliusarenko, S. Shulyakova // Studia Biologica . – 2017. – 11,  N 2 . – С. 67–78.

- Bosecker K. Bioleching: metal solubilization by microorganisms / K. Bosecker // FEMS Microbiol. Rev. – 1997. – № 20. – Р. 591-604.

- Brantner J. Response of soil-associated microbial communities to intrusion of coal mine-derived acid mine drainage/ J. Brantner, J. Senko // Environ Sci Technol. – 2014. – Vol. 48, No.15 – P. 8556–8563.

- Brenner D. J. Bergey’s manual of Systematic Bacteriology. – Second Edition, V. 2, – P. B / D. J. Brenner, N. R. Krieg, J. T. Staley, G. M. Garrity // East Lansing, MI: Springer. – 2009. – 1136 p.

- Cardona I. C. Biodesulfurization of two Colombian coals with native microorganisms / I. C. Cardona, M. A. Marquez // Fuel Processing Technology. – 2009. – Vol. 90. – Р. 1100–1106.

- Demirbas A. Coal Desulfurization via Different Methods / A. Demirbas, M. Balat // Energy Sources. – 2010. – Vol. 26. – P. 541–550.

- Fen-Fen Hong. Comparison Analysis of Coal Biodesulfurization and Coal's Pyrite Bioleaching with Acidithiobacillus ferrooxidans / Hong Fen-Fen et al. // The Scientific World Journal. – 2013 – Р. 111–120.

- Giovanni R.. The Microbial Desulfurization of Coal / R. Giovanni // Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. – 2014. – Vol.142. – Р. 147-67.

- Hallberg K. B. Acidithiobacillus ferrivorans, sp. nov.; facultatively anaerobic, psychrotolerant iron-, and sulfuroxidizing acidophiles isolated from metal mine-impacted environments / K. B. Hallberg, E. Gonzalez-Toril, D. B. Johnson // Extremophiles. – 2010. – Vol. 14, No.1. – Р. 9–19.

- Hong Chen. Identification and characterization of four strains of Acidithiobacillus ferrooxidans isolated from different sites in China. / Chen Hong, Yang Bo, Chen Xinhua // Microbiological Research. – Volume 164, Issue 6. – P. 613-623.

- Kanaeva Z. K. Physiological properties of Acidithiobacillus ferrooxidans strains isolated from sulfide ore deposits in Kazakhstan / Z. K. Kanaeva, A. G. Bulaev, A. T. Kanaev, T. F. Kondratyeva // Microbiology. – 2015. – Vol. 84. №. 3. – P.  370–376.

- Karavaiko G. I. Mineral Processing and Extractive Metallurgy / G. I. Karavaiko, T. A. Pivovarova, L. N. Muntyan, T. F. Kondratyeva // Review, Issue 1, Volume 19. – 1998. – P. 167 – 182.

- Kondratyeva T. F. Identiﬁcation of IS elements in Acidithiobacillus ferrooxidans strains grown in a medium with ferrous iron or adapted to elemental sulfur / T. F. Kondratyeva, V. N. Danilevich V. N., S. N. Ageeva, G. I. Karavaiko // Arch Microbiol. – 2005. – P. 401–410.

- Kondratyeva T. F. Strain diversity of Thiobacillus ferrooxidans and its signiﬁcance in biohydrometallurgy  / T. F. Kondratyeva, T. A. Pivovarova, L. N. Muntyan, G. I. Karavaiko // Biohydrometallurgy and the Environment Towards the Mining of the 21st Century, Part-B (Amils R & Balleter A, eds). – 1999. – P. 89–98.

- Kuzmishyna S. Microbiota of Chervonograd Mining Region / S. Kuzmishyna, S. Hnatush, O. Moroz, L. Karpinets, V. Baranov // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2014. – №  67. –  P. 234–242.

- Liu Qian. Phenotypic and genetic characterization of a novel strain of Acidithiobacillus ferrooxidans (AF2) / Qian Liu, Hong-bo Zhou, Bo Yang, Xin-hua Chen // Journal of Central South  University of Technology. – 2011. – Vol. 18, No. 2. – P. 386−391.

- Ni Yong-Qing. Genomic and phenotypic heterogeneity of  Acidithiobacillus spp. strains isolated from diverse habitats in China / Yong-Qing Ni, Kai-Yu He, Jing-Ting Bao, Yuan Yang // FEMS Microbiol Ecol. – 2008. – Vol. 64. – P.  248–259.

- Prillinger H. Phenotypic and genotypic identification of yeasts from cheese / H. Prillinger, O. Molnar, F. Eliskases-Lechner, K. Lopadnic // Antonie van Leeuwenhoek. – 1999. – №. 75 – P. 267–283.

- Rawlings D. E. The molecular genetics of Thiobacillus ferrooxidans and other mesophilic, acidophilic, chemolithotrophic, iron- or sulfur-oxidizing bacteria / D. E. Rawlings // Hydrometallurgy. – 2001. – Vol. 59. – P. 187-201.

- Renjun Ruan. The Influence of Micro-Oxygen Addition on Desulfurization Performance and Microbial Communities during Waste-Activated Sludge Digestion in a Rusty Scrap Iron-Loaded Anaerobic Digester / Renjun Ruan et al. // Energies – 2017. – Vol. 10. – P. 258–262.

- Sradhanjali Singh. Studies on the effect of coal particle size on biodepyritization of high sulfur coal in batch bioreactor / Singh Sradhanjali et al. // Polish Journal of Chemical Technology. – 2015. – Vol. 17, No. 1.– Р. 97–102.

- Stivastava S. K. Recovery of sulphur from very high ash fuel and fine distributed pyritic sulphur containing coal using ferric sulphate / S. K. Stivastava // Fuel and Energy Abstracts – 2013. – Vol. 84, № 1-3. – P. 37–46.

- Thongnueakhaeng W. Effect of dissolved oxygen concentrations on specific microbial activities and their metabolic products in simultaneous sulfur and nitrogen removal / W. Thongnueakhaeng, P. Chaipresert // International Journal of Environmental Science and Development. – 2015. – Vol. 6, No. 4. – P. 235–240.

- Waltenbury D. R. The use of RAPD genomic ﬁngerprinting to study relatedness in strains of Acidithiobacillus ferrooxidans / D. R. Waltenbury, L. G. Leduc, G. D. Ferroni // J Microbiol Methods 62. – 2005. – P. 103-112.

- Xian Zhang. Comparative Genomics of the Extreme Acidophile Acidithiobacillus thiooxidans Reveals Intraspecific Divergence and Niche Adaptation. Int J Mol Sci. – Zhang Xian // Xue Feng, Jiemeng Tao, Liyuan Ma, Yunhua Xiao, Yili Liang, Xueduan Liu, Huaqun Yin. – 2016 Aug; 17(8): 1355. Int J Mol Sci. – 2016 Aug. – 17(8): 1355 p.