Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Хімічний факультет

Кафедра неорганічної хімії та хімічної екології

Дипломна робота

бакалавра

на тему: «Вплив способу отримання дисперсних оксидів мангану

на їх каталітичну активність в реакції розкладання озону»

« Influence of methods used for preparation of dispersed manganese oxides on their catalytic activity in the reaction of ozone decomposition»

|  | Виконала: студентка денної форми навчання напряму підготовки 6.040101 Хімія Нагаєвська Анна Володимирівна |
| --- | --- |
|  | Керівник: проф., д.х.н. Ракитська Т.Л.______ (підпис) |
|  | Рецензент: к. х. н., доц. Труба А.С. |
| Рекомендовано до захисту: протокол засідання кафедри № ___ від ___ червня 2017 р. Завідувач кафедри ______ проф., д.х.н. Ракитська Т.Л. (підпис) | Захищено на засіданні екзаменаційної комісії №__ протокол № ____від «____»_________ 2017 р. Оцінка ___________/__________/________ (за національною шкалою, за шкалою ECTS,бал) Голова екзаменаційної комісії ________ д. х. н., проф. Ішков Ю.В. (підпис) |

Одеса – 2017

Р Е Ф Е Р А Т

Мета роботи – провести систематичні дослідження про вплив методу отримання оксиду мангану(IV) на його структуру і каталітичні властивості в реакції низькотемпературного розкладання озону.

Систематизовано методи синтезу різних поліморфних форм діоксиду мангану і випробувано три методики, які базуються на реакціях відновлення перманганату калію мурашиною кислотою (IIS-Mn), сульфатом мангану (IIIS-Mn) та окиснення MnSO4 нітратом калію в розплаві.

Методом рентгеноспектрального аналізу встановлено, що синтезовані зразки IIS-Mn i IIIS-Mn є напіваморфними, комерційний продукт, отриманий електрохімічним методом, – поліфазний, а зразок IVS-Mn – кристалічний тетрагональної симетрії з (2×2) тунельною структурою і катіоном калію в каналі.

При тестуванні зразків в реакції низькотемпературного розкладання озону встановлено, що каталітична активність оксидних форм мангану в реакції розкладання озону визначається фазовим складом і збільшується в ряду: IS-Mn< IIS-Mn< IIIS-Mn<IVS-Mn.

Робота представлена ​​на 58 с., містить 27 рис. і 10 табл., список  використаної літератури складає 93 джерела.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії та хімічної екології в рамках д/б теми № 142 "Фізико-хімічне обґрунтування вибору природних та синтетичних носіїв металокомплексних каталізаторів редокс-реакцій за участю озону, монооксиду вуглецю та діоксиду сірки" (Науковий керівник теми д.х.н., професор Ракитська Т.Л.).

ОКСИДИ МАНГАНУ, ФАЗОВИЙ СКЛАД, низькотемпературне РОЗКЛАДАННЯ ОЗОНУ

ЗМІСТ

ВСТУП	4

1.	ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ	6

1.1.	Загальна характеристика поліморфних форм MnO2	6

1.1.1.	Структура	6

1.1.2.	Морфологія	9

1.1.3.	Методи отримання поліморфних форм MnO2	10

1.1.4.	Синтез нового типу оксиду мангану з ґраткою – голландиту	17

1.1.5.	Рентгенофазовий аналіз	18

1.1.6.	ІЧ-спектральні характеристики	19

1.1.7.	Електрохімічні характеристики оксидів мангану	20

1.1.8.	Кислотно-основні властивості оксидів мангану	21

1.2. Фізико-хімічні властивості озону і його каталітичне розкладання	22

1.2.1. MnO2 – каталізатори розкладання озону	23

2.	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА	31

2.1.	Синтез оксидів мангану	31

2.2.	Рентгенофазове дослідження	31

2.3.	ІЧ-спектроскопія с Фурьє-перетворенням	31

2.4.	Протолітичні властивості	31

2.5.	Методика тестування зразків в реакції розкладання озону	33

3.	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ	34

3.1.	Рентгенофазовий аналіз	34

3.2.	ІЧ – спектри	37

3.3.	Протолітичні властивості оксидів мангану	40

3.4.	Тестування зразків оксидів мангану, отриманих різними методами	42

ВИСНОВКИ	48

ЛІТЕРАТУРА	49

ВСТУП

Озон відноситься до надзвичайно токсичних газоподібних сполук, гранично допустима концентрація якого для робочої зони складає 0,1 мг/м3 (ГДКО3=0,1 мг/м3). Джерелами виділення озону в атмосферу є зварювальне виробництво, офісна техніка, а також виробництва, де озон використовують в якості реагенту для очистки стічних вод, в органічному синтезі та ін. [1].

На кафедрі неорганічної хімії та хімічної екології проводяться систематичні дослідження по розробці каталізаторів низькотемпературного розкладання озону, в складі яких іони перехідних металів (Cu2+, Co2+, Mn2+) закріплені на різних носіях [2,3]. В роботах [4,5] було показано, що аморфний оксид мангану(IV) проявляє високу каталітичну активність, як при низьких
(1,0-1,5 мг/м3), так і при високих (200-400 мг/м3) концентраціях озону. Відомо, що оксид мангану(IV) існує в декількох поліморфних модифікаціях 
(α-,β-,γ-,δ-,λ-,ε-MnO2) різної кристалічної структури [6,7], що безсумнівно буде впливати на його каталітичні властивості в редокс-реакціях, серед яких окиснення органічних сполук [8,11], окислення NO [12] i SO2 [13], а також розкладання озону.

Аналіз робіт, присвячених розкладанню озону за допомогою різних типів MnO2 (детально в розділі 1.2.) показав, що дослідження виконані при різних умовах тестування каталізаторів, тому не має можливості зробити коректне порівняння їх активності. Більш того, відсутні дані про захисні властивості каталізаторів, які забезпечують очистку повітря від озону до ГДК.

Мета роботи: провести систематичні дослідження про вплив методу отримання оксиду мангану(IV) на його структуру і каталітичні властивості в реакції низькотемпературного розкладання озону.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- за трьома методиками синтезувати зразки MnO2 і охарактеризувати їх методами РФА, ІЧ-спектроскопії та рН-метрії;

- здійснити пошук та аналіз сучасної наукової літератури про структуру різних типів MnO2 і їх каталітичну активність в реакції розкладання озону; визначити напрям власних досліджень;

- тестувати комерційний та отримані зразки в реакції розкладання озону при =100 мг/м3 і =1 мг/м3;

- зіставити отримані результати про активність різних типів MnO2 з літературними даними.

ВИСНОВКИ

- Здійснено критичний аналіз літературних даних про розкладання озону різними поліморфними і модифікованими  формами діоксиду мангану, активність яких можливо порівняти тільки в рамках одного дослідження, коли дотримувались постійних умов тестування каталізаторів. Встановлена відсутність даних про розкладання мікроконцентрацій озону, необхідних для характеристики захисних властивостей каталізаторів.

- Систематизовано методи синтезу різних поліморфних форм діоксиду мангану та випробувано три методи, основані на відновленні перманганату калію мурашиною кислотою (IIS-Mn) і сульфатом мангану (IIIS-Mn), а також сплавлення нітрату калію з сульфатом мангану (IVS-Mn).

- Синтезовані продукти IIS-Mn i IIIS-Mn є напіваморфними. Комерційний продукт, отриманий електрохімічним методом є поліфазний і містить фази біксіїту Mn2O3, піролюзиту β-MnO2 і домішки актескіту ε-MnO2. Зразок IVS-Mn кристалічний тетрагональної симетрії з (2×2) тунельною структурою і катіоном калію в каналі. Продукт відноситься до групи голландитів (криптомелан, KMn8O16).

- Показано, що протолітичні взаємодії молекул води з оксидною поверхнею мангану здійсню.ться за різними механізмами:

- в зразках IS-Mn, IIIS-Mn i IVS-Mn – на льюїсовських кислотних центрах (основний механізм);

- в зразка IIS-Mn – на льюїсовьких основних центрах (кислотний механізм).

- Каталітична активність оксидних форм мангану в реакції розкладання озону визначається фазовим складом і збільшується в ряду: IS-Mn˂ IIS-Mn(1)˂ IIIS-Mn˂IVS-Mn. Найбільшу активність виявив криптомелан (KMn8O16) з тунельною структурою (2×2).

- Перспективним каталізатором розкладання мікроконцентрацій озону є криптомелан, для якого τГДК=420 хв.

ЛІТЕРАТУРА

- Low-temperature catalytic decomposition of ozone microconcentrations by carbon fibrous materials / T.L. Rakitskaya, A.Yu. Bandurko, А.А. Еnnan, V.Ya. Paina, V.V. Litvinskaya // Adv. Environ. Res. – 2000. – Vol. 3, N 4. – P.472-487.

- Ракитская Т. Л., Бандурко А.Ю., Раскола Л.А. Катализаторы низкотемпературного разложения озона: состояние и перспективы разработки // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2002. – Т. 6, вип. 7-8. – С.13-22.

- Модифицированный хлоридом марганца(ІІ) природный клиноптилолит в реакции разложения озона /  Т.Л. Ракитська, А.С. Труба, Л.А. Раскола, А.А. Еннан // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2013. – Т. 4, № 3. – С. 297-304.

- Кинетика разложения озона мелкодисперсным диоксидом марганца / Т.Л. Ракитская, В.Ф. Хитрич, Л.А. Раскола, З.В. Черноволова // Вісн. Одес. ун-ту. хімія. – 2005. – Т. 10. вып. 1. – c. 42-47.

- Разложение микроконцентраций озона мелкодисперсным MnO2-катализатором / Т.Л. Ракитская, В.Ф. Хітрич, Л.А. Раскола, Ф.В. Макордей, О.В. Сироветник // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2004. – Т.9, вип.6-7. – С.117-124

- Feng Q., Kanoh H., Ooi K. Manganese oxide porous crystals // J. Mater. Chem. – 1999. – Vol. 9. – P. 319–333.

- Devaraj S., Munichandraiah N. Effect of Crystallographic Structure of MnO2 on Its Electrochemical Capacitance Properties // J. Phys. Chem. C. – 2008. - Vol. 112, N 11. – P. 4406-4417.

- Catalytic oxidation of formaldehyde over manganese oxides with different crystal structures / J. Zhang, Y. Li, L. Wang, C. Zhang, H. He // Catal. Sci. Technol. – 2015. – N 5. – P. 2305-2313.

- Bai B., Li J., Hao J. 1D-MnO2, 2D-MnO2 and 3D-MnO2 for Low-Temperature Oxidation of Ethanol // Appl. Catal. B: Environ. – 2015. – Vol. 164. – P. 241-250.

- New insights into heterogeneous generation and evolution processes of sulfate radicals for phenol degradation over one-dimensional α-MnO2 nanostructures / Y. Wang, S. Indrawirawan, X. Duan, H. Sun et al. // Chem. Engin. J. – 2015. – Vol. 266 – P. 12–20.

- A high-efficiency γ-MnO2-like catalyst in toluene combustion / W. Si, Y. Wang, Y. Peng et al. // Chem. Commun. – 2015. – Vol. 51, N 81. – P. 14977-14980.

- Phase structures, morphologies, and NO catalytic oxidation activitiesof single-phase MnO2 catalysts / B. Zhao, R. Ran, X. Wu, D. Weng // Appl. Catal. A: General. – 2016. – Vol. 514. – P. 24–34.

- Manganese Oxide Nanoarchitectures as Broad-Spectrum Sorbentsfor Toxic Gases / J. W. Long, J. M. Wallace, G. W. Peterson, K. Huynh // Appl. Mater. – 2016. – Vol. 8, N 2. – P. 1184-1193.

- Large-scale preparation and catalytic properties of one-dimensional α/β-MnO2 nanostructures / N. Sui, Y. Duan, X. Jiao, D. Chen // J. Phys. Chem. –  2009. – Vol. 113. – P. 8560–8565.

- A review on the synthesis of manganese oxide nanomaterials and their applications on lithium-ion batteries / X. Liu, C. Chen, Y. Zhao, B. Jia // J. Nanomaterials. – 2013. – Vol. 2013. – ID 736375.

- Kumar H., Sangwan M., Sangwan P. Synthesis and Characterization of MnO2 Nanoparticles using Co-precipitation Technique // Inter. J. Chem. and Chem. Engin. – 2013. – Vol. 3, N 3. – P. 155-160.

- Synthesis and characterization of single-crystalline nanorods of α-MnO2 and γ-MnOOH / R. Yang, Z. Wang, L. Dai, L. Chen // Mater. Chem. and Phys. – 2005. – Vol. 93. – P. 149-153.

- Musil M., Choi B., Tsutsumi A. Morphology and Electrochemical Properties of α-, β-, γ-, and δ-MnO2 Synthesized by Redox Method // J. Electrochem. Soc. – 2015. – Vol. 162, N 10. – P. A2058-A2065.

- Synthesis and formation mechanism of urchin-like nano/micro-hybrid α-MnO2 / Y. Chen, Y. Hong, Y. Ma, J. Li // J. Alloys and Compounds. – 2010. – Vol. 490. – P. 331–335.

- Годунов Е. Б. Влияние стехиометрического состава оксидов марганца на скорость взаимодействия с сернокислыми растворами, содержащими щавелевую и лимонную кислоты: дис. … кандидата хим. наук: 02.00.04 «Физическая химия». – М., 2014. – 236 с.

- Mild hydrothermal synthesis of γ-MnO2 nanostructures and their phase transformation to α-MnO2 nanowires / Y. Khana, S.-K. Durrani, M. Mehmood,             M.-R. Khan // J. Mater. Res. – 2011. – Vol. 26, N. 17. – P. 2268-2275

- Wang X., Li Y. Selected-сontrol hydrothermal synthesis of α- and β-MnO2 single crystal nanowires // J. Am. Chem. Soc. – 2002. – Vol. 124, N 12. – P. 2880-2881.

- Self-assembled flower-like hierarchical spheres and nanobelts of manganese oxide by hydrothermal method and morphology control of them / D. Yan, P.X. Yan, G.H. Yue et al. // Chem. Phys. Letters. – 2007. – Vol. 440. – P. 134–138.

- Shape-Controlled Synthesis of One-Dimensional MnO2 via a Facile Quick-Precipitation Procedure and its Electrochemical Properties / S. Chen, J. Zhu, 
Q. Han, Z. Zheng et al. // Crystal Growth & Design. – 2009. – Vol. 9, N 10. – 
P. 4356 – 4361.

- Fabrication of  γ-MnO2/α-MnO2 hollow core/shell structures and their application to water treatment / J. Cao, Q. Mao, L. Shi, Y. Qian // J. Mater. Chem. – 2011. – Vol. 21. – P. 16210-16215.

- Nonaqueous Sol-Gel Syntheses of Microporous Manganese Oxides / S. Ching, E.J. Welch, S.M. Hughes, A.B.F. Bahadoor // Chem. Mater. – 2002. – Vol. 14. – P. 1292-1299.

- Kanungo Sukriti B. Physicochemical properties of MnO2 and MnO2-CuO and The Relationship wish the Catalytic Activity for H2O2 Decomposition and CO Oxidation // J. Catal. – 1979. – Vol. 58. – P. 419-435.

- Low-Temperature Synthesis of α-MnO2 Hollow Urchins and Their Application in Rechargeable Li+ Batteries / B. Li, G. Rong, Y. Xie, L. Huang, C.Feng // Inorg. Chem. – 2006. – Vol. 45, N 16. – P. 6404-6410.

- Controllable Synthesis of α-MnO2 Nanostructures and Phase Transformation to β-MnO2 Microcrystals by Hydrothermal Crystallization / X. Zhang, P. Yu, D. Wang, Y. Ma // J. Nanosci. and Nanotech. – 2010. – Vol. 10. – P. 898-904.

- Chu X., Zhang H. Catalytic Decomposition of Formaldehyde on Nanometer Manganese Dioxide // Modern Appl. Sci. – 2009. – Vol. 3, N 4. – P. 177-181.

- Manganese oxide nanostructures: low-temperature selective synthesis and thermal conversion / L. Lan, G. Gu, Q. Li, H. Zhang et al. // RSC Adv. – 2015. – 
Vol. 5. – P. 25250-25257.

- Controllable synthesis of α- and β-MnO2: cationic effect on hydrothermal crystallization / X. Huang, D. Lv, H. Yue, A. Attia, Y. Yang // Nanotechnology – 2008. – Vol. 19. – P. 225606-225613.

- Synthesis of single-crystal manganese dioxide nanowires by a soft chemical process / M. Wei, Y. Konishi, H. Zhou, H. Sugihara, H. Arakawa // Nanotechnology. – 2005. – Vol. 16. – P. 245-249.

- One-Dimensional Nanostructures from Layered Manganese Oxide / O.P. Ferreira, L. Otubo, R. Romano O. L. Alves // Crystal Growth & Design. – 2006. – Vol. 6, N 2. – P. 601-606.

- Control of Nanometer-Scale Tunnel Sizes of Porous Manganese Oxide Octahedral Molecular Sieve Nanomaterials / X.-F. Shen, Y.-S, Ding, J. Liu, J. Cai et al. // Adv. Mater. – 2005. – Vol. 17, N 7. – P. 805-809.

- Preparation of β-MnO2 nanorods through a γ-MnOOH precursor route / G. Xi, Y. Peng, Y. Zhu, L. Xu, W. Zhang et al. // Mater. Res. Bull. – 2004. – Vol. 39. – 
P. 1641-1648.

- Bose V. C., Biju V. Structure, cation valence states and electrochemical properties of nanostructured Mn3O4  // Mater. Sci. Semiconductor Proces. – 2015. – Vol. 35. – P. 1-92.

- Xiao W., Wang D., Lou X. W. Shape-Controlled Synthesis of MnO2 Nanostructures with Enhanced Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction // J. Phys. Chem. C. – 2010. – Vol. 114. – P. 1694-1700.

- Wang X., Li Y. Synthesis and Formation Mechanism of Manganese Dioxide Nanowires/Nanorods // Chem. Eur. J. – 2003. – Vol. 9, N 1. – P. 300-306.

- Walanda D. K., Lawrance G. A., Donne S.W. Hydrothermal MnO2: synthesis, structure, morphology and discharge performance // J. Power Sources. – 2005. – Vol. 139. – P. 325–341.

- Balamurugan M., Venkatesan G., Ramachandran S., Saravanan S. Synthesis and Characterization of Manganese Oxide Nanoparticles, in book: Synthesis and Fabrication of Nanomaterials. – New Delhi: Bloomsbury Publishing India Pvt. Ltd., 2015. – P. 311-314.

- Старостин А.Г., Кузина Е.О., Федотова О.А. Прогнозирование продуктов разложения нитрата марганца // Инж. вестник Дона. – 2014. – № 4. – ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2581

- Synthesis, Characterization of Nano MnO2 and its Adsorption Characteristics Over an Azo Dye / B.M. P. Kumar, S. Karikkat, R H. Krishna, T.H. Udayashankara et al. // Res. Rev. J. Mater. Sci. – 2014. – Vol. 2, N 1. – P. 27-31.

- Synthesis of MnO2 Nanoparticles cofined in Ordered Mesoporous carbon Using a Sonochemical Method / S. Zhu, H. Zhou, M. Hibino, I. Honma, M. Ichihara // Adv. Funct. Mater. – 2005. – Vol. 15, N 3. – P. 381-386.

- One-Pot Synthesis of Highly Crystallined λ-MnO2 Nanodisks Assembled from Nanoparticles: Morphology Evolutions and Phase Transitions / N. Wang, X. Cao, L. He, W. Zhang et al. // J. Phys. Chem. C. – 2008. – Vol. 112. – P. 365-369.

- Microwave−Hydrothermal Crystallization of Polymorphic MnO2 for Electrochemical Energy Storage / K. Chen, Y. D. Noh, K. Li, S. Komarneni, D. Xue // J. Phys. Chem. C. – 2013. – Vol. 117, N 20. – P. 10770–10779.

- Visible light assisted synthesis of manganese oxide nanoparticles at room temperature / L. Balan, C. Matei Ghimbeu, L. Vidal, C. Vix-Guterl // Electronic Supplementary Material (ESI) for Green Chemistry. – 2013. – Р. 1-7.

- Synthesis of a new hollandite-type manganese oxide with framework and interstitial Cr(III) / S. Ching, P. F. Driscoll, K. S. Kieltyka, M. R. Marvel, S. L. Suib // Chem. Commun. – 2001. – Vol. 23. – P. 2486-2487.

- Julien C.M., Massot M., Poinsignon C. Lattice vibrations of manganese oxides. Part I. Periodic structures // Spectrochim. Acta Part A. – 2004. – Vol. 60. – P. 689-700.

- Vibrational spectroscopy of bulk and supported manganese oxides / F. Buciuman, F. Patcas, R. Craciun, D. R.-T. Zahn // Phys. Chem. Chem. Phys. – 1999. – Vol. 1. – P. 185-190.

- Kolta G. A., Kerim F.M.A., Azim A.A.A. Infrared Absorption Spectra of some Manganese Dioxide Modifications and their Thermal Products // Z. anorg. allg. Chem. – 1971. – Vol. 384, N 3. – P. 260-266.

- Справочник химика. Т.3 / [под. ред. Б.П. Никольский, О.Н. Григоров, М.Е. Позин и др.]. – М.: Химия, 1965. – 1008 с.

- Healy T.W., Herring A.P., Fuerstenau D.W. The effect of crystal structure on the surface properties of a series of manganese dioxides // J. Colloid Interface Sci. – 1966. – Vol. 21, N 4. – P. 435-444.

- McKenzie R.M. The surface charge on manganese dioxides // Australian J. Soil Res. – 1981. – Vol. 19, N 1. – P. 41-50.

- Sposito G. Characterization of particle surface charge. In: Environmental particles. – Chelsea, MI: Lewis Publ., 1992. – V. 1. – P. 291-314.

- Rosas C.C. Synthesis and application of manganese dioxide coated magnetite for removal of metal ions from aqueous solutions: Dis. … doctors der ingenieurwissenschften. – Karlsruher, 2010. – 146 p.

- Faure G. Principles and Applications of Geochemistry. – New York: Prentice Hall. Press, 1998. – 219 p.

- Stumm W., Morgan J.J. Aquatic chemistry: in introduction emphasising chemical equilibria in natural waters. – New York: John Wiley and Sons, 1981. – 780 p.

- Bernard S., Chazal Ph., Mazet M. Removal of organic compounds by adsorption on pyrolusite (β-MnO2) // Water Research. – 1977. – Vol. 31, N 5. – P. 1216-1222.

- The oxidative degradation of 2-mercaptobenzothialzole by different manganese dioxides / J. Dong, L. Zhang, H. Liu, C.-S. Liu et al. // Fres. Environ. Bull. – 2010. – Vol. 19, N 8a. – P. 1615-1622.

- Post J.E., Veblen D.R. Crystal-structure determinations of synthetic sodium, magnesium, and potassium birnessite using TEM and the Rietveld method // Am. Mineral. – 1990. – Vol. 75, N 5-6. – P. 477-489.

- Ditshun A., Sahoo M. Production and control of ozone during welding of copper-base alloys // Weld. J. – 1983. – Vol.62, N 8. – P. 41-46.

- Горбань Л.Н. Аэрозоли как вредный производственный фактор (к вопросу об адекватности применяемых способов и средств защиты сварщиков уровню их профессионального риска) // “Защита окружающей среды, здоровье, безопасность в сварочном производстве”: Тр. 1-й Междунар. науч.-практ. конф. – Одесса: Астропринт, 2002.  – С. 57-63.

- Явдощин И.Р., Походня И.К. Образование сварочного аэрозоля при дуговой сварке плавлением и его гигиеническая оценка // Защита окружающей среды, здоровье, безопасность в сварочном производстве: Тр. 1-й международной науч.-практ. конф. – Одесса: Астропринт, 2002. – С. 38-56.

- Кундиев Ю.И., Лубянова И.П. Роль железа в развитии патологических изменений в организме сварщиков // Защита окружающей среды, здоровье, безопасность в сварочном производстве: Тр. 1-й международной науч.-практ. конф. – Одесса: Астропринт, 2002. – С. 489-503.

- Zeidler-Erdely P.C., Erdely A., Antonini J.M. Immunotoxicology of arc welding fume: Worker and experimental animal studies // J. Immunotoxicology. – 2012. – Vol. 9, N 4. – P. 411-425.

- Miettinen M., Torvela T., Leskinen J.T.T. Physicochemical Characterization of Aerosol Generated in the Gas Tungsten Arc Welding of Stainless Steel // Ann. Occup. Hyg. – 2016. – P. 1-9.

- Oyama S.T. Chemical and catalytic properties of ozone // Cat. Rev. – Sci. Eng. – 2000. – Vol. 42, N 3. – P. 279-322.

- Bord A.J., Parsons R., Jordan J. Standard Potentials in Aqueous Solutions. – N.-Y.: Marcel Dekker, 1985. – 205 p.

- Catalytic deep oxidation of NO by ozone over MnOx loaded spherical alumina catalyst / F. Lin, Z. Wang ., Q. Ma, Y. Yang et al. // Appl. Catal. B: Environ. – 2016. – Vol. 198. – P.100-111.

- Nawrocki J., Fijolek L. Catalytic ozonation – Effect of carbon contaminants on the process of ozone decomposition // Appl. Catal. B: Environ. – 2013. – Vol. 142–143. – P. 307-314.

- Nawrocki J. Catalytic ozonation in water: Controversies and questions. Discussion paper // Appl. Catal. B: Environ. – 2013. – Vol. 142–143. – P. 465-471.

- A novel advanced oxidation process using iron electrodes and ozone in atrazine degradation: Performance and mechanism / S. Zhou, L. Bu, Z. Shi, C. Bi, Q. Yi // Chem. Eng. J. – 2016. – Vol. 306. – P. 719-725.

- Comparison of UV/hydrogen peroxide, potassium ferrate(VI), and ozone in oxidizing the organic fraction of oil sands process-affected water (OSPW) / C. Wang, N. Klamerth, S.A. Messele, A. Singh et al. // Water Res. – 2016. – Vol. 100. – P. 476-485.

- Production of nanocatalyst from natural magnetite by glow discharge plasma for enhanced catalytic ozonation of an oxazine dye in aqueous solution / M. Taseidifar, A. Khataee, B. Vahid, S. Khorram, S.W. Joo // J.Mol. Catal. A: Chem. – 2016. – Vol. 15. – P. 1381-1169.

- Ultrasound-enhanced magnetite catalytic ozonation of tetracycline in water / L. Hou, H. Zhang, L. Wang, L. Chen // Chem. Eng. J. – 2013. – Vol. 229. – P. 577-584.

- Park J.-S., Choi H., Cho J. Kinetic decomposition of ozone and para-chlorobenzoic acid (pCBA) during catalytic ozonation // Water Res.. – 2004. – 
N 34. – Р. 2285-2292.

- Низкотемпературное катлитическое  разложение озона / Т.Л. Ракитская, А.А. Эннан, А.Ю. Бандурко, Л.А. Раскола // Защита окружающей среды, здоровье, безопасность в сварочном производстве: Тр. 1-й международной науч.-практ. конф. – Одесса: Астропринт, 2002. – С. 237-254.

- Lin J., Kawai A. , Nakajima T. Effective catalysts for decomposition of aqueous ozone // Appl. Catal. B: Environ. – 2002. – Vol. 39, N 2. – P. 157-165.

- Influence of calcination temperature on the performance of Pd–Mn/SiO2–Al2O3 catalysts for ozone decomposition / Q. Yu, H. Pan, M. Zhao, Z. Liu et al. // J. Haz. Mater.. – 2009. – Vol. 172, N 2-3 – P. 631-634.

- Effect of preparation method on the performance of Pd-MnOx/γ-Al2O3 monolithic catalysts for ground-level O3 decomposition / C. Ren, L. Zhou, H. Shang, 
Y. Chen // Chin. J. Catal.. – 2014. – Vol. 35, N 11. – P. 1883-1890.

- Ma J., Wang C., He H. Transition metal doped cryptomelane-type manganese oxide catalysts for ozone decomposition // Appl. Catal. B: Environ. – 2017. – Vol. 201. – P. 503-510.

- Lian Z., Ma J., He H. Decomposition of high-level ozone under high humidity over Mn–Fe catalyst: The influence of iron precursors // Catal. Commun. – 2015. Vol. 59. – P. 156-160.

- Jia J., Zhang P., Chen L. Catalytic decomposition of gaseous ozone over manganese dioxideswith different crystal structures // Appl. Catal. B: Environ. – 2016. – Vol. 189. – P. 210-218.

- The Effects of Mn2+ Precursors on the Structure and Ozone Decomposition Activity of Cryptomelane-Type Manganese Oxide (OMS-2) Catalysts / C. Wang, J. Ma, F. Liu, H. He, R. Zhang // J. Phys. Chem. C. – 2015. – Vol. 119. – P. 23119-23126.

- Higher Oxidation State Responsible for Ozone Decomposition at Room Temperature over Manganese and Cobalt Oxides: Effect of Calcination Temperature / W.-X. Tang, H.-D. Liu, X.-F. Wu, Y.-F. Chen // Ozone: Sci. & Eng. – 2015. – Vol. 36, N 5. – P. 502-512.

- Catalytic decomposition of ozone on nanostructured potassium and proton containing δ-MnO2 catalysts / T. Gopi, G. Swetha, S. C. Shekar, C. Ramakrishna et al. // Catal. Commun. – 2017. – Vol. 17. – P. 1566-7367.

- Liu Y., Zhang P. Catalytic decomposition of gaseous ozone over todorokite-type manganese dioxides at room temperature: Effects of cerium modification // Appl. Catal. A: Gen. – 2017. – Vol. 530. – P. 102-110.

- Facile Synthesis of Activated Carbon-Supported Porous Manganese Oxide via in situ Reduction of Permanganate for Ozone Decomposition / C. Jiang, P. Zhang, B. Zhang, J. Li, M. Wang // Ozone: Sci. & Eng.: J. Intern. Ozone Assoc. – 2013. – Vol. 35, N 4. – P. 308-315.

- Ching S., Roark J. L. Sol-Gel Route to the Tunneled Manganese Oxide Cryptomelane // Chem. Mater. – 1997. – Vol. 9. – P. 750-754.

- Нечипоренко А.П., Кудряшова А.И. Кислотно-основной спектр поверхности

α- и γ- Аl2O3 // ЖОХ. – 1987. – Т.57, вып.1. – С. 752-758.

- Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела. – М.: Мир, 1980. – 488 с.

- Крылов О.В., Киселев В.Ф. Адсорбция и катализ на переходных металлах и оксидах. – М: Химия, 1981. – 288 с.