Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

магістра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Визначення параметрів інгаляційних частинок зварювального аерозолю методом зондової діагностики»

«Welding aerosol inhalation particles parameters determination using probe diagnostic method»

Виконав: студент денної форми навчання

Спеціальність: 105-Прикладна фізика та наноматеріали

Кабаненко Роман Володимирович

Керівник: ____________ к.ф.-м.н.,  Дараков Д.С.

Рецензент: д.ф.-м.н.,  Вишняков В.І.

Рекомендовано до захисту:			Захищено на засіданні ЕК№_

Протокол засідання кафедри			протокол №__ від  __.__.2018р

№ __ від __.__.2018 р.				Оцінка ___________/_____/_____

(за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали)

Завідувач кафедри                                       Голова ЕК

_________ д.ф.-м.н.Гоцульский В.Я.         ________   Калінчак В.В.

(підпис)                                                                                             (підпис)

Одеса – 2018

ЗМІСТ

ВСТУП3

- ФОРМУВАННЯ ІОННО-ПИЛОВОЇ ПЛАЗМИ ПРИ ЕЛЕКТРОДУГОВІЙ ЗВАРЦІ МЕТАЛІВ5

- Теорія зонду в іонно-пиловій низькотемпературній плазмі 14

  - Нуклеація. Еволюція концентрацій, радіусів та зарядів частинок. 14

  - Опис взаємодії зонду с плазмою зварювального аерозолю 18

- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ТА МЕТОДИКА ЗОНДОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗВАРЮВАЛЬНОГО АЕРОЗОЛЮ 23

ВИСНОВКИ30

ЛІТЕРАТУРА32

ВСТУП

Утворення частинок зварювального аерозолю відбувається в іонізованому парогазовому середовищі. Тому розробка апаратурного забезпечення і методики зондової діагностики плазми зварювально аерозолю важлива не тільки для створення теоретичних засад оцінювання  екологічної безпеки зварювальних матеріалів, способів і режимів зварювання, а і для розвитку методів синтезу наноматеріалів, що базуються на термічному випаровуванню речовини за допомогою різних високоінтенсивних джерел енергії та подальшій конденсації пари у контрольованому парогазовому середовищі.

Прогнозування закономірностей утворення частинок зварювального аерозолю при електродуговому зварюванні металів у захисному газі є важливим науково-технічним завданням, вирішення якого спрямоване на створення методології апріорного визначення інтенсивності утворення, хімічного та дисперсного складу зварювального аерозолю за показниками режиму зварювання, складу зварюваних і зварювальних матеріалів з метою мінімізації виділення і токсичності. А також розробки методів керованого отримання якісно нових зварювальних аерозолів – заданого дисперсного складу.

Зважаючи на все вищесказане, метою даної дипломної роботи є дослідження складу плазми зварювального аерозолю в області формування первинних частинок, його аналіз а також  оцінка комплексу основних параметрів плазми зварювального аерозолю в точці вимірювання та отримання їх просторового розподілу в околі зварювальної дуги.

Основними завданнями, які необхідно вирішити для досягнення мети є:

- Створення експериментального стенду для проведення досліджень щодо визначення параметрів інгаляційних частинок зварювального аерозолю методом зондової діагностики;

- Відпрацювання методики визначення сигналу зонду, що прострілюється через плазму зварювального аерозолю для різних відстаней між віссю стовпа дуги та зондом;

- Проведення порівняльного аналізу результатів експерименту з теорією зонду в іонно-пиловій плазмі.

Об’єктами дослідження є плазма зварювального аерозолю а також частинки зварювального аерозолю.

ВИСНОВКИ

- В результаті фізико-математичного моделювання іонізаційної рівноваги в іонно-пиловій плазми, був проаналізований вплив щільності потоку УФ-випромінювання, концентрації та розміру частинок на ступінь іонізації іонно-пилової плазми. Показано, що при малій інтенсивності УФ-випромінювання основним постачальником іонів в плазму є поверхнева іонізація, а залежність концентрації іонів від параметрів плазми в більшій мірі визначається перетином зіткнень іонів з частинками.

- Для плазми зварювального аерозолю запропонована та апробована методика зондових досліджень, заснована на зміні потенціалу рухомого зонду. Показано, що плазма зварювального аерозолю в області формування первинних частинок має в своєму складі переважно позитивно заряджені іони та негативно заряджені нанорозмірні частинки.

- Запропонована спрощена теорія зондових вимірювань в плазмі зварювального аерозолю, яка дозволяє інтерпретувати експериментальні дослідження, оцінити комплекс основних параметрів плазми зварювального аерозолю в точці вимірювання та отримати їх просторовий розподіл в околі зварювальної дуги.

_____________ (Кабаненко Р.В.)

ЛІТЕРАТУРА

1. Фортов В.Е., Храпак Ф.Г., Храпак С.А., Молотков В.И., Петров О.Ф., Пылевая плазма. // УФН. – 2004. – Т.174, №5. – С.495-544.

2. Vishnyakov V.I., Kiro S.A., Oprya M.V., Shvets O.I., Ennan A.A. Nonequilibrium ionization of welding fume plasmas; Effect of potassium additional agent on the particle formation. // J. Aerosol Sci. – 2014. – V.113. – P.178-188.

3 Митчнер М., Кругер Ч., Частично ионизаванные газы. – 1976. – Москва: Мир. 496 с.

4. Vishnyakov V.I., Dragan G.S., Thermoemission (dust-electron) plasmas: Theory of neutralizing charges. // Phys. Rev. E. – 2006. – V.74. – P.036404.

5. Vishnyakov V.I., Kiro S.A., Ennan A.A. Heterogeneous ion-induced nucleation in thermal dusty plasmas. // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2011. – V. 44. – P.215201.

6. Vishnyakov V.I., Dragan G.S., Ionization balance in the contact plasma-solid state. // Ukr. J. Phys. – 2004. – V. 49. – P.229-235.

7. Зандберг Э.Я., Ионов Н.И., Поверхностная ионизация. – 1969. – Москва: Наука. 432 с.

8. Смирнов Б.М., Процессы в плазме и газах с учетом кластеров // УФН. – 1997. – Т. 167, № 11. – С. 1169-1200.

9. Олеванов М.А., Манкелевич Ю.А., Рахимова Т.В, Скорость коагуляции пылевых частиц в низкотемпературной плазме. // ЖТФ. – 2003. – Т. 73, Вып. – С. 51-60.

10. Vishnyakov V.I., Kiro S.A., Oprya M.V., Ennan A.A. Effect of shielding gas temperature on the welding fume particle formation: Theoretical model // Journal of Aerosol Science. – 2018. - V. 124. – Р.112-121.

11. Langmuir L. The interaction of electron and ion space charges in cathode sheath  // Physical Review. – 1929. - V. 33. – Р. 954-989.

12. Vishnyakov V.I. Probe in the thermal collision plasma // Physics of Plasmas. – 2007. - V.14(1). – Р. 013502(1-5).

13. Benilov M.S. Understanding and modelling plasma-electrode interaction in high-pressure arc discharge: a review // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2008. - V. 41(14). – Р. 144001(1-30).

14. Зандберг Э.Я., Ионов Н.И. Поверхностная ионизация. – М.: Наука, 1969. – 432  стр.