PAGE  
5

 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Хімічний факультет
Кафедра аналітичної хімії 

Дипломна робота

бакалавра

на тему: «Особливості сорбційного вилучення 

хлорид 6,7-дигідроксо-2,4-диметил бензопірилію органополімерними сорбентами»
«Features of sorption recovery of 6,7-dihydroxy-2,4-dimethylbenzopyrylium 

chloride by the organic polymer sorbents»
	
	Виконала: студентка денної форми навчання

напряму підготовки 6.040101 Хімія

 Хомицька Яна Сергівна


	
	Керівник: к. х. н., доц. Гузенко О. М.______

                                                                                   (підпис)

Рецензент: к. х. н., доц. Щербакова Т. М.



	Рекомендовано до захисту:

Протокол засідання кафедри

№ 11 від 8 червня 2017 р.

Завідувач кафедри
______ к. х. н., доц. Чеботарьов О. М.
 (підпис)
	Захищено на засіданні ДЕК № __

протокол № ___ від ________ 2017 р.

Оцінка _______________/____
____/_____

               (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали)

Голова ДЕК 

_______ д. х. н., проф. Ішков Ю.В. 
  (підпис)
    

	Одеса – 2017


РЕФЕРАТ
Дипломна робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова і присвячена дослідженню особливостей сорбційного вилучення хлорид 6,7-дигідроксо-2,4-диметил бензопірилію (ДМДОХ) органополімерними сорбентами катіонообмінниками КУ-2-8 та КБ-4п-2. Робота є частиною та логічним продовженням наукових досліджень, що проводяться за важливішою тематикою кафедри НДР №145 «Обґрунтування вибору методів концентрування, розділення та визначення мікрокількостей речовин з близькими фізико-хімічними властивостями».

Мета роботи: встановлення особливостей собрційного вилучення хлорид 6,7-дигідроксо-2,4-диметил бензопірилію органополімерними сорбентами катіонообмінниками КУ-2-8 та КБ-4п-2 у статичному режимі.

Досліджено механізм формування адсорбційних шарів  при вилученні ДМДОХ на поверхні органополімерних сорбентів у статичному режимі. Шляхом обробки отриманих експериментальних даних розраховані масообмінні та термодинамічні параметри сорбційної системи. 
Можлива область застосування: виявлення важких металів у водах  різних категорій.


Ключові слова: хлорид 6,7-дигідроксо-2,4-диметил бензопірилій, катіонообмінник КУ-2-8, катіонообмінник КБ-4п-2.
Дипломна робота складається з: 44 стор. машинописного тексту, 5 рис., 11 табл., 44 використаних джерел літератури.
ЗМІСТ

Стор.
	ВСТУП…………………………………………………………………………
	4

	РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  …………………....…………………...
	5

	1.1
	Загальна характеристика солей бензопірилію та кислотно-основні рівноваги о-діоксихроменолів у розчинах …………………………….
	5

	1.2
	Хіміко-аналітичні характеристики о-діоксихроменолів та їх комплексів з металами ………………………………………………….
	12

	1.3
	Загальна характеристика органополімерних сорбентів……………….
	15

	РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА ……………….............
	20

	2.1
	Об’єкти дослідження та апаратура …………..………………………...
	20

	2.2
	Методики проведення експерименту  ………………………………....
	21

	
	2.2.1 Методика підготовки іонітів для використання……..………..
	21

	
	2.2.2 Методика спектрофотометричного визначення ДМДОХ  ……
	21

	
	2.2.3 Оптимізація умов сорбції за методом латинських квадратів…

2.2.4  Методика вилучення ДМДОХ за допомогою іонітів у статичному режимі……………………………………………………

2.2.5 Методика вивчення десорбції ДМДОХ з поверхні  сорбентів …
	23
25

25

	2.3.
	Результати та їх обговорення ………………...…………………….…...
	27

	
	2.3.1. Дослідження процесу сорбційного вилучення ДМДОХ органополімерними сорбентами у статичному режимі …………..
	27

	
	2.3.2. Вивчення процесу десорбції ДМДОХ з поверхні катіоніту   КУ-2-8 ………………………………..…..……………………………..
	30

	
	2.3.3. Термодинамічні характеристики іонного обміну гетерогенної системи «розчин ДМДОХ – поверхня органополімерного сорбенту»…………………………………………………….…………...
	31

	Висновки ……………………………………………………………….…
	38

	Література ………………………………………………………….…….
	39


ВСТУП

Одним з перспективних напрямків розвитку фотометричних методів контролю за вмістом токсичних металів у водах різних категорій, є створення нових або використання вже відомих реагентів в якості селективних і чутливих органічних реагентів. Хлориди 2,4-заміщенних 6,7- та 7,8-дигідроксобензопірилієвих основ, так званих о-диоксіхроменолів, використовують в практиці хімічного аналізу в якості реагентів для спектрофотометричного визначення іонів ряду полівалентних металів.

Вперше о-диоксіхроменоли були запропоновані Полуектовим і Кононенко для фотометричного визначення германію, цирконію та гафнію. У подальшому їх застосовували для екстракційно-фотометричного визначення молібдену, вольфраму, і ряду інших елементів. Враховуючи те, що вище вказані елементи знаходяться в реальних об`єктах в досить малих концентраціях, виникає потреба їх концентрування сорбентами різної природи. Особливий інтерес представляють органополімерні іоніти, які характеризуються високими коефіцієнтами концентрування та можливістю розробки комбінованих методик сорбційно-спектроскопічного визначення речовин.
Мета роботи: встановлення особливостей сорбційного вилучення хлорид 6,7-дигідроксо-2,4-диметил бензопирилію (ДМДОХ) органополімерними сорбентами катіонообмінниками КУ-2-8 та КБ-4п-2 у статичному режимі.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

· отримати ряд градуювальних графіків при різних значеннях pH;

· оптимізувати умови сорбційного вилучення ДМДОХ за допомогою органополімерних сорбентів КУ-2-8 та КБ-4п-2 у статичному режимі;

· дослідити десорбцію ДМДОХ з поверхні органополімерних сорбентів;

· побудувати ізотерми сорбції ДМДОХ при різних температурах             20 – 25 – 30 – 35 – 40°С;

· розрахувати термодинамічні параметри сорбційної системи «ДМДОХ - поверхня органополімерного сорбенту».
Методи дослідження: спектрофотометрія, pН-метрія, сорбція.
ВИСНОВКИ
1. Досліджено особливості сорбційного вилучення ДМДОХ катіонообмінниками КБ-4п-2 та КУ-2-8 у статичному  режимі.
2. Оптимізовані параметри сорбційного вилучення ДМДОХ органополімерними катіонообмінниками КБ-4п-2 та КУ-2-8 у статичному  режимі: 
· система І «ДМДОХ – слабокислотний катіоніт КБ-4п-2»:                           рН 5; τконт = 15 хв.; mс = 0,4 г; dз = 0,43÷0,50 мм; 
· система ІІ «ДМДОХ – сильнокислотний катіоніт КУ-2-8»:                               рН 1 та 5; τконт = 45 хв.; mс = 0,6 г; dз = 0,43÷0,50 мм.
3. Встановлено, що при обробці сорбентів після вилучення ДМДОХ розчинами NaOH 1M та H2SO4 1М та Н2Одист. десорбція у системі І не відбувається, на відміну від цього, найбільший ступінь десорбції (27%) у системі ІІ був після обробці 100 мл H2SO4 1М.
4. За допомогою ізотерм адсорбції у гетерогенній системі «ДМДОХ– сильнокислотний катіоніт КУ-2-8» проведено порівняльний аналіз механізмів формування адсорбційного шару при вилученні ДМДОХ при рН 1 та 5 у статичному режимі. Встановлено, що при рН 1 ізотерми сорбції С1-типу, при рН 5 – S3-типу.
5. Розраховані значення сорбційної об’ємної ємності та термодинамічні параметри сорбційної системи «ДМДОХ – сильнокислотний катіоніт               КУ-2-8». Показано, що формування адсорбційного шару відбувається самовільно за змішаним механізмом.
ЛІТЕРАТУРА
1.
Неницеску К.Д. Органическая химия / Пер. с рум. Л. Бырлэдяну; под. ред. М.И.Кабачника / К.Д.  Неницеску – М.: Изд-во иностр.лит., 1962. – 862 с.

2.
Вавзонек С. Гетероциклические соединения: Пер. с англ. / Под. ред. Эльдерфильда / С. Вавзонек. – М.: Изд-во иностр. лит., 1954. 650с.
3.
Танцюра Г. Ф. ИК-спектры о-диоксихроменолов и их комплексов / Г. Ф. Танцюра, Н. Л. Оленович // Украинский химический журнал. – 1981. – т. 47,  №1. – С. 105-107.
4.
Кононенко Л.И. Фотометрическое определение германия при помощи о-диоксихроменолов / Л.И. Кононенко, Н.С.  Полуэктов // Журн. аналит. химии. – 1960. – т. 15, № 1. – С. 61 – 67.

5.
 Танцюра Г.Ф. Фотометрическое определение индия с применением  хлорида 6,7-диокси-2-фенил-4-карбоксибензопирилия / Г.Ф. Танцюра, Н.Л. Оленович, Е.В. Стамикосто / Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 4 с. – Деп. В НИИТЭХИМ, г. Черкассы, № 2979/79.

6.
 Оленович Н.Л. Спектрофотометрические характеристики и константы ионизации некоторых о-диоксихроменолов / Н.Л. Оленович, А.А. Базилевич, В.А.Назаренко, Г.Ф Танцюра // Журн. аналит. химии. – 1975. – т.30, №.8. – С. 1611 – 1614.

7.
 Оленович Н.Л. Определение спектрофотометрических характеристик и констант ионизации некоторых производных о-диоксихроменролов / Н.Л. Оленович, З.Г. Галанец, Г.Ф Танцюра, О.П.Менщикова // Укр. хим. журн. – 1977. – т.43, №12. – С. 1327 – 1329.
8.
 Снигур Д.В. Цветометрическое изучение кислотно-основных свойств некоторых хлоридов 6,7-дигидроксибензопирилия в растворах / Д.В. Снигур, А.Н. Чеботарёв, Е.В. Бевзюк // Вестн. МГУ. Сер. Химия. – 2017. – Т.58, №4. – С. 193-198.
9.
 Кононенко Л.И. Применение о-диоксихроменолов для колориметрического определения циркония и гафния / Л.И. Кононенко, Н.С.  Полуэктов // Укр. хим. журн. – 1960. –  т.26, № 2. – С. 246 – 251.

10.
 Бусев А.И. Экстракционно-фотометрическое определение молибдена при помощи хлорида 6,7-диокси-2,4-дифенилбензопирилия / А.И. Бусев, Фань Чжан // Журн. аналит. химии. – 1961. – т.16, № 5. – С. 578 – 584.

11.
 Назаренко В.А. Исследование  химизма реакции ионов многовалентных элементов с органическими реагентами  / В.А. Назаренко, Е.Н. Полуэктова // Журн.  аналит. химии. – 1968. – т.23, №.2. – С.1658 – 1661.

12.
 Полуэктов Н.С. Взаимодействие ионов редкоземельных элементов с 6,7-диокси-2,4-дифенилбензопиранолом  / Н.С. Полуэктов, М.А. Санду // Журн. аналит. химии. – 1969. – т.24, № 10. – С. 1472 – 1475.

13.
 Танцюра Г.Ф. Исследование комплексов галлия и индия с производными о-діоксихроменолов  / Г.Ф. Танцюра, Н.Л. Оленович // Тез. докл. нa XI Укр. респ. конф. по неорг. химии (Симферополь, 8 -10 сент. 1981г.). – Симферополь, 1981. – С. 289.

14.
 Блажей А., Щутый Л. Фенольные соединения растительного происхождения / Пер. с словац. А.П.Сергеева. – М.: Мир, 1977. – 239с.
15.
 Полуэктов Н.С. Смешанные комплексы ионов редкоземельных элементов с орто-диоксихроменолами и 2-теноилтрифторацетоном и их использование в анализе / Н.С. Полуэктов, М. А. Санду, Р.С. Лауэр // Журн. аналит. химии. – 1970. – т.25, № 5. – С. 899 – 903.

16.
 Чеботарёв А.Н. Комплексообразование 6,7-дигидрокси-2,4-дифенилбензопирилия с Bi(III) и его спектрофотометрическое определение в фармацевтических препаратах / А.Н. Чеботарёв, Д.В. Снигур, Д.А. Барбалат, К.В. Плюта, А.С. Койчева // Вопр. хим. и хим. технол. – 2017. – Т.1 (110). – С. 36-42. 

17.
 Чеботарёв А.Н. Комплексообразование Mo(VI) и W(VI) с некоторыми производными хлорида 6,7-дигидроксибензопирилия в растворах / А.Н. Чеботарёв, Д.В. Снигур, Д.А. Барбалат, А.С. Михайлова // Укр. хим. журн. – 2016. – Т.82, № 11. – С. 44-51.

18.
Kolpakova N. A. Stripping voltammetric determination of bismuth in raw gold ores / N. A. Kolpakova, T. S. Glyzina // Journal of Analytical Chemistry. –  2009. -  v. 64, № 12. –  Р. 1259-1263.

19.
Xiaoyu Jia, Dispersive liquid–liquid microextraction combined with flow injection inductively coupled plasma mass spectrometry for simultaneous determination of cadmium, lead and bismuth in water samples  / Jia Xiaoyu, Han Yi,  Liu Xinli, Duan Taicheng, Chen Hangting // Microchimica Acta. –  2010. –  v. 171, № 1-2. –  Р. 49-56.

20.
Candir Secil, Ligandless cloud point extraction of Cr(III), Pb(II), Cu(II), Ni(II), Bi(III), and Cd(II) ions in environmental samples with Tween 80 and flame atomic absorption spectrometric determination / Secil Candir,   Ibrahim Narin, Mustafa Soylak // Talanta. –  2008. – v. 77, № 1. – P. 289-293.

21.
Dedkova V. P. Adsorption and determination of bismuth with 4-(2-pyridylazo)resorcinol on a fibrous ion exchanger / V. P Dedkova, O. P. Shvoeva,  S. B. Savvin  // Journal of Analytical Chemistry. –  2010. – v. 65, № 6. – Р. 577-581. 

22.
Jenny A. Oviedo Determination of molybdenum in plants by vortex-assisted emulsification solidified floating organic drop microextraction andflame atomic absorption spectrometry / Jenny A. Oviedo, Lucimar L. Fialho, Joaquim A. Nóbrega // Spectrochimica Acta Part. – 2013. – p. 4.

23.
Chujie Zeng Hollowfiber supported liquid membrane extraction for ultrasensitive determination of trace lead by portable tungsten coil electrothermal atomic absorption spectrometry / Chujie Zeng, Xiaodong Wen, Zhiqiang Tan, Pingyang Cai, Xiandeng Hou // Microchemical Journal. – 2010. – V. 96. – p. 238–242.

24.
Shvoeva O. P. Complexation of molybdenum(VI) and tungsten(VI) with pyrocatechol violet and phenylfluorone on a solid phase  / O. P. Shvoeva, V. P. Dedkova, S. B. Savvin // Journal of Analytical Chemistry. – 2014. – V. 69. - № 2. – p. 111-115.

25.
K. Pytlakowska Spectrophotometric determination of molybdenum in the presence of tungsten using gallein and benzyldodecyldimethylammonium bromide / K. Pytlakowska,  B. Feist // Journal of Analytical Chemistry. – 2013. – V. 68. – № 1. – p. 39-40.

26.
 Z. Zalov  Extraction-spectrophotometry determination of tungsten with 2-hydroxy-5-chlorothiophenol and hydrophobic amines  /  Z. Zalov,  N. A. Verdizade //  Journal of Analytical Chemistry. – 2013. – V. 68. - № 3. – p. 212-217.

27.
K. Zarei  Simultaneous voltammetric determination of Mo(VI) and W(VI) by adsorptive differential pulse stripping method using adaptive neuro-fuzzy inference system  / K. Zarei, M. Alinejad, R. Alizadeh // Journal of Analytical Chemistry. – 2013. – V. 68. - № 10. – p. 885-890.

28.
Shigenori Nakano Flow-injection catalytic spectrophotometic determination of molybdenum(VI) in plants using bromate oxidative coupling ofp-hydrazinobensenesulfonic acid withN-(1-naphthyl)ethylenediamine / Shigenori Nakano, Chie Kamaguchi, Naoki Hirakawa // Talanta. – 2010. – V. 81. – p.786–791.
29. Иванов В.А., Гавлинв О.Т., Илюхина Е.А., Горшков В.И. Температурная зависимость энтальпии обмела ионов кальция и натрия на полиметакриловых катионитах // Журн. Физической хм. – 2007. – Т.81, №11. –С. 1927-1931.
30. Гельферих  Ф. Иониты. – М.: Издательство иностранной литературы, 1962. – 491 с.
31. Салдадзе К.М., Пашков А.Б., Титов  В.С. Ионообменные  высокомолекулярные соединения. – М.: Госхимиздат, 1960. – 356 с.
32. Шлюгер Е.С., Подлеснюк В.В., Марутовский Р.М. И Р. Адсорбция сильнорастворимых в воде органических веществ полимерными сорбентами // Доклад АН УССР: Сер.Б.Геол., хим. и биол. науки.-1988. - №1. –С. 56-58.
33. Энгельгардт Х. Жидкостная хроматография при высоких давлениях. – М.:Мир, - С.100.

34. Основы   расчёта    и    оптимизации  ионообменных процессов / [Сенявин  М.М.,   Рубинштейн  Р.Н.,   Веницианова  Е.В. и др.]. – М.: Наука, 1972. – 170 с.
35.Чеботарёв А.Н., Гузенко Е.М., Постыка А.И. Термодинамические и кинетические особенности динамики сорбции комплексов хрома ионитами  КУ-2-8 и АВ-17-8 // ІІ Міжнародна наукова конференція “Хімічна термодинаміка і кінетика”. Збірка доповідей. – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ". – 12-14 вересня, 2012. –  С. 164–166.

36.
 Чеботарёв А.Н., Гузенко Е.М. Кинетика и термодинамика сорбции комплексов хрома с 1,5-дифенилкарбазидом и кармоазином ионитами КУ-2-8 и АВ-17-8 // Вестник ОНУ. Сер. Химия – 2012. – Т. 17. – Вып. 2 (42). –  С. 65–73.
37.
Гузенко Е.М. Особенности динамики сорбции комплекса 1,5-дифенилкарбазоната хрома(III) катионитами КУ-2-8 и КБ-4п-2 из вод разных категорий // Вестник ОНУ. Сер. Химия. − 2013. − Т.18, Вып. 1(45). − С. 64−70.

38.
Чеботарёв А.Н., Гузенко Е.М., Ефимова И.С.  Особенности массообмена при сорбции комплекса хрома (VI) с кармоазином на анионите АВ-17-8 // Вестник ОНУ. Серия Химия. – 2006. – Т. 11. - Вып. 1. –  С. 59–61. 

39.
 Чеботарёв А.Н., Гузенко Е.М., Ефимова И.С. Основные закономерности сорбции комплекса хрома(VI) с кармоазином на анионообменнике АВ-17-8 // Вопросы химии и хим. технологии. – 2007. –  №5. – С. 11 – 16. 

40.
Чеботарёв А.Н., Гузенко Е.М., Щербакова Т.М. Моделирование динамического процесса сорбции комплекса хрома (VI) с 1,5-дифенилкарбазидом на катионите КУ-2-8 // Вестник ОНУ. Сер. Химия - 2004. – Т.11. – Вып. 9 - 10. –  С. 107–116.

41.
Гузенко Е.М., Чеботарёв А.Н. Физико-химические особенности распределения комплекса хрома с 1,5-дифенилкарбазидом на поверхности сильнокислотного и слабокислотного ионообменников // Матеріали всеукраїнської конференції з міжнародною участю “Хімія, фізика та технологія поверхні”. – Київ. – 15-17 травня, 2013. – С. 37.

42.
Чеботарёв А.Н., Гузенко Е.М., Постыка А.И. Термодинамические и кинетические особенности динамики сорбции комплексов хрома ионитами  КУ-2-8 и АВ-17-8 // ІІ Міжнародна наукова конференція “Хімічна термодинаміка і кінетика”. Збірка доповідей. – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ". – 12-14 вересня, 2012. –  С. 164–166.
43. A system of classification of solution adsorption isotherms, and its use in diagnosis of adsorption mechanisms and in measurement of specific surface areas of solids / C.H. Giles, T.H. MаcEwan, S.N. Nakhwa [et al.] // J. Chem. Soc. – 1960. – № 10 – Р. 3973–3993. 
44.
Фролов Ю.Т. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы: [учеб. для вузов] / Ю.Т. Фролов. – М.: Химия, 1988. – 464 с.
