ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Факультет хімії та фармації Кафедра органічної та фармацевтичної хімії

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти Магістр

«Протигрибкова активність полістирольних плівок з металокомплексами β-дикетону»

«Antifungal activity of polystyrene films with β-diketone metal complexes»

Виконала: здобувачка вищої освіти денної форми навчання

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітня програма «Фармація»

Дімова Ірина Іванівна

Керівник: д. х. н., проф. Шевченко О. В.

(підпис)

Рецензент: к. б. н., доц. Цісак А. О.

(підпис)

Рекомендовано до захисту: протокол засідання кафедри

№ 	від	20	р.

Завідувачка кафедри

Захищено на засіданні ЕК №

протокол № 	від	20	р.

Оцінка 	/	/

(за національною шкалою / за шкалою ECTS / бали)

Голова ЕК

д. х. н., проф. Шевченко О. В.

д. мед. н., проф. Нефьодов О. О.

(підпис)

(підпис)

Одеса – 2024

2

РЕФЕРАТ

Дипломна робота виконана на кафедрі органічної та фармацевтичної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Робота є частиною наукових досліджень, що проводяться на кафедрі за науковою темою № 315 «Хімічна трансформація синтетичних мезозаміщених порфіринів та їх металокомплексів» (2021–2026 рр., № держреєстрації 0121U113266).

В роботі досліджено полістирольні плівки, що містять монометальні дикетонати перехідних металів (Со, Mn, Zn, Cu, Ag) а також комбінації з дикетонатів декількох металів на предмет антигрибкової активності по відношенню до дріжеподібного грибка Candida albicans. Модифікацію полістиролу здійснювали шляхом реакції комплексоутворення 5-метил-5- гексен-2,4-діону з солями відповідних металів. Показано, що нанесення полістирольної плівки з β-дикетоном на поверхню скла в 3 рази пригнічує зростання колоній C. аlbicans порівняно з контрольним зразком. Наявність металокомплексів у складі полімеру додатково дозволяє збільшити протигрибкову дію, при цьому найбільш ефективними є металокомплекси цинку, мангану та срібла. Комбінації металокомплексів різних металів спричиняють адитивну фунгіцидну дію на C. аlbicans і є надзвичайно ефективними для пригнічення цього мікроорганізма.

Можлива галузь застосування: створення антигрибкових полімерних покриттів та матеріалів медичного призначення.

Ключові слова: фунгіцидна дія, C. аlbicans, -дикетонати, полістирол. Кваліфікаційна робота викладена на 50 стор. машинописного тексту.

Вона містить 9 табл., 6 рис., 39 літературних джерел.

Результи роботи представлені на ХI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології»: Дімова І.І., Шевченко О.В. Антигрибкова дія комплексів перехідних металів на полістирол. Збірник тез ХI Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології». Т.2. Дніпро. Україна. 06-07 грудня 2023. С.46.

3

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	4

ВСТУП	5

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СТВОРЕННІ АНТИМІКРОБНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

(огляд літератури)	7

  - Принципи дії антимікробних речовин. Антибіотикорезистентність	7

  - Застосування металовмісних сполук як протимікробних та протигриб- кових агентів у медицині	15

  - Способи створення бактерицидних та фунгіцидних пластиків, механізми їх дії	19

  - Антимікробні та антигрибкові властивості β-дикетонатів металів	24

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ	29

  - Об´єкт дослідження	29

  - Методики проведення експерименту	29

    - Методика добування кополімеру стиролу з 5-метил-5-гексен-2,4-діоном та полімерних металокомплексів на його основі	29

    - Методика іммобілізації -дикетонатів перехідних металів на полімерній матриці	30

    - Методика визначення в’язкості та вмісту металу в полістиролах	31

    - Методика дослідження фунгіцидної дії полістиролів та розрахунок кількісних показників	32

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ АНАЛІЗ	35

  - Синтез полістиролів з β-дикетонатними фрагментантами одного та декількох металів та їх аналіз	35

  - Дослідження протигрибкової дії полістиролів з β-дикетонатами одного перехідного металу	38

  - Антимікотичний ефект біметальних β-дикетонатвмісних полістиролів . 41

ВИСНОВКИ	45

ЛІТЕРАТУРА	46

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Контроль 1	Скляна пластина

Контроль 2	Зразок полістиролу, що не містить β-дикетонатних груп КУО	Кількість колонієутворюючих одиниць

ПС	Полістирол

, дл/г	Характеристична в’язкість

Mt, %	Вміст металу в полімері

мСПК-1,2, %	Cтупінь пригнічення C. albicans монометальними зразками відносно Контролю 1 або Контролю 2, відповідно

мСПК-1,2 (1% Mt)	Ступінь пригнічення C. albicans монометальними зразками відносно Контролю 1 або Контролю 2 у перерахунку на 1

% металу

бСПК-1,2, %	Cтупінь пригнічення C. albicans биметальними зразками відносно Контролю 1 або Контролю 2, відповідно

бСПК-1,2 (1% Mt)	Ступінь пригнічення C. albicans біметальними зразками відносно Контролю 1 або Контролю 2 у перерахунку на 1

% металу

ВСТУП

Тенденцією останніх десятиліть є широке розповсюдження великої кількості шкідливих мікроорганізмів (вірусів, бактерій, грибків), які спричиняють серйозні ураження організму людини і викликають низку важких захворювань. Проблема ускладнюється тим, що значна частина вже відомих інфекцій володіє доволі значною резистентністю по відношенню до відомих і широковживаних засобів, тому науковці всього світу працюють над випробуванням нових антимікробних і антигрибкових препаратів, що мали б значну ефективність та стійкість до якомога широкого кола шкідливих мікроорганізмів.

Але вирішення проблеми може бути знайдено і більш простим шляхом. Як відомо хворобі краще запобігти, ніж потім її лікувати. Одним з таких рішень може бути створення пластичних матеріалів, з яких виготовляють вироби побутового та медичного призначення (наприклад, ручки і підлокітники, стійки рецепції в лікарнях, медична тара та інструменти, катетери тощо), які б мали антигрибкові та антибактеріальні властивості і запобігали розмноженню патогенної флори. При цьому використання таких антимікробних сполук як добавок з безпекової точки зору не повинно спричиняти токсичної дії на людину, а економічний ефект має полягати в їх відносній дешевизні та довговічності.

У теперішній час має місце тенденція до використання для цих цілей мінімально токсичних металовмісних сполук переважно на основі срібла, цинку, купруму, оскільки сполуки на основі арсену зокрема, оксибісфеноксіарсин (70% світового ринку) втрачають свою актуальність та відходять на другий план, поступово їх заміщують менш токсичними сполуками, що містять вищеозначені метали.

На кафедрі органічної та фармацевтичної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова проводилися дослідження по визначенню антибактеріальної дії β-дикетонатів перехідних металів по відношенню до грампозитивних 1 та грамнегативних 2 мікроорганізмів. В

них	було	показано,	що	вони	є	доволі	ефективними	антимікробними модифікаторами	широковживаних		пластичних	матеріалів	таких	як полістирол і поліметилметакрилат, які є конструкційними матеріалами і застосовуються в тому числі і в медичних цілях.

Дана робота є продовженням цих досліджень. Її метою є дослідити можливість введення до полістиролу фрагментів β-дикетонатів одного або декількох металів та визначення їх фунгіцидної дії по відношенню до дріжджеподібного грибка С. albicans.

Для цього необхідно було вирішити наступні завдання:

- реакцією між солями перехідних металів та закріпленим на полістирольній матриці ненасиченим -дикетоном – 5-метил-5-гексен- 2,4-діоном модифікувати полістирол фрагментами хелатів купруму, кобальту, цинку, мангану та срібла;

- застосувати цей спосіб модифікації з використанням солей одразу двох металів та отримати біметаловмісні продукти;

- визначити вміст вищезазначених металів в полімерах;

- провести оцінку фунгіцидних властивостей отриманих моно- та біметалевмісні полістиролів по відношенню до дріжджеподібного грибка С. albicans.

ВИСНОВКИ

    - Показано, що реакція солей перехідних металів з 5-метил-5-гексен-2,4- діоном, закріпленим попередньо на полістирольній матриці, дозволяє вводити відповідні β-дикетонати одного або декількох металів одночасно у полімерний ланцюг. При цьому вміст металів в полімері підкоряється відому ряду Ірвінга-Вільямса, що у випадку утворення біметальних продуктів ускладнює регулювання співвідношення між металами різної природи.

    - Встановлено, що полістирол, який містить у ланцюгу 5-метил-5-гексен- 2,4-діон, проявляє протигрибкову активність по відношенню до дріжджеподібного грибку С.albicans, що у 3 рази перевищує контрольний зразок – скляну пластину. Введення до полістирольного ланцюга фрагментів β-дикетонатів кобальту, мангану, міді, цинку та срібла суттєво збільшує фунгіцидну дію полімерних плівок (у межах 80- 88%). Ступінь пригнічення колоній, із розрахунку на 1% металу збільшується в ряду: ZnAgMnCo,Cu.

    - Визначено, що введення до полістирольних плівок β-дикетонатів одразу декількох металів приводить до адитивної антимікотичної дії по відношенню до С.albicans. Біметалевмісні полімери на 90% пригнічують розростання колоній зазначеного грибка порівняно з скляною пластиною та приблизно на 70% порівняно з безметальним полімером. При цьому кількість колонієутворюючих одиниць мало залежить від природи металів у парах і носить складний характер. Визначальну роль відіграє кількість того металу, що проявляє значну фунгіцидну дію в монометальному стані.

    - Результати роботи доводять, що полістироли, які містять в ланцюгу фрагменти β-дикетонатів перехідних металів є перспективними матеріалами для виготовлення полімерних виробів побутового та медичного призначення або створення плівкоутворювальних основ для нанесення на різноманітні поверхні з метою надання їм антифунгальних властивостей.

ЛІТЕРАТУРА

- Shevchenko O.V., Zinchenko O.Yu., Voloshanovsky I.S., Burenkova K.V. Effect of some metal β-diketonates on the bactericidal actvity of polymer films against gram-positive microorganisms. Вісник ОНУ. Хімія. 2012. Т.17,

№ 4. С. 42-48.

- Волошановский И.С., Зинченко О.Ю., Шевченко О.В., Буренкова Е.В. Бактерицидные свойства полимерных пленок с β-дикетонатными группами по отношению к грамотрицательным микроорганизмам. Вісник ОНУ. Хімія. 2011. Т. 16, № 4. С. 50-56.

- Principles   of   Antimicrobial   Action   and   Resistance. URL:	https://clinicalgate.com/principles-of-antimicrobial-action-and- resistance/ (дата звернення: 15.02.24).

- How	Antimicrobial	Resistance	Happens.	URL: https://www.cdc.gov/drugresistance/about/how-resistance-happens.html

(дата звернення: 15.02.24).

- Fahad K.H., Al-Muhana B.M.M., Sadiq J.N.N. Beneficial antimicrobial treatment options forpan-drug-resistant bacterial species. J. Agric. Biol. Sci. 2023. Vol. 14. P. 45–51. DOI: https://doi.org/10.3390/ma16124411.

- Lionakis M.S, Hohl T.M. Call to action: how to tackle emerging nosocomial fungal infections comment. Cell Host Microbe. 2020. Vol. 27, No 6. P. 859–

862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.04.011.

- Pappas P.G, Lionakis M.S, Arendrup M.C. Invasive candidiasis. Nat Rev Dis Primers. 2018. Vol. 4. P. 18026. DOI: https://doi.org/10.1038/nrdp.2018.26.

- Bruna T., Maldonado-Bravo F., Jara P., Caro N. Silver Nanoparticles and Their Antibacterial Applications. Int. J. Mol. Sci. 2021. Vol. 22. P. 7202. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms22137202

- Rahmah M.I., Sabry R.S., Aziz W.J. Preparation and Antibacterial Activity of Superhydrophobic Modified ZnO/PVC Nanocomposite. J. Bionic Eng. 2022. Vol. 19. P. 139–154. DOI: https://doi.org/10.1007/s42235-021-00106-8 .

- Ude Z., Kavanagh K., Twamley B., Pour M., Gathergood N., Kellett A., C.J. Marmion. A new class of prophylactic metallo-antibiotic possessing potent

anti-cancer and anti-microbial properties. Dalton Trans. 2019. Vol. 48. P. 8578-8593. DOI: https://doi.org/10.1039/C9DT00250B.

- Chakraborty P., Oosterhuis D., Bonsignore R., Casini A., Olinga P., Scheffers

D. An organogold compound as potential antimicrobial agent against drug- resistant bacteria: initial mechanistic insights. ChemMedChem. 2021. Vol. 16.

P. 3060-3070. DOI: https://doi.org/10.1002/cmdc.202100342.

- Sovari S.N., Vojnovic S., Bogojevic S.S., Crochet A., A. Pavic, J. Nikodinovic-Runic, F. Zobi. Design, synthesis and in vivo evaluation of 3- arylcoumarin derivatives of rhenium(I) tricarbonyl complexes as potent antibacterial agents against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Eur J Med Chem. Article 112533. 2020. Vol. 205. DOI: https://doi.org/10.3390/M1513.

- Wang R., Wei M., Wang X., Chen Y., Xiong Y., Cheng J., Tan Y., Liao X., Wang J. Synthesis of ruthenium polypyridine complexes with benzyloxyl groups and their antibacterial activities against Staphylococcus aureus. J. Inorg. Biochem. Article 111954. 2022. Vol. 236. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111954.

- Busto N., Vigueras G., Cutillas N., García B., Ruiz J. Inert cationic iridium (ІІІ) complexes with phenanthroline-based ligands: application in antimicrobial inactivation of multidrug-resistant bacterial strains. Dalton Trans.	2022.	Vol.	51.	P.	9653-9663.	DOI:

https://doi.org/10.1039/D2DT00752E.

- Frei A., Ramu S., Lowe G.J., Dinh H., Semenec L., Elliott A.G., Zuegg J., Deckers A., Jung N., Bräse S. Platinum cyclooctadiene complexes with activity against gram-positive bacteria. ChemMedChem. 2021. Vol. 16. P. 3165-3171. DOI: https://doi.org/10.1002/cmdc.202100157.

- Patteson J.B., Putz A.T., Tao L., Simke W.C., Bryant L.H., Britt R.D., Li B. Biosynthesis of fluopsin C, a copper-containing antibiotic from Pseudomonas aeruginosa. Science (1979). 2021. Vol. 374. P. 1005-1009. DOI: https://doi.org/10.1126/science.abj6749.

- Antimicrobial plastic compositions and methods for preparing same.

URL: https://patents.google.com/patent/US20110233810A1/en (дата звернення: 18.02.24).

- Anees Ahmad S., Sachi Das S., Khatoon A., Tahir Ansari M., Afzal M., Saquib Hasnain M., Kumar Nayak A. Bactericidal Activity of Silver Nanoparticles: A Mechanistic Review. Materials Science for Energy Technologies. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mset.2020.09.002

- Koduru J.R., Kailasa S.K., Bhamore J.R., Kim K., Dutta T., Vellingiri K. Phytochemical-assisted synthetic approaches for silver nanoparticles antimicrobial applications: A review. Adv. Colloid Interface Sci. 2018. Vol.

256. P. 326–339. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cis.2018.03.001

- Carvalho D., Sousa T., Morais P.V., Piedade A.P. Polymer/metal nanocomposite coating with antimicrobial activity against hospital isolated pathogen. Appl. Surf. Sci. 2016. Vol. 379. P. 489–496. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.04.109

- Petkova P., Francesko A., Fernandes M.M., Mendoza E., Perelshtein I., Gedanke, A., Tzanov T. Sonochemical Coating of textiles with hybrid ZnO/chitosan antimicrobial nanoparticles. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2014. Vol. 6. P. 1164–1172. DOI: https://doi.org/10.1021/am404852d

- Rtimi S., Sanjines R., Pulgarin C., Kiwi J. Effect of light and oxygen on repetitive bacterial inactivation on uniform, adhesive, robust and stable Cu- polyester surfaces. J. Adv. Oxid. Technol. 2017. Vol. 20, P. 178. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules22071074.

- Hoque J., Akkapeddi P., Ghosh C., Uppu D.S.S.M., Haldar J. A biodegradable polycationic paint that kills bacteria in vitro and in vivo. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2016. Vol. 8. P. 29298–29309. DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.6b09804.

- Montelongo J.H., Lucchesi E.G., Nascimento V.F., Franca C.G., Gonzales I., Macedo W.A.A., Machado D., Lancelloti M., Moraes A.M., Beppu M.M. Antibacterial and non-cytotoxic ultra-thin polyethylenimine film. Mater. Sci. Eng.    C.    2017.    Vol.    71.    P.    718–724.    DOI:

https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.10.064.

- Bastarrachea	L.J.,	Goddard	J.M.	Self-healing	antimicrobial	polymer coating with efficacy in the presence of organic matter. Appl. Surf. Sci. 2016. Vol. 378. P. 479–488. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.03.198.

- Jung K., Corrigan N., Wong E.H.H., Boyer C. Bioactive Synthetic Polymers.

Adv.	Mater.	2022.	Vol.	34.	P.	2105063–2105091.	DOI:

https://doi.org/10.1002/adma.202105063.

- Cheng X., Ma K., Li R., Ren X., Huang T.S. Antimicrobial coating of modified chitosan onto cotton fabrics. Appl. Surf. Sci. 2014. Vol. 309. P. 138–

143. DOI: https://doi.org/10.1177/1528083715612232.

- Chindera K., Mahato M., Sharma A.K., Horsley H., Kloc-Muniak K., Kamaruzzaman N.F., Kumar S., McFarlane A., Stach J., Bentin T. The antimicrobial polymer PHMB enters cells and selectively condenses bacterial chromosomes. Sci. Rep. 2016. Vol. 6. P. 23121–23134. DOI: https://doi.org/10.1038/srep23121.

- Raisul Islam, Ekhlass Uddin, Ashrafuzzaman, Nur Amin Bitu, Asraf Ali, Faruk Hossen, Haque M., Abdul Mannan, Kudrat-E-Zahan. Recent Advances in Biological and Catalytic. Activities of Schiff base containing Acetylacetone and their Metal Complexes - A Short Overview. DOI: https://doi.org/10.5958/0974-4150.2020.00073.5.

- Сharity W. Dikio, Ikechukwu P. Ejidike, Fanyana M. Mtunzi1, Michael J. Klink, Ezekiel D. Dikio. Hydrazide schiff bases of acetylacetonate metal complexes: synthesis, spectroscopic and biological studies. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2017. Vol. 9. No 12. P. 257-267. DOI: https://doi.org/10.22159/ijpps.2017v9i12.22225.

- Jafaria M., Salehia M., Kubickib M., Khaleghian A. Crystal Structures and Biological Studies Two Novel Zinc Complexes Derived from para-Vanillin and Acetylacetone. Two New Precursors for Preparation ZnO Nanoparticles. 2018. Vol. 44. No 1. P. 21–31. DOI: https://doi.org/10.1002/jccs.201500454.

- Mohammed A.S, Abubakar F., Aye A.E. Synthesis, Characterization and Antifungal Activity of Cobalt (II) Complex with Schiff Base Derived from Acetylacetone and Leucine. IOSR Journal of Applied Chemistry (IOSR-JAC). 2017. Vol.10. P. 68-71. DOI: https://doi.org/10.11648/j.nano.20170506.15.

- Sumathi	R.B.,	Halli	M.B.	Metal	(II)	Complexes	Derived	from Naphthofuran-2-carbohydrazide		and		Diacetylmonoxime		Schiff		Base: Synthesis,		Spectroscopic,	Electrochemical,	 and	Biological Investigation. Bioinorganic Chemistry and Applications. Article ID 942162. 2014. DOI: https://doi.org/10.1155/2014/942162.

- Mehdi salehi, Masumeh Galini, Maciej Kubicki, Ali Khalegihan. Synthesise and characterization of new Co(III) and Ni (II) complexes derived from acetylacetone and 2-Aminopyridine: A New Precursor For Preparation Of Nanoparticles. 2019. Vol. 64. No 1. P. 18-27. DOI: https://doi.org/10.1134/S0036023619010170.

- Siraj I. T., Sadiq I. A. Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activities of a Schiff Base Derived from Phenylalanine and Acetylacetone and its Mn(II), Ni(II) and Cu(II) Complexes. ChemSearch Journal. 2016. Vol.

7. No 2. P. 34 – 39. DOI: https://doi.org/10.4314/bajopas.v10i1.29.

- Teyssie Ph., Smets S. Synthesis and polymerization of methacroylacetone.

Makromol. Chem. 1958. Vol. 26, No 3. P. 245-251.

- Shevchenko O.V., Burenkova K.V., Fedko N.F.. Сompensatory method for the synthesis of chelating polymeric ligands based on styrene and 5-methyl- 5-hexene-2,4-dione as a way to increase the efficiency of macroinitiators of the β-diketonate type. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2023. Nо

3. Р. 116-125. DOI: https://doi.org/10.32434/0321-4095-2023-148-3-116-125

- Анисимов Ю.Н., Галибей В.И., Иванченко П.А. Процессы полимеризации и физико-химические методы исследования. Київ: Вища школа, 1987. 159 с.

- Irving H., William R.J. The stability of transition-metal complexes. J. Chem. Soc. 1953. Р. 3192 – 3210. DOI: https://doi.org/10.1039/jr9530003192

- Perez-Gavilan A., de Castro J. V., Arana A., Merino S., Retolaza A., Alves S. A., Marimón J. M. Antibacterial activity testing methods for hydrophobic patterned surfaces. Scientific Reports. 2021. Vol. 11. No 1. P. 3-5. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-85995-9