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РЕФЕРАТ

Дипломна робота виконана на кафедрі органічної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Робота є частиною наукових досліджень, що проводяться на кафедрі за науковою темою № 166 «Створення теоретичних та практичних основ синтезу полімерів (-дикетонатного типу та їх використання для модифікації полімерних матеріалів» (2017-2021 рр., № держреєстрації 0117U004381).

В роботі запропоновані шляхи модифікації полістиролу ненасиченими (-дикетонатами міді (ІІ) та цинку (ІІ) методами радикальної кополімеризації металомономерів зі стиролом та комплексоутворенням (-дикетонвмісного полістиролу з солями відповідних металів. Досліджено особливості застосування кожного методу та їх вплив на кількість металу в макромолекулі, стуктуру та деякі властивості утворених металополімерів. Показано, що синтезовані металовмісні полістироли можуть бути потенційними макроініціаторами для синтезу прищеплених кополімерів та об’єктами для створення плівкоутворюючих бактерицидних матеріалів.   

Можлива галузь застосування:  каталіз органічних реакцій, створення бактерицидних покриттів.

Ключові слова: полімерні (-дикетонати, полістирол, радикальна полімеризація, комплексоутворення.

Кваліфікаційна  робота викладена на  54 стор. машинописного тексту. Вона містить 7 табл., 10 рис., 55 літературних джерел

Результи роботи були представлені на XVІІ науковій конференції “Львівські хімічні читання – 2019” та опубліковані у вигляді тез доповідей: Ольга Шевченко, Наталя Кічук, Катерина Буренкова. Модифікація полістиролу 5-метил-5-гексен-2,4-діонатом міді (ІІ) різними способами // Збірник наук. праць XVІІ наукової конференції “Львівські хімічні читання-2019”. Львів. 2-5 червня 2019 р.-С. З 91. (копія додається).
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ВСТУП
Створення металовмісних полімерів – відносно новий напрямок в хімії високомолекулярних сполук. Інтерес до таких матеріалів викликаний подвійним характером таких об’єктів. В них поєднуються властивості, притаманні металам (наприклад, магнітні властивості, термічна стійкість, бактерицидна дія тощо), які доповнюються властивостями полімерної матриці. Тому металовмісні органічні сполуки, а також модифіковані за їх участю традиційні полімери, знаходять широке застосування у різних галузях, а дослідження можливостей синтезу та використання таких об’єктів є актуальними.
Іммобілізація металокомплексів  на полімерах принципово може здійснюватися двома способами: 1) гомо- або кополімеризацією металомономерів; 2) комплексоутворенням іонів металів з полімерною матрицею, яку попередньо модифікують хелатуючими групами. Кожен з цих методів має свої переваги та недоліки. Спосіб отримання та природа металу впливають на будову полімерних металокомплексів, яка в свою чергу відбивається на їх властивостях та відіграє визначальну роль в практичному застосуванні таких матеріалів.

Останнім часом на кафедрі органічної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова проводяться дослідження по синтезу полімерних металокомплексів (-дикетонатного типу. Найбільшу увагу було приділено макрохелатам кобальту (ІІ) та мангану (ІІ). Полімерні комплекси на основі таких металів, як мідь вивчені мало, а про синтез полімерних (-дикетонатів цинку відомості взагалі відсутні.

Тому метою цієї роботи було: здійснити модифікацію полістиролу (-дикетонатами міді (ІІ) та цинку (ІІ), використавши різні способи введення хелату в макромолекулу, дослідити вплив методу на кількість та спосіб зв’язування металу в полімері та оцінити можливі напрямки використання модифікованих полістиролів.
Для цього необхідно було вирішити наступні завдання:

·  дослідити особливості кополімеризації стиролу з 5-метил-5-гексен-2,4-діонатами міді (ІІ) та цинку (ІІ), використавши ці металокомплекси як ініціатори та мономери одночасно;

· реакцією кополімеризації ненасиченого (-дикетона – 5-метил-5-гексен-2,4-діона зі стиролом отримати макромолекулярний ліганд (ММЛ) (-дикетонного типу, дослідити його будову методом 1Н ЯМР спектроскопії та провести реакцію хелатоутворення одержаного ММЛ з солями міді та цинку;

· визначити вміст міді та цинку в отриманих полістиролах в залежності від способу введення металу в макромолекулу;

·  дослідити отримані металовмісні полімери як потенційні макроініціатори для прищеплення стиролу та метилметакрилату та провести оцінку їх бактерицидних властивостей. 

очасно міститимуть обидва метали.
ВИСНОВКИ
1. Було здійснено модифікацію полістиролу 5-метил-5-гексен-2,4-діонатами міді (ІІ) та цинку (ІІ) методами: а) кополімеризації відповідних металомономерів зі стиролом; б) комплексоутворенням (-дикетонвмісного полістирольного макроліганду з солями цих металів. Досліджено особливості використання кожного методу.

2.  Показано, що метод кополімеризації має обмеження, пов’язані у випадку мідного комплексу, з наявністю наряду з ініціюючими, також і інгібіруючих властивостей в полімеризаційному процесі. Цинковий хелат не ініціює радикальну полімеризацію стиролу, проте входить до макромолекули як комономер. Отримані металополімери містять до 1 % металу.

3.  Отриманий полістирол, який містить в макромолекулі (-дикетонні групи та досліджена його будова методом 1Н ЯМР спектроскопії. Комплексоутворенням цього макроліганду з солями міді та цинку отримані відповідні макрохелати. Визначено, що цей метод є більш ефективним для мідних полімерних комплексів, він дозволяє вдвічі збільшити вміст міді в металополімерах.

4.  Запропоновано використання синтезованих металовмісних полістиролів як макроініціаторів для синтезу прищеплених кополімерів та об’єктів для створення плівкоутворюючих бактерицидних матеріалів.
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