Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Факультет хімії та фармації

Кафедра неорганічної хімії та хімічної екології

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

на тему: «Структурно-фазові перетворення поліморфних форм оксиду мангану(IV) та їх каталітична активність в реакції розкладання озону»

« Structural-phase transformations of polymorphous forms of ma-ganese(IV) oxide and their catalytic activity in the reaction  of ozone decomposition »

Виконала: студентка денної форми навчання

спеціальності 102 химия

Нагаєвська Анна Володимирівна

Керівник: проф., д.х.н. Ракитська Т.Л.______ (підпис)

Рецензент: проф., д.х.н. Сазонова В.Ф.

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № ___ від ________2018 р. Завідувач кафедри ______ проф., д.х.н. Ракитська Т.Л. (підпис) | Захищено на засіданні ЕК № ____ протокол № ___ від ________2018 р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК _______ к. х. н., доц. Чеботарьов О.М. (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2018

Р Е Ф Е Р А Т

Мета роботи – провести систематичні дослідження структурно-фазових перетворень в залежності від способу отримання поліморфних форм оксиду мангану (IV) та дослідити їх каталітичні властивості в реакції низькотемпературного розкладання озону.

Синтезовані різними способами оксидні форми мангану відрізняються фазовим складом, співвідношенням фаз у поліфазних зразках, а також розміром кристалітів. Серед фаз ідентифіковано тунельно-структуровані β-MnO2 (піролюзит), α-MnO2 (криптомелан) і ε-MnO2 (актенскіт), а  β-Mn2O3 (біксбіїт), а також Mn3O4 (гаусманіт).

Рентгенофазовим аналізом із застосуванням методу Рітвельда встановлено фазовий склад, вміст фаз і розмір кристалітів. Всі види, крім двох, синтезовані відновленням перманганату калію мурашиною кислотою (2S-Mn) та сульфатом мангану (3S-Mn), є криcталічними. По числу фаз зразки можна класифікувати як монофазні (2S-Mn, 3S-Mn, 6S-Mn, 7S-Mn, 8S-Mnа також поліфазний зразок - комерційний (1S-Mn). Отримані ізотерми адсорбції парів води аналізуються за методом БЕТ. Напіваморфні зразки 2S-Mn і 3S-Mn характеризуються найбільшою величиною ємності моношару. Методом ДТА-ДТГ досліджено фазові трансформації синтезованих зразків.

Каталітична активність оксидних форм мангану в реакції розкладання озону визначається фазовим складом і збуває в ряду: 7S-Mn>3S-Mn>6S-Mn>4S-Mn>5S-Mn>2S-Mn>8S-Mn>1S-Mn. Встановлено, що розкладання озону до ГПК(О3) забезпечують переважно зразки, які містять фазу криптомелану. Ряд активності для зразка 9S-Mn, який отриманий при різних температурах сушіння має такий вигляд: 9S-Mn-20>9S-Mn-60>9S-Mn-120>9S-Mn-600>9S-Mn-400>9S-Mn-300.

Робота представлена на 77 с., містить 46 рис. і 11 табл., список  використаної літератури складає 103 джерела. Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії та хімічної екології в рамках д/б теми № 142 "Фізико-хімічне обґрунтування вибору природних та синтетичних носіїв металокомплексних каталізаторів редокс-реакцій за участю озону, монооксиду вуглецю та діоксиду сірки" (Науковий керівник теми д.х.н., професор Ракитська Т.Л.).

ОКСИДИ МАНГАНУ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, низькотемпературне РОЗКЛАДАННЯ ОЗОНУ

ЗМІСТ

ВСТУП	4

1.	ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ	6

1.1.	Загальна характеристика поліморфних форм MnO2	6

1.1.1.	Структура	6

1.1.2.	Морфологія	9

1.1.3.	Методи отримання поліморфних форм MnO2	10

1.1.4.	Синтез нового типу оксиду мангану з ґраткою – голландиту [48].	17

1.1.5.	Рентгенофазовий аналіз	18

1.1.6.	ІЧ-спектральні характеристики	19

1.1.7.	Електрохімічні характеристики оксидів мангану	20

1.1.8.	Кислотно-основні властивості оксидів мангану	21

1.2. Фізико-хімічні властивості озону і його каталітичне розкладання	22

1.2.1. MnO2 – каталізатори розкладання озону	23

2.	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА	31

2.1.	Синтез оксидів мангану	31

2.2.	Рентгенофазове дослідження	33

2.3.	Електронно-мікроскопічне дослідження	34

2.4.	ІЧ-спектроскопія с Фурьє-перетворенням	34

2.5.	Протолітичні властивості	34

2.6.	Адсорбція парів води	34

2.7.	Метод ДТА-ДТГ	35

2.8.	Методика тестування зразків в реакції розкладання озону	35

3.	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ	37

3.1.	Рентгенофазовий аналіз	37

3.2.	Морфологія	41

3.3.	ІЧ – спектри	42

3.4.	Протолітичні властивості оксидів мангану	50

3.5.	Адсорбція парів води	53

3.6.	Термічні властивості	55

3.7.	Тестування зразків оксидів мангану, отриманих різними методами, в реакції розкладання озону	60

ВИСНОВКИ	65

ЛІТЕРАТУРА	67

ВСТУП

Озон відноситься до надзвичайно токсичних газоподібних сполук, гранично допустима концентрація якого для робочої зони складає 0,1 мг/м3 (ГПКО3=0,1 мг/м3). Джерелами виділення озону в атмосферу є зварювальне виробництво, офісна техніка, а також виробництва, де озон використовують в якості реагенту для очистки стічних вод, в органічному синтезі та ін. [1].

На кафедрі неорганічної хімії та хімічної екології проводяться систематичні дослідження по розробці каталізаторів низькотемпературного розкладання озону, в складі яких іони перехідних металів (Cu2+, Co2+, Mn2+) закріплені на різних носіях [2,3]. В роботах [4,5] було показано, що аморфний оксид мангану(IV) виявляє високу каталітичну активність, як при низьких (1,0-1,5 мг/м3),  так і при високих (200-400 мг/м3) концентраціях озону. Відомо, що оксид мангану(IV) існує в декількох поліморфних модифікаціях (α-,β-,γ-,δ-,λ-,ε-MnO2) різної кристалічної структури [6,7], що безсумнівно буде впливати на його каталітичні властивості в редокс-реакціях, серед яких окиснення органічних сполук [8,11], окиснення NO [12] i SO2 [13], а також розкладання озону.

Аналіз робіт, присвячених розкладанню озону за допомогою різних типів MnO2 (детально в розділі 1.2.) показав, що дослідження виконані при різних умовах тестування каталізаторів, тому не має можливості зробити коректне порівняння їх активності. Більш того, відсутні дані про захисні властивості каталізаторів, які забезпечують очистку повітря від озону до ГПК.

Мета роботи: провести систематичні дослідження структурно-фазових перетворень в залежності від способу отримання поліморфних форм оксиду мангану (IV) та дослідити їх каталітичні властивості в реакції низькотемпературного розкладання озону.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- синтезувати різними способами зразки MnO2  та вивчити їх фазовий склад методом рентгенофазового аналізу, електронної мікроскопії та ІЧ-спектроскопії;

- здійснити пошук та аналіз сучасної наукової літератури про структуру різних типів MnO2 і їх каталітичну активність в реакції розкладання озону; визначити напрям власних досліджень;

- дослідити термічні властивості синтезованих зразків методом термогравіметрії;

- визначити вплив температури сушки та прожарювання зразків на фазові трансформації оксидних форм мангану;

- визначити структурно-адсорбційні параметри отриманих зразків;

- дослідити протолітичні властивості поверхонь форм діоксиду мангану;

- тестувати комерційний та отримані зразки в реакції розкладання озону при =100 мг/м3 і =1 мг/м3;

- ВИСНОВКИ

- Здійснено критичний аналіз літературних даних про розкладання озону різними поліморфними і модифікованими формами діоксиду мангану, активність яких можливо порівняти тільки в рамках одного дослідження, коли дотримувались постійних умов тестування каталізаторів. Встановлена відсутність даних про розкладання мікроконцентрацій озону, необхідних для характеристики захисних властивостей каталізаторів.

- В роботі використовувались наступні зразки діоксиду мангану: комерційний - отриманий електрохімічним способом - 1S-Mn та синтезовані: відновленням  перманганату калію мурашиною кислотою - 2S-Mn, сульфатом мангану - 3S-Mn, сульфатом мангану (reflux method) - 4S-Mn, ацетатом мангану (твердофазна реакція) - 5S-Mn, малеїновою кислотою (гель-метод) - 6S-Mn, а також сплавленням MnSO4 і KNO3 - 7S-Mn. Зразок 8S-Mn отримували використовуючи озон (100 мг / м3) в якості окисника. 9S-Mn синтезували модернізуючи зразок 8S-Mn, а саме змінюючи температуру сушки та прожарювання.

- Рентгенофазовим аналізом із застосуванням методу Рітвельда встановлено фазовий склад, вміст фаз і розмір кристалітів. Всі зразки, крім двох, синтезовані відновленням перманганату калію мурашиною кислотою (2S-Mn) та сульфатом мангану (3S-Mn), є кристалічними. По числу фаз зразки можна класифікувати як монофазні (2S-Mn, 3S-Mn, 6S-Mn, 7S-Mn, 8S-Mn), що містять основну фазу криптомелану та домішки (10-14 мас.%) -Mn2O3 і -MnO2 (4S-Mn і 5S-Mn), а також поліфазний зразок - комерційний (1S-Mn). Фаза біксбіїта (-Mn2O3) характеризується найбільшим розміром кристалітів 66 - 87 нм. В залежності від способу отримання розмір кристалітів фази криптомелана знаходиться в межах 14 - 36 нм.

- Фазові трансформації оксидних форм мангану доведено за результами електронної мікроскопії (ІЧ-спектроскопії та ДТА-ДТГ-досліджень).

- Отримані ізотерми адсорбції-десорбції парів води проаналізовані за методом БЭТ. Встановлено, що напіваморфні зразки 2S-Mn і 3S-Mn характеризуються найбільшою величиною ємності моношару. Для кристалічних зразків оксидів мангану зі збільшенням розміру кристалів параметр am зменшується.

- Показано, що протолітичні взаємодії молекул води з оксидною поверхнею мангану здійснються за різними механізмами:

- в зразках 1S-Mn, 5S-Mn, 7S-Mn та 8S-Mn– на льюїсовських кислотних центрах (основний механізм);

- в зразках 2S-Mn, 3S-Mn, 4S-Mn, 6S-Mn – на льюїсовьких основних центрах (кислотний механізм).

- Каталітична активність оксидних форм мангану в реакції розкладання озону визначається фазовим складом і збільшується в ряду: 7S-Mn>3S-Mn>6S-Mn>4S-Mn>5S-Mn>2S-Mn>8S-Mn>1S-Mn. Найбільшу активність виявив криптомелан (7S-Mn) з тунельною структурою (2×2) з голчастою морфологією та отриманий методом сплавлення.

- Встановлено, що розкладання озону до ГПК(О3) забезпечують переважно зразки, які містять фазу криптомелану.

- Ряд активності зразків 9S-Mn-Т має такий вигляд: 9S-Mn-20>9S-Mn-60>9S-Mn-120>9S-Mn-600>9S-Mn-400>9S-Mn-300, що зумовлено фазовою трансформацією гаусманіту (Mn3O4) в бiксбіїт (Mn2O3).

ЛІТЕРАТУРА

- Low-temperature catalytic decomposition of ozone microconcentrations by carbon fibrous materials / T.L. Rakitskaya, A.Yu. Bandurko, А.А. Еnnan, V.Ya. Paina, V.V. Litvinskaya // Adv. Environ. Res. – 2000. – Vol. 3, N 4. – P.472-487.

- Ракитская Т. Л., Бандурко А.Ю., Раскола Л.А. Катализаторы низкотемпературного разложения озона: состояние и перспективы разработки // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2002. – Т. 6, вип. 7-8. – С.13-22.

- Модифицированный хлоридом марганца(ІІ) природный клиноптилолит в реакции разложения озона /  Т.Л. Ракитська, А.С. Труба, Л.А. Раскола, А.А. Еннан // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2013. – Т. 4, № 3. – С. 297-304.

- Кинетика разложения озона мелкодисперсным диоксидом марганца / Т.Л. Ракитская, В.Ф. Хитрич, Л.А. Раскола, З.В. Черноволова // Вісн. Одес. ун-ту. хімія. – 2005. – Т. 10. вып. 1. – c. 42-47.

- Разложение микроконцентраций озона мелкодисперсным MnO2-катализатором / Т.Л. Ракитская, В.Ф. Хітрич, Л.А. Раскола, Ф.В. Макордей, О.В. Сироветник // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2004. – Т.9, вип.6-7. – С.117-124

- Feng Q., Kanoh H., Ooi K. Manganese oxide porous crystals // J. Mater. Chem. – 1999. – Vol. 9. – P. 319–333.

- Devaraj S., Munichandraiah N. Effect of Crystallographic Structure of MnO2 on Its Electrochemical Capacitance Properties // J. Phys. Chem. C. – 2008. - Vol. 112, N 11. – P. 4406-4417.

- Catalytic oxidation of formaldehyde over manganese oxides with different crystal structures / J. Zhang, Y. Li, L. Wang, C. Zhang, H. He // Catal. Sci. Technol. – 2015. – N 5. – P. 2305-2313.

- Bai B., Li J., Hao J. 1D-MnO2, 2D-MnO2 and 3D-MnO2 for Low-Temperature Oxidation of Ethanol // Appl. Catal. B: Environ. – 2015. – Vol. 164. – P. 241-250.

- New insights into heterogeneous generation and evolution processes of sulfate radicals for phenol degradation over one-dimensional α-MnO2 nanostructures / Y. Wang, S. Indrawirawan, X. Duan, H. Sun et al. // Chem. Engin. J. – 2015. – Vol. 266 – P. 12–20.

- A high-efficiency γ-MnO2-like catalyst in toluene combustion / W. Si, Y. Wang, Y. Peng et al. // Chem. Commun. – 2015. – Vol. 51, N 81. – P. 14977-14980.

- Phase structures, morphologies, and NO catalytic oxidation activitiesof single-phase MnO2 catalysts / B. Zhao, R. Ran, X. Wu, D. Weng // Appl. Catal. A: General. – 2016. – Vol. 514. – P. 24–34.

- Manganese Oxide Nanoarchitectures as Broad-Spectrum Sorbentsfor Toxic Gases / J. W. Long, J. M. Wallace, G. W. Peterson, K. Huynh // Appl. Mater. – 2016. – Vol. 8, N 2. – P. 1184-1193.

- Large-scale preparation and catalytic properties of one-dimensional α/β-MnO2 nanostructures / N. Sui, Y. Duan, X. Jiao, D. Chen // J. Phys. Chem. –  2009. – Vol. 113. – P. 8560–8565.

- A review on the synthesis of manganese oxide nanomaterials and their applications on lithium-ion batteries / X. Liu, C. Chen, Y. Zhao, B. Jia // J. Nanomaterials. – 2013. – Vol. 2013. – ID 736375.

- Kumar H., Sangwan M., Sangwan P. Synthesis and Characterization of MnO2 Nanoparticles using Co-precipitation Technique // Inter. J. Chem. and Chem. Engin. – 2013. – Vol. 3, N 3. – P. 155-160.

- Synthesis and characterization of single-crystalline nanorods of α-MnO2 and γ-MnOOH / R. Yang, Z. Wang, L. Dai, L. Chen // Mater. Chem. and Phys. – 2005. – Vol. 93. – P. 149-153.

- Musil M., Choi B., Tsutsumi A. Morphology and Electrochemical Properties of α-, β-, γ-, and δ-MnO2 Synthesized by Redox Method // J. Electrochem. Soc. – 2015. – Vol. 162, N 10. – P. A2058-A2065.

- Synthesis and formation mechanism of urchin-like nano/micro-hybrid α-MnO2 / Y. Chen, Y. Hong, Y. Ma, J. Li // J. Alloys and Compounds. – 2010. – Vol. 490. – P. 331–335.

- Годунов Е. Б. Влияние стехиометрического состава оксидов марганца на скорость взаимодействия с сернокислыми растворами, содержащими щавелевую и лимонную кислоты: дис. … кандидата хим. наук: 02.00.04 «Физическая химия». – М., 2014. – 236 с.

- Mild hydrothermal synthesis of γ-MnO2 nanostructures and their phase transformation to α-MnO2 nanowires / Y. Khana, S.-K. Durrani, M. Mehmood,             M.-R. Khan // J. Mater. Res. – 2011. – Vol. 26, N. 17. – P. 2268-2275

- Wang X., Li Y. Selected-сontrol hydrothermal synthesis of α- and β-MnO2 single crystal nanowires // J. Am. Chem. Soc. – 2002. – Vol. 124, N 12. – P. 2880-2881.

- Self-assembled flower-like hierarchical spheres and nanobelts of manganese oxide by hydrothermal method and morphology control of them / D. Yan, P.X. Yan, G.H. Yue et al. // Chem. Phys. Letters. – 2007. – Vol. 440. – P. 134–138.

- Shape-Controlled Synthesis of One-Dimensional MnO2 via a Facile Quick-Precipitation Procedure and its Electrochemical Properties / S. Chen, J. Zhu, 
Q. Han, Z. Zheng et al. // Crystal Growth & Design. – 2009. – Vol. 9, N 10. – 
P. 4356 – 4361.

- Fabrication of  γ-MnO2/α-MnO2 hollow core/shell structures and their application to water treatment / J. Cao, Q. Mao, L. Shi, Y. Qian // J. Mater. Chem. – 2011. – Vol. 21. – P. 16210-16215.

- Nonaqueous Sol-Gel Syntheses of Microporous Manganese Oxides / S. Ching, E.J. Welch, S.M. Hughes, A.B.F. Bahadoor // Chem. Mater. – 2002. – Vol. 14. – P. 1292-1299.

- Kanungo Sukriti B. Physicochemical properties of MnO2 and MnO2-CuO and The Relationship wish the Catalytic Activity for H2O2 Decomposition and CO Oxidation // J. Catal. – 1979. – Vol. 58. – P. 419-435.

- Low-Temperature Synthesis of α-MnO2 Hollow Urchins and Their Application in Rechargeable Li+ Batteries / B. Li, G. Rong, Y. Xie, L. Huang, C.Feng // Inorg. Chem. – 2006. – Vol. 45, N 16. – P. 6404-6410.

- Controllable Synthesis of α-MnO2 Nanostructures and Phase Transformation to β-MnO2 Microcrystals by Hydrothermal Crystallization / X. Zhang, P. Yu, D. Wang, Y. Ma // J. Nanosci. and Nanotech. – 2010. – Vol. 10. – P. 898-904.

- Chu X., Zhang H. Catalytic Decomposition of Formaldehyde on Nanometer Manganese Dioxide // Modern Appl. Sci. – 2009. – Vol. 3, N 4. – P. 177-181.

- Manganese oxide nanostructures: low-temperature selective synthesis and thermal conversion / L. Lan, G. Gu, Q. Li, H. Zhang et al. // RSC Adv. – 2015. – 
Vol. 5. – P. 25250-25257.

- Controllable synthesis of α- and β-MnO2: cationic effect on hydrothermal crystallization / X. Huang, D. Lv, H. Yue, A. Attia, Y. Yang // Nanotechnology – 2008. – Vol. 19. – P. 225606-225613.

- Synthesis of single-crystal manganese dioxide nanowires by a soft chemical process / M. Wei, Y. Konishi, H. Zhou, H. Sugihara, H. Arakawa // Nanotechnology. – 2005. – Vol. 16. – P. 245-249.

- One-Dimensional Nanostructures from Layered Manganese Oxide / O.P. Ferreira, L. Otubo, R. Romano O. L. Alves // Crystal Growth & Design. – 2006. – Vol. 6, N 2. – P. 601-606.

- Control of Nanometer-Scale Tunnel Sizes of Porous Manganese Oxide Octahedral Molecular Sieve Nanomaterials / X.-F. Shen, Y.-S, Ding, J. Liu, J. Cai et al. // Adv. Mater. – 2005. – Vol. 17, N 7. – P. 805-809.

- Preparation of β-MnO2 nanorods through a γ-MnOOH precursor route / G. Xi, Y. Peng, Y. Zhu, L. Xu, W. Zhang et al. // Mater. Res. Bull. – 2004. – Vol. 39. – 
P. 1641-1648.

- Bose V. C., Biju V. Structure, cation valence states and electrochemical properties of nanostructured Mn3O4  // Mater. Sci. Semiconductor Proces. – 2015. – Vol. 35. – P. 1-92.

- Xiao W., Wang D., Lou X. W. Shape-Controlled Synthesis of MnO2 Nanostructures with Enhanced Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction // J. Phys. Chem. C. – 2010. – Vol. 114. – P. 1694-1700.

- Wang X., Li Y. Synthesis and Formation Mechanism of Manganese Dioxide Nanowires/Nanorods // Chem. Eur. J. – 2003. – Vol. 9, N 1. – P. 300-306.

- Walanda D. K., Lawrance G. A., Donne S.W. Hydrothermal MnO2: synthesis, structure, morphology and discharge performance // J. Power Sources. – 2005. – Vol. 139. – P. 325–341.

- Balamurugan M., Venkatesan G., Ramachandran S., Saravanan S. Synthesis and Characterization of Manganese Oxide Nanoparticles, in book: Synthesis and Fabrication of Nanomaterials. – New Delhi: Bloomsbury Publishing India Pvt. Ltd., 2015. – P. 311-314.

- Старостин А.Г., Кузина Е.О., Федотова О.А. Прогнозирование продуктов разложения нитрата марганца // Инж. вестник Дона. – 2014. – № 4. – ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2581

- Synthesis, Characterization of Nano MnO2 and its Adsorption Characteristics Over an Azo Dye / B.M. P. Kumar, S. Karikkat, R H. Krishna, T.H. Udayashankara et al. // Res. Rev. J. Mater. Sci. – 2014. – Vol. 2, N 1. – P. 27-31.

- Synthesis of MnO2 Nanoparticles cofined in Ordered Mesoporous carbon Using a Sonochemical Method / S. Zhu, H. Zhou, M. Hibino, I. Honma, M. Ichihara // Adv. Funct. Mater. – 2005. – Vol. 15, N 3. – P. 381-386.

- One-Pot Synthesis of Highly Crystallined λ-MnO2 Nanodisks Assembled from Nanoparticles: Morphology Evolutions and Phase Transitions / N. Wang, X. Cao, L. He, W. Zhang et al. // J. Phys. Chem. C. – 2008. – Vol. 112. – P. 365-369.

- Microwave−Hydrothermal Crystallization of Polymorphic MnO2 for Electrochemical Energy Storage / K. Chen, Y. D. Noh, K. Li, S. Komarneni, D. Xue // J. Phys. Chem. C. – 2013. – Vol. 117, N 20. – P. 10770–10779.

- Visible light assisted synthesis of manganese oxide nanoparticles at room temperature / L. Balan, C. Matei Ghimbeu, L. Vidal, C. Vix-Guterl // Electronic Supplementary Material (ESI) for Green Chemistry. – 2013. – Р. 1-7.

- Synthesis of a new hollandite-type manganese oxide with framework and interstitial Cr(III) / S. Ching, P. F. Driscoll, K. S. Kieltyka, M. R. Marvel, S. L. Suib // Chem. Commun. – 2001. – Vol. 23. – P. 2486-2487.

- Julien C.M., Massot M., Poinsignon C. Lattice vibrations of manganese oxides. Part I. Periodic structures // Spectrochim. Acta Part A. – 2004. – Vol. 60. – P. 689-700.

- Vibrational spectroscopy of bulk and supported manganese oxides / F. Buciuman, F. Patcas, R. Craciun, D. R.-T. Zahn // Phys. Chem. Chem. Phys. – 1999. – Vol. 1. – P. 185-190.

- Kolta G. A., Kerim F.M.A., Azim A.A.A. Infrared Absorption Spectra of some Manganese Dioxide Modifications and their Thermal Products // Z. anorg. allg. Chem. – 1971. – Vol. 384, N 3. – P. 260-266.

- Справочник химика. Т.3 / [под. ред. Б.П. Никольский, О.Н. Григоров, М.Е. Позин и др.]. – М.: Химия, 1965. – 1008 с.

- Healy T.W., Herring A.P., Fuerstenau D.W. The effect of crystal structure on the surface properties of a series of manganese dioxides // J. Colloid Interface Sci. – 1966. – Vol. 21, N 4. – P. 435-444.

- McKenzie R.M. The surface charge on manganese dioxides // Australian J. Soil Res. – 1981. – Vol. 19, N 1. – P. 41-50.

- Sposito G. Characterization of particle surface charge. In: Environmental particles. – Chelsea, MI: Lewis Publ., 1992. – V. 1. – P. 291-314.

- Rosas C.C. Synthesis and application of manganese dioxide coated magnetite for removal of metal ions from aqueous solutions: Dis. … doctors der ingenieurwissenschften. – Karlsruher, 2010. – 146 p.

- Faure G. Principles and Applications of Geochemistry. – New York: Prentice Hall. Press, 1998. – 219 p.

- Stumm W., Morgan J.J. Aquatic chemistry: in introduction emphasising chemical equilibria in natural waters. – New York: John Wiley and Sons, 1981. – 780 p.

- Bernard S., Chazal Ph., Mazet M. Removal of organic compounds by adsorption on pyrolusite (β-MnO2) // Water Research. – 1977. – Vol. 31, N 5. – P. 1216-1222.

- The oxidative degradation of 2-mercaptobenzothialzole by different manganese dioxides / J. Dong, L. Zhang, H. Liu, C.-S. Liu et al. // Fres. Environ. Bull. – 2010. – Vol. 19, N 8a. – P. 1615-1622.

- Post J.E., Veblen D.R. Crystal-structure determinations of synthetic sodium, magnesium, and potassium birnessite using TEM and the Rietveld method // Am. Mineral. – 1990. – Vol. 75, N 5-6. – P. 477-489.

- Ditshun A., Sahoo M. Production and control of ozone during welding of copper-base alloys // Weld. J. – 1983. – Vol.62, N 8. – P. 41-46.

- Горбань Л.Н. Аэрозоли как вредный производственный фактор (к вопросу об адекватности применяемых способов и средств защиты сварщиков уровню их профессионального риска) // “Защита окружающей среды, здоровье, безопасность в сварочном производстве”: Тр. 1-й Междунар. науч.-практ. конф. – Одесса: Астропринт, 2002.  – С. 57-63.

- Явдощин И.Р., Походня И.К. Образование сварочного аэрозоля при дуговой сварке плавлением и его гигиеническая оценка // Защита окружающей среды, здоровье, безопасность в сварочном производстве: Тр. 1-й международной науч.-практ. конф. – Одесса: Астропринт, 2002. – С. 38-56.

- Кундиев Ю.И., Лубянова И.П. Роль железа в развитии патологических изменений в организме сварщиков // Защита окружающей среды, здоровье, безопасность в сварочном производстве: Тр. 1-й международной науч.-практ. конф. – Одесса: Астропринт, 2002. – С. 489-503.

- Zeidler-Erdely P.C., Erdely A., Antonini J.M. Immunotoxicology of arc welding fume: Worker and experimental animal studies // J. Immunotoxicology. – 2012. – Vol. 9, N 4. – P. 411-425.

- Miettinen M., Torvela T., Leskinen J.T.T. Physicochemical Characterization of Aerosol Generated in the Gas Tungsten Arc Welding of Stainless Steel // Ann. Occup. Hyg. – 2016. – P. 1-9.

- Oyama S.T. Chemical and catalytic properties of ozone // Cat. Rev. – Sci. Eng. – 2000. – Vol. 42, N 3. – P. 279-322.

- Bord A.J., Parsons R., Jordan J. Standard Potentials in Aqueous Solutions. – N.-Y.: Marcel Dekker, 1985. – 205 p.

- Catalytic deep oxidation of NO by ozone over MnOx loaded spherical alumina catalyst / F. Lin, Z. Wang ., Q. Ma, Y. Yang et al. // Appl. Catal. B: Environ. – 2016. – Vol. 198. – P.100-111.

- Nawrocki J., Fijolek L. Catalytic ozonation – Effect of carbon contaminants on the process of ozone decomposition // Appl. Catal. B: Environ. – 2013. – Vol. 142–143. – P. 307-314.

- Nawrocki J. Catalytic ozonation in water: Controversies and questions. Discussion paper // Appl. Catal. B: Environ. – 2013. – Vol. 142–143. – P. 465-471.

- A novel advanced oxidation process using iron electrodes and ozone in atrazine degradation: Performance and mechanism / S. Zhou, L. Bu, Z. Shi, C. Bi, Q. Yi // Chem. Eng. J. – 2016. – Vol. 306. – P. 719-725.

- Comparison of UV/hydrogen peroxide, potassium ferrate(VI), and ozone in oxidizing the organic fraction of oil sands process-affected water (OSPW) / C. Wang, N. Klamerth, S.A. Messele, A. Singh et al. // Water Res. – 2016. – Vol. 100. – P. 476-485.

- Production of nanocatalyst from natural magnetite by glow discharge plasma for enhanced catalytic ozonation of an oxazine dye in aqueous solution / M. Taseidifar, A. Khataee, B. Vahid, S. Khorram, S.W. Joo // J.Mol. Catal. A: Chem. – 2016. – Vol. 15. – P. 1381-1169.

- Ultrasound-enhanced magnetite catalytic ozonation of tetracycline in water / L. Hou, H. Zhang, L. Wang, L. Chen // Chem. Eng. J. – 2013. – Vol. 229. – P. 577-584.

- Park J.-S., Choi H., Cho J. Kinetic decomposition of ozone and para-chlorobenzoic acid (pCBA) during catalytic ozonation // Water Res.. – 2004. – 
N 34. – Р. 2285-2292.

- Низкотемпературное катлитическое  разложение озона / Т.Л. Ракитская, А.А. Эннан, А.Ю. Бандурко, Л.А. Раскола // Защита окружающей среды, здоровье, безопасность в сварочном производстве: Тр. 1-й международной науч.-практ. конф. – Одесса: Астропринт, 2002. – С. 237-254.

- Lin J., Kawai A. , Nakajima T. Effective catalysts for decomposition of aqueous ozone // Appl. Catal. B: Environ. – 2002. – Vol. 39, N 2. – P. 157-165.

- Influence of calcination temperature on the performance of Pd–Mn/SiO2–Al2O3 catalysts for ozone decomposition / Q. Yu, H. Pan, M. Zhao, Z. Liu et al. // J. Haz. Mater.. – 2009. – Vol. 172, N 2-3 – P. 631-634.

- Effect of preparation method on the performance of Pd-MnOx/γ-Al2O3 monolithic catalysts for ground-level O3 decomposition / C. Ren, L. Zhou, H. Shang, 
Y. Chen // Chin. J. Catal.. – 2014. – Vol. 35, N 11. – P. 1883-1890.

- Ma J., Wang C., He H. Transition metal doped cryptomelane-type manganese oxide catalysts for ozone decomposition // Appl. Catal. B: Environ. – 2017. – Vol. 201. – P. 503-510.

- Lian Z., Ma J., He H. Decomposition of high-level ozone under high humidity over Mn–Fe catalyst: The influence of iron precursors // Catal. Commun. – 2015. Vol. 59. – P. 156-160.

- Jia J., Zhang P., Chen L. Catalytic decomposition of gaseous ozone over manganese dioxideswith different crystal structures // Appl. Catal. B: Environ. – 2016. – Vol. 189. – P. 210-218.

- The Effects of Mn2+ Precursors on the Structure and Ozone Decomposition Activity of Cryptomelane-Type Manganese Oxide (OMS-2) Catalysts / C. Wang, J. Ma, F. Liu, H. He, R. Zhang // J. Phys. Chem. C. – 2015. – Vol. 119. – P. 23119-23126.

- Higher Oxidation State Responsible for Ozone Decomposition at Room Temperature over Manganese and Cobalt Oxides: Effect of Calcination Temperature / W.-X. Tang, H.-D. Liu, X.-F. Wu, Y.-F. Chen // Ozone: Sci. & Eng. – 2015. – Vol. 36, N 5. – P. 502-512.

- Catalytic decomposition of ozone on nanostructured potassium and proton containing δ-MnO2 catalysts / T. Gopi, G. Swetha, S. C. Shekar, C. Ramakrishna et al. // Catal. Commun. – 2017. – Vol. 17. – P. 1566-7367.

- Liu Y., Zhang P. Catalytic decomposition of gaseous ozone over todorokite-type manganese dioxides at room temperature: Effects of cerium modification // Appl. Catal. A: Gen. – 2017. – Vol. 530. – P. 102-110.

- Facile Synthesis of Activated Carbon-Supported Porous Manganese Oxide via in situ Reduction of Permanganate for Ozone Decomposition / C. Jiang, P. Zhang, B. Zhang, J. Li, M. Wang // Ozone: Sci. & Eng.: J. Intern. Ozone Assoc. – 2013. – Vol. 35, N 4. – P. 308-315.

- Decomposition of ozone microconcentrations by fine-dispersed MnO2 catalyst /  , T. Rakitskaya., V. Khitrich, L. Raskola,. et al. // Herald ONU(Ukr). Chemistry. –  2004. Vol.9. – Р. 117124.

- Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества. – М: Химия, 1974. – 408 с.

- Synthesis and characterization of octahedral molecular sieves (OMS-2) having the hollandite structure / R. DeGuzman, Y. Shen, E. Neth, S. Suib et al // Chem. Mater. – 1994. Vol. 6. – Р. 815821.

- Synthesis and electrochemical properties of KMn8O16 nanorods for Lithium ion batteries. / H. Zheng, C. Feng, S.-J. Kim, S. Yin et al. // Electrochim. Acta. – 2013. – Vol. 88. P. 225230.

- Tian, H., He, J., Liu, L., Wang, D. Effects of textural parameters and noble metal loading on the catalytic activity of cryptomelane-type manganese oxides for formaldehyde oxidation // Ceram. Int. – 2013. – Vol. 39. – P. 315321.

- Sul, N., Duan, Y., Jiao, X., Chen, D. Large-scale preparation and catalytic properties of one-dimensional α/β-MnO2 nanostructures // J. Phys. Chem. – 2009. – Vol. 113. P. 85608565.

- Нечипоренко А.П., Кудряшова А.И. Кислотно-основной спектр поверхности

α- и γ- Аl2O3 // ЖОХ. – 1987. – Т.57, вып.1. – С. 752-758.

- Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела. – М.: Мир, 1980. – 488 с.

- Крылов О.В., Киселев В.Ф. Адсорбция и катализ на переходных металлах и оксидах. – М: Химия, 1981. – 288 с.

- Gregg, S. J., Sing, K. S. W. Adsorption, Surface Area and Porosity // NY: Academic Press. –  1982.

- Structural–chemical disorder of manganese dioxides: II. Influence on textural properties / B. Prelot, F. Villieras, M. Pelletier, A. Razafitianamaharavo et al. //  Colloid Interface Sci. –  2003. – Vol. 264. – P. 343-353.

- Water in contact with magnetite nanoparticles, as seen from experiments and computer simulations / E. Tombacz, A. Hajdu, E. Illes, K. Laszlo et al. //  Langmuir. –  2009. – Vol. 25. P. 13007-13014.

- Synthesis of MnOOH nanorods by cluster growth route from [Mn12O12(RCOO)16(H2O)n] (R=CH3, C2H5). Rational conversion of MnOOH into Mn3O4 or MnO2 Nanorods /  B. Folch, J. Larionova, Y.Guari, C. Gueґrin et al. // J.  Solid State Chem. – 2005. – Vol. 178. – P. 2368–2375.

- Nanorods of manganese oxides: Synthesis, characterization and catalytic application / Z. Yanga, Y.Zhanga, W.Zhanga, X. Wanga et al. // J.  Solid State Chem. – 2006. – Vol. 179. – P. 679–684.