Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра експериментальної фізики

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

магістра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Структурні та оптичні властивості нановолокон кремнію,

та їх композитів з золотом»

«Structural and optical properties of silicon nanofibers, and their composites with gold»

Виконала: студентка денної форми навчання

спеціальність:104-Фізика та астрономія

Мельник Юлія Сергіївна

Керівник д.ф.-м.н., проф. Сминтина В.А. ____

Рецензент    к.ф.-м.н., с.н.с.Дойчо І.К.

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № __ від ___.___.2018р. Завідувач кафедри Сминтина В.А. (підпис) | Захищено на засіданні ЕК №__ протокол № __ від ___.___.2018 р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) Голова ЕК Калінчак В.В. (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2018

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….3

- Методи отримання наноструктур кремнію………………….…………5

1.1.Виготовлення наностовбців кремнію……………………………...…..5

1.2.Отриманнянановолокон кремнію……………………………………..6

- Методи отримання композитних структур на основі нановолокон або наностовбців кремнію з золотом…………………………………………..7

  - Створення композитівнановолокон кремнію з золотом…………7

  - Створення композитівнаностовбців кремнію з золотом…………9

- Структурні властивості композитів нановолокон кремнію з золотом

та наностовбців кремнію з золотом………………………………………11

  - Структурні властивості наностовбців кремнію з золотом………11

  - Структурні властивості нановолокон кремнію з золотом……….13

- Оптичні властивості композитів нановолокон кремнію з золотом

та наностовбців кремнію з золотом ………………...……………………14

  - Оптичні властивості наностовбців кремнію з золотом………….14

  - Оптичні властивості нановолокон кремнію з золотом.………....16

- Експериментальна частина………………………….…………………….18

  - Технологія виготовлення нановолокон кремнію.……………………19

  - Осадженні золота на поверхню нановолокон кремнію……………...20

- Скануюча електронна мікроскопія зразківнановолокон кремнію

та його композиту з золотом…………………………………………………21

  - Скануюча електронна мікроскопія нановолокон кремнію……...22

  - Скануюча електронна мікроскопія композиту нановолокон кремнію з золотом………………………………………………….24

- Раманівська спектроскопія………………………………………..............28

- Конфокальна мікроскопія…………………………………………………32

Результати роботи та висновки………………………………………………34

Список використаних джерел………………………………………………..36

ВСТУП

У всьому світі зростає дослідницький інтерес  до нановолокон кремнію (SiNwi) через їх унікальні властивості і застосування в широкому спектрі наукових та промислових областей, таких як біосенсорика, сонячні елементи, електроніка, фотогальваніка, молекулярне зондування[1-3].SiNwi в першу чергу є перспективними платформами для реалізації нового класу біосенсорних пристроїв з низькою вартістю та високою продуктивністю завдяки їхнім чудовим фізичним властивостям та великому значенню ефективної поверхні, що значно підвищує їх потенціал у сенсориці.

Кремній (Si) є провідним матеріалом для мікроелектроніки та для реалізації інноваційних сенсорних пристроїв. Кілька груп продемонстрували чудові чутливі характеристики напівпровідникових наностовбців (NP) [4] та нановолокон (Nwi) [5] в основному шляхом експлуатації варіацій їх електропровідності [6,7]. Але на даний момент питання структурних і оптичних властивостей нановолокон кремнію як композита з золотом залишається відкритим та великий інтерес представляє можливість створення кремнієвих нановолокнових підкладок з композитами золота для застосування для біологічних дослідів.

Метою даної наукової роботи є дослідити структурні та оптичні властивості нановолокон кремнію та їх композитів з золотом, зважаючи на актуальність даної теми та відкритих питань, що постали перед наукою. Дізнатися про можливу придатність підкладок на основі нановолокон кремнію з золотом для застосування в біосенсорних дослідженнях.

Для досягнення поставленої мети було зроблено такі кроки:

- виготовлення нановолокнових підкладок на основі кремнію хімічним неелектролітичним травленням та наносферною літографією;

- перевірка скануючою електронною мікроскопією структурних властивостей отриманих підкладок;

- перевірка раманівським спектральним аналізом оптичних властивостей підкладок. Впевнитись за допомогою Раманівського спектрального аналізу, що на поверхні підкладок утворились комплекси золота та, що меркаптобензольна кислота (4МБК), яка використовувалась як ланка для зв’язку золотих комплексів з потенційними біологічними речовинами, вступила в ковалентний зв’язок з золотом на поверхні підкладок;

- перевірка конфокальною мікроскопією придатності підкладок нановолокон кремнію з золотом та 4МБК для биосенсорики.

Скануюча електронна мікроскопія була вибрана, як метод оцінювання структурних властивостей підкладки тому що дозволяє одержувати зображення поверхні зразка з великою роздільною здатністю (менше мікрометра). Зображення, одержані за допомогою електронного мікроскопа, є тривимірними і зручними для вивчення структури сканованої поверхні.

Раманівський структурний аналіз був обраний для оцінки структурній та оптичних властивостей підкладки через те, що комбінаційні сигнали можуть одержувати унікальні коливальні сигнали аналітів, пов'язані з хімічною та структурною інформацією. У порівнянні з піками флуоресценції, більшість комбінаційних смуг приблизно у100 разів вужчі, що зменшує спектральне накладання і робить близькі мітки доступним.Підсилена поверхнею раманівська спектроскопія (SERS) є інструментом, який надає інформацію шляхом комбінаційного розсіяння, що посилюється електромагнітним полем на плазмонних підкладках. SERS придатна длямолекулярного виявлення з високими чинниками підвищення. Також за допомогою раманівської спектроскопії можливо отримати фононі спектри та з’ясувати які з мод являються активними.

результати РОБОТИ та висновки

В проведеній нами роботі ми дослідили роботи науковців, які розробляли наноструктрури кремнію, а саме нановолокна та наностовбці. Було виявлено найбільш ефективні методи створення наноструктур та обрано і модифіковано методи для розробки власних нановолокон кремнію на його композитів з золотом. Також було виявлено найбільш придатний метод для створення кластерів золота на поверхні нановолокон кремнію. Було розроблено власний метод для створення тонкого шару золота на поверхні SiNwi.

Ми дослідили результати попередників в виявленні структурних та оптичних властивостей нановолокон кремнію та визначились з методами дослідження отриманих нами структур.

Нами було зроблено зразки нановолокон кремнію. Ці зразки були виготовлені комбінацією технік наносферної літографії (за допомогою полістиренових наносфер) та хімічного неелектролітичного травлення.

Була проведена перевірка скануючою електронною мікроскопією структурних властивостей отриманих підкладок. Було встановлено, що морфологія поверхні зразка нановолокон кремнію однорідна, упорядкована структура розташування скупчень нановолокон. Нановолокна об’єднуються в скупчення.Розподіл скупчень неоднорідний, висота скупчень нановолокон в середньому однакова. Окреме нановолокно кремнію має градієнт товщини: більший діаметр волокна на основі, який зменшується до вершини волокна (від 82,6 нм до 75,1 нм).

Також було досліджено поверхню зразків нановолокон кремнію з золотом за допомогою сканючої електронної мікроскопії. Було встановлено, що більша частина поверхні покрита золотом, яке розподілено однорідно по поверхні. Золото знаходиться на вершинах скупчень нановолокон кремнію та на бокових частинах нановолокон.Окремі частинки золота мають сферичну форму. Розмір золотих наночастинок 35-48 нм.

Було встановлено, що 4МБКможе відігравати роль об’єднуючої ланки між Au та біологічними речовинами, таким як наприклад амінокислоти.

За допомогою Раманівського спектрального аналізубуло встановлено, що на поверхні SiNwi (після осадження Auта 4МКБ)присутнізолото тамеркаптобензольна кислота.

Отриманий Раман спектр SiNwi з золотом та 4МБК чітко відображавспецифічні комбінаційні смуги 4МБК, що свідчить про те, що 4МБК ковалентно зв’язалась, завдяки –SH групам, з золотими частинками. Також отриманийграфікSERSSiNwi з нанесеною поверх 4МБКвиявив, що інтенсивність піків кремнію не змінилась, та не з’явились нові піки, з чого зроблено висновок, що 4МБК не посилює інтенсивність сигналу Раман від поверхні SiNwi тому , що 4МБК не вступає в зв’язок з напівпровідниками через наявність тіолових групи, які можуть ковалентно зв’язатись лиш зшляхетними металами. На графіках SERSSiNwiз золотом та 4МБК спостерігались піки притаманні для спектра комбінаційного розсіяння золота. Золоті кластери прикріпились до SiNwi (з даних Раманівської спектроскопії). Була посиленаінтенсивність сигналу Раманівської спектроскопії від поверхні золотих частинок через використання 4МБК. 4МБК осіла на поверхні наночастинок золота, з цього було зроблено висновок, що підкладки SiNwi-Au-4МБК можливо застосовувати в біосенсорних дослідженнях, через можливість осадження біологічних речовин на поверхню 4МБК.

Зображення отримані за допомогою конфокальної мікроскопії дали змогу зрозуміти, що SiNwi-Au підсилюють відгук SERS для 4-МБК.

______________________  МельникЮ.С.

(Підпис автора роботи)

списоквикористанихджерел

1. Namdari, P.; Daraee, H.; Eatemadi, A. Recent Advances in Silicon Nanowire Biosensors: Synthesis Methods,Properties, and Applications//Nanoscale Research Letters-2016- Vol.11, no.1, P.406.

2. Picca, R.A.; Calvano, C.D.; Lo Faro, M.J.; Fazio, B.; Trusso, S.; Ossi, P.M.; Neri, F.; D’Andrea, C.; Irrera, A.;Cioffi, N. Functionalization of silicon nanowire arrays by silver nanoparticles for the laser desorptionionization mass spectrometry analysis of vegetable oils //J. Mass Spectrom.-2016-, Vol.51, P. 849–856.

3. Irrera, A.; Leonardi, A.A.; Di Franco, C.; Lo Faro, M.J.; Palazzo, G.D’Andrea, C.; Manoli, K.; Franzo, G.;Musumeci, P.; Fazio, B.; et al. New Generation of Ultrasensitive Label-Free Optical Si Nanowire-BasedBiosensors.//ACS Photonics -2017- Vol..8, no. 2, P. 78.

4. Schmidt, V.; Wittemann, J.V.; Gösele, U. Growth, Thermodynamics, and Electrical Properties of Silicon Nanowires// Chem. Rev. -2010- Vol.110, P. 361–388.

5. Liao, F.; Wang, T.; Shao, M. Silicon nanowires: Applications in catalysis with distinctive surface property.J. Mater. Sci. Mater. Electron. -2015- Vol.26, P.4722–4729.

6. Wang, Y.; Wang, T.; Da, P.; Xu, M.; Wu, H.; Zheng, G. Silicon Nanowires for Biosensing, Energy Storage,and Conversion. //Adv. Mater- 2013- Vol.25, P.5177–5195.

7. Wang, J. Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review. Electroanalysis -2005- Vol. 17,P. 7-14.

8.Wanekaya, A.; Chen, W.; Myung, N.; Mulchandani, A. Nanowire-Based ElectrochemicalBiosensors.Electroanalysis -2006-Vol.18, P.533-550.

9. Patolsky, F.; Zheng, G.; Lieber, C. M. Fabrication of Silicon Nanowire Devices ForUltrasensitive, Label-Free, Real-Time Detection Of Biological And Chemical Species. Nat.Protoc.-2006-Vol.1, P.1711-1724.

10.Zheng, G.; Xuan, G. P. A.; Lieber, C. M. Frequency Domain Detection of BiomoleculesUsing Silicon Nanowire Biosensors.Nano Lett. – 2010-Vol.10, P.3179–3183.

11.Alessia Irrera, Antonio Alessio Leonardi, A new generation of ultrasensitive label- free optical Si nanowire-based biosensors// ACS Photonics, Just Accepted Manuscript – 2017 -Vol. 5, no. 2, P. 471–479

12.Young-Jae Oh1, Minhee KangReceived, Engineering Hot Spots on Plasmonic Nanopillar Arrays for SERS//The Korean BioChip Society and Springer - 2016-Vol. 10, no. 4, P. 297-309

13. Zhang, M.-L. et al. A high-efficiency surface-enhanced Raman scattering substrate based on silicon nanow- ires array decorated with silver nanoparticles// J. Phys. Chem.-2010-Vol. 114, P.1969-1975.

14. Baik, S.Y. et al. Charge-selective surface-enhanced Raman scattering using silver and gold nanoparticles deposited on silicon-carbon core-shell nanowires//ACS Nano – 2012, Vol. 6, P.2459-2470.

15. Seol, M.-L. et al. A nanoforest structure for practicalsurface-enhanced Raman scattering substrates // Nanotechnology – 2012- Vol.23, no.9, P. 14-16.

16.Long Zhou, Mingyu Li, Longhua Tang and Jian-Jun He. Gold/Silicon nanowire arrays modified by Gold nanosphere as the surface-enhanced Raman spectroscopy substrate// APL Materials -2015- Vol.3, no.5, P. 791–800.

17.Dongdong Lin, Zilong Wu, Shujie Li, Wenqi Zhao.Large-Area Au-Nanoparticle-Functionalized Si Nanorod Arrays for Spatially Uniform Surface- Enhanced Raman Spectroscopy//ACS Nano -2017- Vol.11, no. 2, P. 1478–1487

18. Controlled fabrication of silver nanon- eedles array for SERS and their application in rapid detection of narcotics.Yang, Y. et al.//Nanoscale – 2012 - Vol.4, P. 2663-2669 .

19. T A Vartanyan, K V Baryshnikova .Gold/Silicon nanowire arrays modified by Gold nanosphere as the surface-enhanced Raman spectroscopy substrate//J. Phys.: Conf. Ser. -2016-Vol. 12, no. 8, P. 8531–8539.

20. Ngo H. T., Wang H. N.Label-free DNA biosensor based on SERS Molecular Sentinel on Nanowave chip//Anal. Chem. - 2013 – Vol. 85, P.6378-6383.

21.Yang, Y. et al. Aligned gold nanoneedle arrays for sur- face-enhanced Raman scattering// Nanotechnology – 2010 – Vol. 21, no. 32,P.38.

22. Choi, I.; Huh, Y. S.; Erickson, D. Ultra-Sensitive, Label-Free Probing of the Conformational Characteristics of Amyloid Beta Aggregates with a SERS Active Nanofluidic Device//Microfluid. Nanofluid – 2012 –Vol. 12, P.663−669.

23. Kang, H.. Yang, J.-K., Noh, M. S.; Jo, A.; Jeong, S, Cho, One-Step Synthesis of Silver Nanoshells with Bumps for Highly Sensitive Near-IR SERS Nanoprobes// J. Mater. Chem. B -2014 –Vol. 2, P.4415−4421.

24. Haiss, W.; Thanh, N. T. K.; Aveyard, J.; Fernig, D. G. Determination of Size and Concentration of Gold Nanoparticles from UV−Vis Spectra//Anal. Chem. -2007 –Vol. 79, P. 4215−4221.

25. Huang, S.; Zhang, H.; Wu, Z.; Kong, D.; Lin, D.; Fan, Y.; Yang, X.; Zhong. Large-Area Ordered PType Si Nanowire Arrays as Photocathode for Highly Efficient Photoelectrochemical Hydrogen Generation//ACS Appl. Mater. Interfaces – 2014 –Vol.6, P. 12111−12118.

26.Long Zhou, Mingyu Li, Longhua Tang, Gold/Silicon nanowire arrays modified by Gold nanosphere as the surface-enhanced Raman spectroscopy substrate//Journal of Physics Conference Series – 2016- Vol. 680, no.1., P. 115.

27. S.A. Kara, A. Keffous, A.M. Giovanozzi, A.M. Rossi, E. Cara, L. D'Ortenzi, K. Sparnacci, L. Boarino, N. Gabouze, S. Soukane, Fabrication of flexible silicon nanowires by self-assembled metal assisted chemical etching for surface enhanced Raman spectroscopy//RSCAdv. – 2016 – Vol. 96, P.11.

28. N. Bontempi, M. Salmistraro, M. Ferroni, L.E. Depero, I. Alessandri,Probing the spatial extension of light trapping-induced enhanced Raman scattering in high-density Si nanowire arrays//Nanotechnology – 2014 – Vol.  25,P. 15.

29. Miao Chen, Wen Luo, Zhimin Zhang, Ranhao Wang, Yuqiu Zhu, Hua Yang, and Xiaoqing Chen. Synthesis of Multi-Au Nanoparticles-embedded Mesoporous SilicaMicrospheres as Self-filtering and Reusable Substrates for SERS Detection //ACS Appl. Mater. Interfaces – 2017 –Vol. 9, no.48, P. 42156–42166

30.Dr. PhDIgorIatsunskyi, Prof. Stefan Jurga1 , Prof. Valentyn Smyntyna , Mykolai Pavlenko , Valeriy Myndrul. Ramanspectroscopyofnanostructuredsiliconfabricatedbymetal-assistedchemicaletching// SPIE – 2014 – Vol. 10, P.1117.

31.Krishnamoorthy Silambarasan, Alam Venugopal Narendra Kumar, Chinnaiah Sivakumar. Formation of nanogap Au–polysilsesquioxane 1D chains for SERS application//RSC Advances – 2014, Vol.75, P. 5.

32. A. Michota and J. Bukowska, Surface‐enhanced Raman scattering (SERS) of 4‐mercaptobenzoic acid on silver and gold substrates//J. Raman Spectrosc.-2003-Vol. 34, P. 21–25.