Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Хімічний факультет

Кафедра неорганічної хімії та хімічної екології

Дипломна робота

бакалавра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Захисні властивості синтетичних цеолітів,

модифікованих хлоридами d-металів, в реакції розкладання озону»

«Effect of aging and hydrothermal treatment on properties

of the solid component of welding aerosol»

Виконала: студентка денної форми навчання

напряму підготовки  6.040101 Хімія

Малих Анастасія Павлівна

Керівник   к.х.н., доц. Труба А.С.       __________

Рецензент  д.х.н., проф. Кокшарова Т.В .

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № від 2017 р. Завідувач кафедри д.х.н., проф. Т.Л. Ракитська (підпис) | Захищено на засіданні екзаменаційної комісії № протокол № від 2017 р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) Голова екзаменаційної комісії д.х.н., проф. Ю.В. Ішков (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2017

РЕФЕРАТ

Мета роботи – встановити вплив синтетичних цеолітів марок NaA й КА модифікованих хлоридами d-металів металокомплексних каталізаторів в реакції розкладання озону.

Об'єкт дослідження – модифіковані хлоридами міді(II), кобальту(II) і мангану(II) синтетичні цеоліти NaA та KA.

Методом ІЧ-спектроскопії ідентифіковані промислові зразки синтетичних цеолітів NaA і KA, які підтвердили індивідуальність і чистоту носіїв. В ІЧ-спектрах синтетичних цеолітів, модифікованих хлоридами відповідних металів, спостерігаються зміни смуг поглинання, які характеризують коливання поверхневих молекул води, що може вказувати на утворення змішано-лігандних поверхневих комплексів. На основі кінетичних досліджень встановлено, що синтетичні цеоліти типу NaA та KA самостійно розкладають озон. Проте активність зразків суттєво збільшується при модифікуванні синтетичних цеолітів хлоридами кобальту(ІІ) та мангану(ІІ).

Робота представлена ​​на 38 с., містить 10 рис. і 10 табл., список літератури налічує 40 джерел.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії та хімічної екології в рамках д/б теми № 142 “Фізико-хімічне обґрунтування вибору природних та синтетичних носіїв металокомплексних каталізаторів редокс-реакцій за участю озону, монооксиду вуглецю та діоксиду сірки” № ДР  0115U003914 (Науковий керівник теми д.х.н., професор Ракитська Т.Л.).

Ключові слова: Синтетичні  цеоліти, ІЧ-спектроскопія, розкладання озону.

зміст

| Реферат …………………………………………………………………... |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Умовні позначення ………………………………………………… |  | 4 |
| Вступ………………………………………………………………............ |  | 5 |
| 1. | ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД.……………………………………… | 7 |
| 1.1. | - Загальна характеристика синтетичних цеолітів………………….. | 7 |
| 1.1.1. | - Хімічний склад та структурні характеристики ………………… | 7 |
| 1.1.2. | Спектральні характеристики синтетичних носіїв та комплексів на їх основі …………………………………………. | 10 |
| 1.2. | - Структура та фізико-хімічні властивості озону……………… | 11 |
| 1.3. | - Металокомплексні каталізатори розкладання озону ……………. | 14 |
| 1.3.1. | Оксидні та оксидно-металеві каталізатори …………………… | 14 |
| 1.3.2. | - Нанесені металокомплексні каталізатори | 14 |
| 2. | МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ ………………………. | 19 |
| 2.1. | Синтез закріплених металокомплексних сполук……………... | 19 |
| 2.2. | ІЧ-спектральні дослідження …..………………………………. | 19 |
| 2.3. | Кінетичний метод ……………………………………………… | 19 |
| 3. | РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ ……………………… | 21 |
| 3.1. | ІЧ-спектральні характеристики зразків ……………………… | 21 |
| 3.2. | Розкладання озону MеCl2/KA-комплексами ……...................... | 23 |
| 3.3. | Вплив маси на ступінь розкладання озону в системі CoCl2/КА | 25 |
| 3.4. | Вплив природи і концентрації М(II) кінетику розкладання озону в системі MCl2/………………………………………….. | 27 |
| 3.5. | Порівняльна характеристика каталітичної активності МеCl2/………………………………………………………….. | 31 |
| ВИСНОВКИ ……………………………………………………………… |  | 33 |
| ЛІТЕРАТУРА …………………………………………………………….. |  | 34 |

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

– синтетичний цеоліт

ОПС – озоно-повітряна суміш

– початкова концентрація озону, мг/м3

– кінцева концентрація озону, мг/м3

mзр – маса зразка, г

ГПК – гранично-припустима концентрація

0 – час, протягом якого озон на виході з реактора не визначається, хв.

ГПК – час досягнення гранично-припустимої концентрації озону, хв.

1/2 – час півперетворення озону, хв.

Вступ

Низькотемпературні каталізатори розкладання озону у своєму складі містять d-метали у вигляді катіонів, металокомплексів, оксидних і відновлених форм, а також носії (SiO2, Al2O3, АУ, УВМ – вуглецеві волокнисті матеріали), природа яких має суттєвий вплив на активність каталізатора. Реакційна (каталітична) активність закріплених металокомплексних сполук, що беруть участь в окислювально-відновних процесах, істотно залежить від фізико-хімічних та структурно-адсорбційних властивостей носія.

Особливий інтерес для каталізу представляють молекулярні сита, що містять перехідні метали в якості катіонів, що компенсують негативний заряд сітки, або в якості граткових атомів. Присутність у складі кристалічного твердого тіла атомів, здатних оборотно змінювати свій ступінь окиснення, майже завжди надає таким матеріалам здатність до проведення окислювально-відновних реакцій.

Аналіз літературних даних показав, що відомості про застосування синтетичних цеолітів в якості носіїв низькотемпературних металокомплексних каталізаторів редокс-реакцій обмежені. Оптимізацію складу таких каталізаторів та можливість їх використання в засобах захисту навколишнього середовища та людини можна здійснити на основі даних про структурні властивості синтетичних і модифікованих цеолітів, алюмо- і силікагелей, а також складу комплексів, які утворюються на їхній поверхні.

Мета роботи – ідентифікувати структурні фрагменти синтетичних носіїв та металокомплексів на їх основі та дослідити каталітичну активність досліджуваних зразків в реакції розкладання озону.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

- методом ІЧ-спектроскопії дослідити фазовий склад синтетичних цеолітів і каталізаторів на їх основі;

- дослідити  вплив маси зразка на кінетику розкладання озону зразками МCl2/;

- дослідити  вплив природи і концентрації металу на кінетику розкладання озону системами MCl2/ (M = Cu, Co, Mn;  – КА, NaА);

- провести порівняльний  аналіз отриманих даних.

ВИСНОВКИ

- Методом ІЧ-спектроскопії вивчено фазовий склад синтетичних цеолітів марок KA і NaA та композицій на їх основі. В ІЧ-спектрах синтетичних цеолітів чітко проявляються смуги валентних і деформаційних коливань молекул води, а також смуги, що характеризують коливання кристалічного каркаса, що підтверджує індивідуальність і чистоту носіїв.

- При закріпленні хлоридів купруму(II), кобальту(II) і мангану(II) найбільших змін зазнають смуги валентних коливань молекул води, що може свідчити про участь поверхневих молекул води в утворенні змішаних аква-хлоридних комплексів.

3. На основі кінетичних досліджень встановлено, що активність композицій у реакції розкладання озону визначається масою зразка. Встановлена оптимальна маса зразка (5 г), при якій зразок протягом 25 годин проявляє захисні властивості і забезпечує ступінь розкладання озону 90 %.

4. При дослідженні кінетики розкладання озону зразками МСl2/ (M = Cu, Co, Mn;  – КА, NaА) встановлено, що для зразків МСl2/KA активність зменшується в ряду:

МnСl2/KA  CоСl2/KA  CuСl2/KA  KA.

Для зразків МСl2/NaA ряд активність визначається концентрацією іону метала і зменшується в ряду:

при CМ(ІІ) = 1·10-6 моль/г        МnСl2/NaA  CuСl2/NaA  CoСl2/NaA  NaA.

при CМ(ІІ) = 1·10-4 моль/г         CoСl2/NaA  CuСl2/NaA  NaA.

5. Порівняльний аналіз кінетичних і стехіометричних параметрів для ідентичних зразків вказує на те, що цеоліт КА та системи на його основі, крім СоСl2/КА, є більш активними в реакції знешкодження озону при 
 = 1 мг/м3. Каталізатори на основі кобальту(II) і мангану(II), закріплені на синтетичних цеолітах, забезпечують очистку повітря від озону нижче ГПК, а їх реакційна здатність визначається як природою носія, так і природою іону металу.

Список використанних джерел

- http://aquaventure.ru/page_154_zeolite.html

- http://silikagel.ru/tseolit.htm

- http://uralhim-str.ru/sinteticheskie-tseolity-tipa-nax

- Неймарк И.Б. Синтетические минеральные адсорбенты и носители катализаторов. – Киев: Наук. думка, 1982. – 216 с.

- Соколов В.А., Торочешников Н.С., Кельцев Н.В. Молекулярные сита и их применение. – М.: Химия, 1964. – 156 с.

- Геометрия комплексов кобальта(II), нанесенных на синтетические носители / Т.Л. Ракитская, Л.А. Раскола, А.С. Труба, К.О. Голубчик, И. В. Стоянова // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2017.  – Т. 22, вип. 1(61). – С. 95-102.

- Влияние природы синтетических носителей на геометрию поверхностных комплексов меди(II) / Т.Л. Ракитская, Л.А. Раскола, А.С. Труба, И.В. Стоянова, К.О. Голубчик, М.С. Сербина // Вісник ОНУ. Хімія. – 2016. – Т. 21, вип. 3(59). – C. 42-50.

- http://www.xenozone.ru/art1

- http://www.hemi.nsu.ru/ucheb166.htm

- http://www.krugosvet.ru/enc/khimiya/ozon

- Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 480 с.

- Bord A.J., Parsons R., Jordan J. Standard potentials in aqueous solutions. – 
N.-Y.: Marcel Dekker, 1985. – 205 p.

- Катализаторы низкотемпературного разложения озона: состояние и перспективы разработки / Т.Л. Ракитская, А.Ю. Бандурко, Л.А. Раскола // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2002. – Т. 6, вип. 7-8. – С. 13-22.

- Supported gold catalysts used for ozone decomposition and simultaneous eliminaY.  Liang // Appl. Catal. B. – 2001. – V.33, N 3. – P.217-222

- Use of catalytic monoliths for on-road ozone destruction/S.H. Oh, R.M. Sinkevitch, J.A. Baker, G.E. Nicolas // Soc. Automot. Eng. (Special Publ.). – 1998. – SP 1353. – P.103-109.

- Заявка 76-205097 Япония. Metal catalyst deposited on polymer fibers and method of processing solution containing activated oxygen / K. Ikeda, S. Jizo; Nitto Denko Corp. – № 2000-20014324; Заявл.24.01.2000; Опубл.31.07.2001.

- Патент 9806480 США. Environmental control system incorporating a catalytic reactor for the decomposition of ozone / C. S. Pollit, R. Tom, W. Westelaken, S. T. Homeyer, S.J. Mikolajczyk; AlliedSignal Inc. – № 97-US14496; Заявл.18.08.97; Опубл.19.02.98.

- Кинетика разложения озона на Co-Mn-Cu катализаторе, содержащем цемент / Е.А. Махов, Г.В. Егорова, С.Н. Ткаченко и др./ Ж. физ. химии. – 1999. – Т.73, № 7. – С.1205-1207.

- Decomposition of ozone over MnOx/-Al2O3 catalysts/Q. Yang, J. Xie, Z. Xu,              W. Zhang, Y. Feng // Sichuan Daxue Xuebao, Ziran Kexueban. –  2001. – V.38, N 2. – P.226-229.

- Structure of MnOx/Al2O3 Catalysts: A study using EXAFS, in situ laser Raman spectroscopy and ab calculations/R. Radhakrishnan, S.T. Oyama, Y. Ohminami, K. Asakura // J. Phys. Chem. – 2001. – V.105, N 38. – P.9067-9070.

- Electron transfer in ozone decomposition on supported manganese oxide/R. Radhakrishnan, S.T. Oyama, J.G. Chen, K. Asakura // J. Phys. Chem. – 2001. – V.105,     N 19. –  P.4245-4253.

- Изыскание эффективных катализаторов низкотемпературного глубокого озонокаталитического окисления углеводородов/В.Я. Вольфсон, С.А. Соловьев, А.Ф. Судак, В.М. Власенко // Ж. прикл. химии. – 1984. – Т. 57, № 8. – С.1821-1826.

- Влияние добавок никеля на активность цемент-содержащих катализаторов разложения озона / Л.В. Мартынов, С.Н. Ткаченко, М.И. Демидюк и др. // Вестн. Моск. унив. Сер.2. Химия. – 1999. – Т.40, № 6. – С.355-357.

- Заявка 19650400 ФРГ. Ozone filter for mobile use / L. Yiqun. – № 96-19650400; Заявл.05.12.96; Опубл.10.06.98.

- Заявка 10328285 Япония. Catalytic material for ozone decomposition in waste gases and its preparation / T. Katayama, T. Maeda, S. Mizutori, T. Ueno, T. Shiraishi, H.I. Watani, M. Makiyama. – № 97-157978; Заявл.30.05.97; Опубл.15.12.98.

- Заявка 0013772 WO. Catalyst composition for the decomposition of ozone / M. Deeba. – WQ1999US № 17195; Заявл.29.07.99; Опубл.16.03.2000.

- Заявка 61-20329 Япония. Способ удаления озона / Такэда якухин когё К.К. – № 53-45712; Заявл.17.04.78; Опубл. 24.05.86.

- Патент 10368А Украина. Каталізатор для очищення повітря від озону / Т.Л. Ракитська, А.А. Еннан, О.Ю. Бандурко, В.Я. Паіна, В.В. Літвінська.  –  25.12.1996

- Low temperature ozone decomposition on Cu2+, Zn2+ and Mn2+-exchanged clinoptilolite / I. Boevski, K. Genov, N. Boevska, et al. // C. R. Acad. Bulg. Sci.  – 2011. – Vol. 64, N 1. – P. 33-38.

- Раскола Л.А. Реакции разложения озона закрепленными на пористых носителях комплексами Сo(II), Cu(II) и Mn(II): Дис. ... канд. хим. наук: 02.00.01. – Одесса, 2005. – 221 с.

- Влияние строения адсорбированных на поверхности SiO2 комплексов меди(II) на их каталитическую активность в реакции разложения озона / Т.Л. Ракитская, А.С. Труба, Л.А. Раскола, А.Ю. Бандурко, А.А. Голуб // Теорет. эксперим. химия. – 2006. – Т. 42, № 1. – С. 55-60.

- Aerosil-anchored cooper(II)-Schiff base  complexes: structure and catalytic activity / T.L. Rakitskaya, A.S. Podmazko,  A.A. Golub, A.Yu. Bandurko, V.Ya. Paina,  V.A. Kudrenko, L.L.Ped’, E.O.Radchenko // “Silica 2001”: 2nd Int. Conf. Silica Sci. Technol.: Book Abstr. –  Mulhouse, 2001. – P.240.

- Комплекси купруму(ІІ) з іммобілізованими на аеросилі основами Шифа в реакції розкладу озону / Т.Л. Ракитська, А.С. Підмазко, О.А. Голуб, О.Ю. Бандурко, Л.Л. Педь, В.А. Кудренко,  Є.О. Радченко // Укр. хим. журн. – 2004. – Т.70,  № 1-2. – С. 16-19.

- Комплексы 3d-металлов с иммобилизованными на аэросиле 2-гидрокси-3-метоксибензальиминпропилом и 4-гидрокси-3-метоксибензальимин-пропилом при разложении озона / Т.Л. Ракитская, А.Ю. Бандурко, А.С. Труба, Л.А. Раскола, А.А. Голуб // Журн. общ. химии. – 2006. – Т. 76, вып. 8. – С. 1320-1325.

- Bhadbhade M.M., Srinivas D. Effects on molecular association, chelate conformation, and reactivity toward substitution in Cu(5-X-salen) complexes, salen2- = N,N-ethylenebis(salicylidenaminato), X = H, CH3O, and Cl: synthesis, X-ray structures, and EPR investigations // Inorg. Chem. – 1993. – Vol. 32, N 26. – P. 6122-6130.

- Каталитическое разложение озона металлокомплексными соединениями / Т.Л. Ракитская, А.А. Эннан, Л.А. Раскола, А.Ю. Бандурко // Изв. высш. учеб. завед. Химия и хим. технология. – 1999. – Т.42., вып.4. – С.3-18.

- Boevski I. Low temperature ozone decomposition on Cu2+, Zn2+ and Mn2+ exchanged clinoptilolite / I. Boevski, K. Genov, N. Boevska [et al.] // Compt. Rend. Acad. Bulg. Scie. – 2011. – Vol.  64, 
No 1. – P. 33-38.

- Nikolov P., Genov K., Konova P. et al. Ozone decomposition on Ag/SiO2 and Ag/clinoptilolite catalysts at ambient temperature // J. Hazard. Mater. – 2010. – Vol. 184. – P. 16.

- Ракитская Т.Л., Труба А.С., Раскола Л.А. Катализаторы  низкотемпературного разложения озона на основе хлоридов 3d-металлов и природных сорбентов // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Біологія, хімія. 2013 – Т. 26 (65), вип. № 4. – С. 358-371.

- Лыгин В.И. Инфракрасные спектры адсорбированных цеолитами молекул // Матер. II всесоюз. совещ. По цеолитам «Цеолиты, их синтез, свойства и приминение».  – М.-Л.:–Наука, 1965. – С. 55-64.