        Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет хімії та фармації

Кафедра неорганічної хімії та хімічної екології

Дипломна робота

бакалавра

на тему: «Вплив природи 3d-металів на каталітичну активність композицій закріплених на синтетичному цеоліті NaA в реакції окиснення діоксиду сульфуру киснем повітря»  

«Effect of the 3d metal nature on catalytic activity of some compositions anchored on NaA synthetic zeolite in the reaction of sulfur dioxide oxidation with air oxygen»

Виконала: студентка денної форми навчання напряму підготовки  6.040101 Хімія

Байсак Анастасія Павлівна
Керівник  к.х.н., доц. Раскола Л.А.______
Науковий консультант к.х.н., доц. Кіосе Т.О. ____
Рецензент к.х.н., доц.. Щербакова Т.М.

	Рекомендовано до захисту:

Протокол засідання кафедри

№ 12 від  13 червня 2019 р. 

Завідувач кафедри

______  д.х.н., проф. Ракитська Т.Л.

	Захищено на засіданні екзаменаційної комісії №___

протокол №____ від  ___________2019 
р.

Оцінка______________/___
___/_____

(за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали)

Голова екзаменаційної комісії


  д.х.н., проф. Ішков Ю.В. 




Одеса – 2019 

РЕФЕРАТ

Дипломна робота виконана на кафедрі неорганічної хімії та хімічної екології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і присвячена дослідженню фізико-хімічних, структурно-адсорбційних характеристик синтетичних цеолітів та їх модифікованих хлоридом купруму(ІІ) форм. Вивченню сорбційні та захисні властивості цеолітів КА, і NaA і композицій на основі NaA, що містять  комплекси купруму(ІІ), кобальту(ІІ), марганцю(ІІ), нікелю(ІІ) та феруму(ІІ) і/або феруму(ІІІ) в процесі очищення повітря від діоксиду сульфуру при його концентрації не більше 15 ГПК. Показано, що серед синтетичних цеолітів КА, NaА найбільшу поглинальну ємність щодо діоксиду сульфуру має NaA; цеоліт КА не виявляє захисних властивостей відносно діоксиду сульфуру при його концентрації в газоповітряній суміші 150 мг/м3 (15 ГПК). Встановлено, що природа 3d-металів суттєво впливає на каталітичну активність закріплених на синтетичному цеоліті NaA композицій в реакції окиснення діоксиду сульфуру киснем повітря.

Робота виконана в рамках д/б теми № 142 (Розробка нового по​коління ме​талокомпле​ксних ката​лізаторів низькотем​пературного знешкодження ток​сичних га​зоподібних речовин(, № ДР 0115U003914. Науковий керівник теми д.х.н., професор Ракитська Т.Л. 

Ключові слова: синтетичні  цеоліти, 3d-метали, рентгенофазовий аналіз, ІЧ‑спектроскопія, хемосорбенти, діоксид сульфуру. 
Дипломна робота складається з: 54 сторінок машинописного тексту, 21 рис., 21 табл., 68 використаних джерел літератури та один  додаток. 
ЗМІСТ
	
	ВСТУП…………………………………………………………………..
	5

	1.
	ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………….…………….
	7

	1.1.
	Структура синтетичних цеолітів………………………………..……...
	7

	1.2.
	Локалізація обмінних катіонів………………………………….……...
	10

	1.3.
	ІЧ-пектральний метод дослідження носіїв і каталізаторів на їх основі……………………………………………………………….….…
	11

	1.4.
	Характеристика промислових марок синтетичних цеолітів…….…...
	12

	1.5.
	Закономірності сорбції діоксиду сірки сульфуру цеолітами……..…..
	13

	1.6.
	Механізми окиснення діоксиду сульфуру киснем у присутності комплексів d-металів………………………………………………..…..
	14

	2.
	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА ……………………...
	19

	2.1.
	Методика експерименту…………………………………..……
	19

	2.1.1.
	Хімічне модифікування синтетичних цеолітів……………………..…
	19

	2.1.2.
	Рентгенофазовий аналіз………………………………………………...
	19

	2.1.3.
	ІЧ-спектроскопія з Фур’є-перетворенням………………………..……
	20

	2.1.4.
	рН-метрія суспензій……………………………………………..………
	20

	2.1.5.
	Методика випробувань зразків і апаратура…………………..………..
	20

	2.2.
	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ…..
	22

	2.2.1.
	Фізико-хімічні та структурно-адсорбційні властивості вихідних синтетичних цеолітів і їх зразків, модифікованих хлоридом купруму(II) …………………………………………………………….
	22

	2.2.1.1.
	Рентгенофазовий аналіз……………………………………………….
	22

	2.2.2.2.
	ІЧ-спектроскопія та спектроскопія дифузного відбиття вихідних синтетичних цеолітів і цеолітів, модифікованих хлоридом купруму(ІІ) …………………………………………………………….
	29

	2.2.1.3.
	Протолітичні властивості поверхні вихідного і модифікованого хлоридом купруму(ІІ) синтетичного цеоліту NaА……………..……..
	31

	2.2.2.
	Закономірності взаємодії діоксиду сульфуру зі зразками вихідного і модифікованого синтетичного цеоліту NaА…………………………..
	33

	2.2.2.1.
	Динаміка сорбції SO2 синтетичними цеолітами………………..……..
	33

	2.2.2.2.  
	Вплив вмісту води на активність синтетичного цеоліту NaA…..……
	34

	2.2.2.3
	Вплив концентрації купруму(ІІ) на активність композицій CuCl2/NaA……………………………………………………………….
	36

	2.2.2.4.
	Вплив концентрації кобальту(ІІ) на активність композицій CоCl2/NaA……………………………………………………………….
	39

	2.2.2.5.
	Вплив концентрації мангану(ІІ) на активність композицій  MnCl2/NaA…..
	39

	2.2.2.6.
	Вплив концентрації нікелю(ІІ) на активність композицій NiCl2/NaA……..
	41

	2.2.2.7.  
	Вплив концентрації феруму(ІІ) на активність композиції Fe(ІІ)/NaA …..…
	43

	2.2.2.8.
	Вплив концентрації феруму(ІIІ) на активність композиції FeCl3/ NaA…..... 
	44

	2.2.2.9.
	Активність композицій на основі 3d‑металів, закріплених на синтетичному цеоліті  NaA  в реакції окиснення діоксиду сульфуру киснем повітря……………..……………………………………………  
	46

	
	ВИСНОВКИ…………………………………………………………….
	48

	
	ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………….
	49

	
	додаток………………………………………………………………
	54


	


ВСТУП

На цей час серед різних методів очищення газових систем адсорбційні способи набувають особливого значення, тому що тільки адсорбенти можуть забезпечити практично повне вловлювання домішок і при цьому очищення відразу від декількох компонентів. 
Особливий інтерес для каталізу мають молекулярні сита, що містять перехідні метали в якості катіонів, що компенсують негативний заряд ґратки, або в якості атомів ґратки. Присутність у складі кристалічного твердого тіла атомів, здатних оборотно змінювати свій ступінь окиснення, майже завжди надає таким матеріалам здатність до проведення окисно-відновних реакцій.


Незважаючи на велику кількість запропонованих адсорбентів і каталізаторів для очищення газових сумішей, у тому числі й повітря, від діоксиду сульфуру, актуальним є питання розробки високоефективних композицій для знешкодження SO2 при його низьких концентраціях (не більше 10-15 ГПК, 100-150 мг/м3) у повітрі при температурі навколишнього середовища і нормальному тиску.

Для розв'язання деяких завдань в області санітарного очищення повітря від газоподібних токсичних речовин (комплексні та індивідуальні засоби захисту органів дихання працюючих) перспективними виявилися гетерогенізовані металокомплексні каталізатори, які в основному отримують методом просочення з наступним сушінням при низькій температурі. Активність таких каталізаторів визначається переважно складом металокомплексної сполуки та природою носія.

Застосування цеолітів у каталізі виявилося досить ефективним і перспективним напрямком. Шляхом введення в порожнини або нанесення на поверхню кристалів цеолітів каталітично активних компонентів отриманий ряд каталізаторів, що характеризуються молекулярно-ситовою активністю і поліфункціональною дією. 

Аналіз літературних даних показав, що дані про застосування синтетичних цеолітів як носіїв металокомплексних каталізаторів окиснення діоксиду сульфуру відсутні. Оптимізацію складу таких каталізаторів і умов їх експлуатації в засобах захисту навколишнього середовища і людини можна здійснити на підставі даних про умови модифікування носія, адсорбційних і захисних параметрів взаємодії діоксиду сульфуру з носіями, а також впливі різних факторів на кінетичні та стехіометричні параметри реакції. Тому пошук ефективних каталізаторів на основі синтетичних цеолітів є актуальною проблемою.

Метою роботи було вивчити сорбційні та захисні властивості цеолітів марок КА і NaА та вплив природи 3d-металів на каталітичну активність композицій закріплених на синтетичному цеоліті NaA в реакції окиснення діоксиду сульфуру киснем повітря
Для цього необхідно було вирішити наступні задачі:

· визначити фазовий склад вихідних і попередньо модифікованих зразків синтетичних цеолітів КА і NaА;

· методом ІЧ-спектроскопії дослідити структуру синтетичних цеолітів;

· здійснити порівняльне дослідження протолітичних властивостей поверхні синтетичного цеоліту NaА, як вихідного, так і модифікованого комплексами купруму CuCl
[image: image1.wmf]j

2

j

-

 до та після поглинання діоксиду сульфуру;

· дослідити динаміку сорбції SO2 вихідними синтетичними цеолітами,  визначити час захисної дії вихідного і модифікованого солями 3d-металів цеоліту NaА та провести зіставлення їх активності.

ВИСНОВКИ

1. За даними РФА встановлено, що усі зразки синтетичних цеолітів характеризуються високим ступенем кристалічності, а їх модифікування хлоридом купруму(ІІ) не призводить до структурних змін цеолітового каркаса, при цьому спостерігається незначне зниження кристалічності для зразків  CuCl2/NaA, CuCl2/KA .

2. Методом ІЧ-спектроскопії ідентифіковані промислові зразки синтетичних цеолітів NaA, KA. Спектральні характеристики використовуваних в експерименті зразків перебувають у доброї відповідності з літературними даними, що підтверджує індивідуальність і чистоту носіїв.

3. рН-метричні виміри суспензій досліджуваних зразків підтверджують протонування поверхневих груп синтетичного цеоліту NaА. Встановлено, що для зразків NaA, CuCl2/NaA після реакції з діоксидом сульфуру значення рНр знижується, що вказує на посилення кислотності зразків за рахунок утворення сірчаної кислоти.

4. Показано, що серед синтетичних цеолітів марок КА і NaА найбільшу поглинальну ємність щодо діоксиду сульфуру має NaA; цеоліт КА не виявляє захисних властивостей відносно діоксиду сульфуру при його концентрації в газоповітряній суміші 150 мг/м3 (15 ГПК).
5. Встановлено, що при СMCl2 = 5,9(10-5 моль/г параметри (0, (ГПК, (1/2 і Qдосл композицій МCl2/NaA убувають в такій послідовності Cu(ІІ) > Co(ІІ) > Mn(ІІ) > Ni(ІІ), тобто максимальну активність виявляє композиція СuCl2/NaA. При підвищенні концентрації іону металу до 11,7(10-5 моль/г зберігається така ж послідовність, як і у разі СMCl2 = 5,9(10-5 моль/г. 
6. Встановлено, що зі збільшенням концентрації феруму(II) і феруму(III) в складі композицій  Fe(ІІ)/NaA і Fe(ІІІ)/NaA від 0,06·10-6 до 10,0·10-6 моль/г захисні, сорбційні і кінетичні параметри процесу проходять через максимум при CFe(ІІІ) (Fe(ІІ))   = 5,0(106 моль/г.
ЛІТЕРАТУРА

	1
	Неймарк И.Б. Синтетические минеральные адсорбенты и носители катализаторов. – Киев: Наук. думка, 1982. – 216 с.

	2
	Жданов С.П., Егорова Е. Н. Химия цеолитов. Л.: Наука, 1968.-158 с.

	3
	Цицишвили Г.В., Андроникашвили Т.Г., Киров Г.Н., Филизова Л.Д.        Природные цеолиты. – М.: Химия, 1985. – 224 с.

	4
	Окислительно-восстановительные свойства молекулярных сит / М.В. Вишнецкая, Б.В. Романовский // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т. 6, № 3. – С. 40-44.


	5
	Цеолиты – кипящие камни / Кубасов А.А. //Соросовский образовательный журнал. – 1998-  № 3. – С. 70-76.

	6
	Топчиева К.В., Хо Ши Тхоанг Активность и физико-химические свойства высококремнистых цеолитов и цеолитсодержащих катализаторов. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1976. – 167 с.

	7
	Киселев А.В. Межмолекулярные взаимодействия в адсорбции и  хроматографии. – М.: Высшая шк., 1986. – 360 с.

	8
	Ахалбедашвили Л.Г. Каталитические и ионообменные свойства модифицированных цеолитов и сверхпроводящих купратов: Дис. ... докт. хим. наук: 02.00.04. – Тбилиси, 2006. – 248 с. 

	9
	Шадерман Ф.И. Термическая устойчивость природных цеолитов ряда клиноптилолит-гейландит // Сб.науч.стат. «Методы получения и использования модифицированных природных сорбентов. – М., 1988 – С. 24-35.


	10
	Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита. – М.: Мир, 1976 г. - 778 с.

	11
	Abu-Zied B.M.. Cu2+-acetate exchanged X zeolites: Preparation, characterization and N2O decomposition activity // Micropor. Mesopor. Materials. – 2011. – Vol. 139, N 1-3. – P. 59-66.

	12
	Михейкин Д.И., Швец В.А., Казанский В.Б. Изучение мест локализации ионов меди в цеолитах типа с помощью оптических спектров и спектров ЭПР // Кинетика и катализ. – 1970. – Т. 11, № 3. – С.747-752.

	13
	Copper(II)-loaded HEU-type zeolite crystals: characterization and evidence of surface complexation with N,N-diethyldithiocarbamate anions / A. Godelitsas, D. Charistos, J. Dwyer, C. Tsipis, A. Filippidis, A. Hatzidimitriou, E. Pavlidou  // Micropor. Mesopor. Mater. – 1999. – Vol. 1433, N 1-3. – P.77-87.

	14
	Тарасевич Ю.И., Сивалов Е.Г. Электронные спектры аквакатионов двухвалентной меди, сорбированных монтмориллонитом // Колл. ж. – 1975. – Т. 37, № 4. – P. 814-817.

	15
	Selective Catalytic Reduction of Nitric Oxide by Ammonia over Cu-FAU Catalysts in Oxygen-Rich Atmosphere / S. Kieger, G. Delahay, B. Coq, B. Neveuy // J. Catal. – 1999. – Vol. 183, N 2. – P. 267-280.

	16
	Fe, Co and Cu-incorporated TUD-1: Synthesis, characterization and catalytic performance in N2O decomposition and cyclohexane oxidation / M.S. Hamdy, G. Mul, W. Wei, R. Anand, U. Hanefeld, J.C. Jansen, J.A. Moulijn  //  Catal. Today.  – 2005. – Vol. 110, N 3-4. – P. 264-271. 

	17
	Соколов В.А., Торочешников Н.С., Кельцев Н.В. Молекулярные сита и их применение. – М.: Химия., 1964. – 156 с.

	18
	Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. –  М.: Химия, 1984. – 592 с.

	19
	Смола В.И., Кельцев Защита атмосферы от двуокиси серы. – Москва .:  Металлургия, 1976. – С. 134–155.

	20
	Берман И.Ф., Кельцев Н.В. Утилизация сернистого ангидрида из отходящих газов с помощью природных цеолитов // Пром. и сан. очистка газов. – 1978. –  № 4. –  С. 15–16.

	21
	Саламов А.А., Шахов В.Г. Опытно-промышленные испытания очистки отходящих газов от сернистого ангидрида с применением природных цеолитов // Тр. 4-го болгаро-советск. симп. по природным цеолитам, (Бургас, 3–7 июля 1986 г.). – Бургас, 1986. – С. 239–244.

	22
	Изучение новых природных цеолитов методами ртутной порометрии и термогравиметрии / С.С. Ниорадзе, Н.В. Кельцев, О.И. Козлов [и др.] // Тр. МХТИ им. Д.И. Менделеева. – 1974. – №  79. – С.  55–56.

	23
	Адсорбционные и эксплуатационные свойства пород с различным содержанием клиноптилолита / З.А. Жукова, Н.В. Кельцев, О.В. Мосейчук [и др.] // Природные цеолиты. – Тбилиси  Мецниереба, 1979. – С. 288–292.

	24
	Ануров С.А., Кельцев Н.В., Торочешников Н.С. Изотермы адсорбции сернистого ангидрида на природном цеолите // Тр. МХТИ им. Д. И. Менделеева. – 1974. – № 79. – С. 3–4.

	25
	Исследование физико-химических, каталитических свойств и кристаллохимического строения модифицированного клиноптилолита/Cычев М.В., Гончарук В.В., Васильев Н.Г., Мялковский В.В., Олейник Л.М.//Кинетика и катализ. – 1989. – Т.30., вып.2. – С.410-414.

	26
	Пигузова Л.И. Высококремнеземистые цеолиты и применение их в нефтепереработке и нефтехимии.  – Москва  Химия, 1974. – 156 с.

	27
	Липкинд Б.А. Адсорбенты и их получение, свойства и применение. – Москва  Наука, 1971. – 230 с.

	28
	Structural and physicochemical properties of natural zeolites: clinoptilolite and mordenite / O. Korkuna, R. Leboda, J. Skubiszewska–Zieba [et al.] // Micropor. Mesopor. Mater. – 2006. – Vol. 87, Iss. 3. –  Р.  243–254.

	29
	Адсорбционные свойства и структура водородных форм морденита и клиноптилолита / И.М. Беленькая, Й. Войон, М.М. Дубинин, Д.Я. Калло Папп // Адсорбенты их получение, свойства применение. – Ленинград  Наука, 1978. – С. 113–116.

	30
	Меерсон Л.А., Астахов В.А., Новик Г.С.  Исследование адсорбционных свойств природных цеолитов // Клиноптилолит. – Тбилиси  Мецниебера, 1977. – С. 162–168.

	31
	Адсорбционные свойства  природных цеолитов по двуокиси серы / Н.Ф. Берман, Н.В. Кельцев, В.И. Смола [и др.] // Природные цеолиты. – Тбилиси  Мецниереба, 1979. – С. 56–62.

	32
	Matteson M. J., Stober W., Luther H. Kinetics of the oxidation of sulfur dioxide by aerosols by manganese sulfate // I & E.C. Fund. – 1969. – Vol. 8, N 4. –  P. 677-687. 

	33
	Cains P.W., Carabine M.D. Oxidation of sulphur dioxide in aerosol droplets, catalysed by manganous sulphate // J. Chem. Soc. Faraday Trans. – 1977. – Vol. 74. – P. 2689-2702. 

	34
	Crump J.G., Flagan R.C., Seiufeld J. H. An experimental study of the oxidation of sulfur dioxide in aqueous manganese sulfate aerosols // Atmos. Environ. – 1983. – Vol. 17, N 7. – P. 1277-1289. 

	35
	Ibusuki T., Barness H.M. Manganese(II) catalyzed sulfur dioxide oxidation in aqueous solution at environmental concentrations // Atmos. Environ. – 1984. – Vol. 18, N 1. – P. 145-151. 

	36
	Siskos P. A., Peterson N. C., Huie R. E. Kinetics of the manganese(III)-sulfur(IV) reaction in aqueous perchloric acid solutions // Inorg. Chem. – 1984. – Vol. 23, N 8. – P. 1134-1137. 

	37
	Berglund J., Elding L.I. Manganese-catalysed autoxidation of dissolved sulfur dioxide in the atmospheric aqueous phase // Atmos. Environ. – 1995. – Vol. 29, N 12. – P. 1379-1391. 

	38
	Hong A.P., Bahnemann D.W., Hoffmann M.R. Cobalt(II) Tetrasulfophthalocyanine on Titanium Dioxide. 2.Kinetics and Mechanismsof the Photocatalytic Oxidation of Aqueous Sulfur Dioxide // The Journal of Physical Chemistry. – 1987. –Vol. 91, N 24. – P. 6245‑6251.

	39
	Голодов В.А. Окисление диоксида серы в водных растворах / В.А. Голодов, Л.В. Кашникова // Успехи химии. – 1981. – Т. 57,  Вып.11. – С. 1796-1814.

	40
	Голодов В.А. Реакции двуокиси серы с комплексами металлов IБ і VIII группы периодической системы / В.А. Голодов, Ю.И. Панов, Л.В. Кашникова // Комплексные соединения в катализе: Тр. ИОКЭ АН КазССР. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1980. –  Т.22. – С. 130-141.

	41
	Дорфман Я.А. Жидкофазный катализ / Я.А. Дорфман. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1981. – 364 с.

	42
	Conklin M.H. Metal ion-sulfur(IV) chemistry. 1. Structure and thermodynamics of transient copper(II)-sulfur(IV) complexes / M.H. Conklin , M. R. Hoffmann // Environ. Sci. Technol. –  1988. –  Vol. 22,  No 8 . – Р. 883–891.

	43
	Conklin M.H. Metal ion-sulfur(IV) chemistry. 2. Kinetic studies of the redox chemistry of copper(II)-sulfur(IV) complexes / M.H. Conklin, M.R. Hoffmann // Environ. Sci. Technol. –  1988. –  Vol. 22,  No 8 . – Р. 891–898.

	44
	Conklin M.H. Metal ion-sulfur(IV) chemistry. 3. Thermodynamics and kinetics of transient iron(III)-sulfur(IV) complexes / M.H. Conklin , M.R. Hoffmann // Environ. Sci. Technol. –  1988. –  Vol. 22,  No 8 . – P. 899-907.

	45
	Reddy K.B. Redox cycling of iron in atmospheric water: the important role of sulphite / K.B. Reddy, N. Coichev, R. Eldik // J. Chem. Soc., Chem. Commun. –  1991. –  P. 481-483.

	46
	Reddy K.B. Kinetics and mechanism of the sulfite-inducen  autoxidation of Fe(III) in acidic aqueous solution / K.B. Reddy,, R. Eldik //Atmos. Environ. –   1992. –  Vol. 26А,  No 4.  –  P. 661-665.

	47
	Brandt C. Kinetics and mechanism of the iron(III)-catalyzed autoxidation of sulfur(IV) oxides in aqueous solution. evidence for the redox Cycling of iron in the presence of oxygen and modeling of the overall reaction mechanism / C. Brandt,  I. Fabian , R. Eldik // Inorg. Chem. –  1994. –  Vol. 33, No 4. –  Р. 687-701.

	48
	Ракитская Т.Л. Модифицированный ионами меди(II) природный клиноптилолит в реакции низкотемпературного окисления диоксида серы / Т.Л. Ракитская , Т.А. Киосе , Е.В. Каменева, А.В. Ярыч, В.Я. Волкова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2013 – Т. 26 (65),                вип. № 4. – С. 345-357.

	49
	Rakitskaya T.L. Solid-State Compositions for Low-Temperature Sulphur Dioxide Oxidation Consisting of Natural Clinoptilolite, Copper(II) and Halide Ions / T.L. Rakitskaya, E.V. Kameneva, T.A. Kiose and V.Ya. Volkova // Solid State Phenomena. – 2015. –  Vol. 230,  Р. 291-296.

	50
	Пат. № 98970 Україна, МПК 7 В01 J 23/75 Композиція для очистки  повітря вiд дiоксиду сірки / Ракитська Т.Л., Кіосе Т.О. заявник та патентовласник ОНУ імені І.І. Мечникова. – № u 2014 13349; заяв. 12.12.2014 ; надр. 12.05.2015, Бюл. № 9.

	51
	The synergistic effect of manganese (II) in the sulfite‑induced autoxidation of metalions and complexes in aqueous solution / N. Coichev. K. Bal Reddy, R. van Eldik, . Atmospheric Envirоnment –  1992. – Vol. 26A, № 13. – Р. 2295-2300. 

	52
	Speciation, photosensitivity, and reactions of transition metal ions in atmospheric droplets /  C.J. Weschler, M. L. Mandich, T. E. Graedel // Journal of Geophysical Research. –  1986. – Vol. 91, № D4. – Р. 5189-5204. 

	53
	Голодов В.А. Каталитическое окисление двуокиси серы синергической системой Cu(II)-Fe(III) в водных растворах / В.А. Голодов, Ю.М. Шиндлер // Комплексные соединения в катализе: Тр. ИОКЭ АН КазССР. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1984. –  Т.23. – С. 190-213.

	54
	Голодов В.А. О синергизме гомогенных катализаторов на основе галоидных солей Cu(II) і  Fe(III) в реакции окисления SO2 / В.А. Голодов, Л.В. Кашникова // Кинетика і катализ. – 1988. – Т. 22,  Вып .3. – С. 793-794.

	55
	Enhanced oxygen absorption into bisulphite solutions containing transition metal ion catalysts / R. K. Ulrich, G.T. Rochelle. R.E. Prada // Chemical Engineering Science. –  1986. – Vol. 41, Iss. 8. – Р. 2183-2191.

	56
	Atkinson R. Rate constants for the reactions of the OH radical with NO2 (M=Ar and N2) and SO2 (M=Ar) / Atkinson R., Perry R. Α., Pitts L. N. // J. Chem. Phys. – 1976. – Vol. 65, No.1. – 306-310.

	57
	Ракитская Т. Л., Эннан А. А., Волкова В. Я. Низкотемпературная каталитическая очистка воздуха от монооксида углерода. – Одесса: Экология, 2005. – 191 с.  

	58
	Ракитская Т.Л. Фосфин. Физико-химические свойства і практические аспекты улавливания : монография / Т.Л. Ракитская, А.А. Эннан. – Одесса: Астропринт, 2012. – 208 с. 

	59
	Сорбция диоксида серы базальтовым туфом, импрегнированным водным раствором гексаметилентетрамина / М.И. Гавриленко, Т.А. Киосе, Т.Л. Ракитская, О.Н. Постолатий // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2008. – Т.13, вип.12. – С. 79-84. 

	60
	Ракитська Т.Л. Адсорбційні властивості природних сорбентів відносно діоксиду сірки / Т.Л. Ракитська, Т.О. Кіосе, О. В. Каменева, Михайлова О.В. // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2011. – Т. 16, вип. 13. – С. 24-33. 

	61
	Киосе Т.А. Вплив діоксиду сірки на каталітичну активність нанесених купрум-паладієвих комплексів в реакції низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю киснем повітря // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2013. – Т. 18, вип. 1(45). – С. 51-56.

	62
	Catalytic compositions based on chlorides of d-metals and natural aluminosilicates for the low-temperature sulfur dioxide oxidation with air oxygen/ T.L. Rakitskaya, T.A. Kiose,  K.О. Golubchik, G.M. Dzhiga, A.A. Ennan, V.Y. Volkova // Acta Physica Polonica A. – 2018. –– Vol. 133, N 4. –  Р. 1074-1078. 

	63
	Закріплені на природному клиноптилоліті хлориди 3d‑металів в реакції низькотемпературного окиснення діоксиду сірки киснем повітря / Т.Л. Ракитська, Т.О. Кіосе, Л.А. Раскола, Х.О. Голубчик, Г.Б. Шульга, А.П. Назар, А.А. Стоян // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2018.  – Т. 23, вип. 2(65). – С.6-17.

	64
	Treacy M.N.J., Higgins J.B. Collection of simulated XRD powder patterns for zeolites. – Amsterdam: Elsevier, 2001. – 586 c.

	65
	Дубинин М.М. Цеолиты, их синтез, свойства и применение . – М.: Наука, 1965. – 400 с

	66
	Нечипоренко А.П., Кудряшова А.И.  Исследование кислотности твердых поверхностей методом рН-метрии // Журн. прикл. химии. – 1987. – Т.  60, № 9. –  С. 1957–1961.

	67
	Алесковский В.Б., Корсаков В.Г Физико-химические основы рационального выбора активных материалов . – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. –76 с.

	68
	Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела. – М.: Мир, 1980. – 488 с.


PAGE  

_1121004191.unknown

