Одеський національний університетімені І. І. Мечникова

(повне найменування вищогонавчального закладу)

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

(повне найменуванняі нституту/факультету)

Кафедра загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

магістра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Вивчення закономірностей виникнення та зростання оксидних структур на поверхні тугоплавких металів»

«Studying the patterns of formation and growth of oxide structures on the surface of refractory metals»

Виконала: студентка денної форми навчання

спеціальність:104-Фізика та астрономія

Лисянська Марія Володимирівна

Керівник к.ф.-м.н., доц. Орловська С.Г._________

Рецензент    д.ф.-м.н., доц.Полетаєв М.І

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № __від___.___.2018р. Завідувач кафедри Гоцульський В.Я. (підпис) | Захищено на засіданні ЕК №__ протокол № __від___.___.2018 р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) Голова ЕК Калінчак В.В. (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2018

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….3

1.Особливості високотемпературного окислення і зростання оксидних структур на поверхні тугоплавких металів………………………..…………..5

1.1. Загальні закономірності окислення металів………………...…………5

1.2. Закономірності окислення вольфраму…………………………………8

1.3. Закономірності росту кристалів……………………………………….10

1.3.1. Особливості росту ниткоподібних і пластинчастих кристалів…10

1.3.2. Особливості росту і дослідження дендритів……………………..14

2. Експериментальні дослідження температурних режимів і кінетики росту оксидних структур на поверхні вольфраму…………………………….……20

2.1. Експериментальна установка і методи експериментальних досліджень…………………………………………………….…………….…20

2.1.1. Застосування електротермографічного методу досліджень……21

2.1.2 . Метод яскравісної пірометрії……………………………….……23

2.1.3. Використання мікроскопії та визначення фрактальної розмірності…………………………………………………………………….24

2.2. Результати досліджень теплових режимів і особливостей росту оксидних структур на поверхні вольфрамового провідника…………….27

2.3. Вплив форми провідника на утворення оксидних структур на поверхні вольфраму…………………………………………………..…….37

3.Фізіко-математичне моделювання процесів тепломасобміну та високотемпературного окислення вольфрамового провідника, що нагрівається електричним струмом…………………………………………..50

3.1. Нестаціонарний тепломасообмін……………………………………..50

3.2. Стаціонарні та критичні режими високотемпературного тепломасообміну вольфрамових дротиків……………………………….….51

Висновки……………………………………………………………..………..62

Література ……………………………………………………………………..64

ВСТУП

Вивчення особливості поведінки тугоплавких металів (зокрема вольфраму) при високих температурах дозволяє традиційно використовувати їх в якості легуючих добавок жароміцних сталей, в авіа- та ракетобудуванні, для виготовлення катодів і анодів, деталей високотемпературних вузлів. І хоча близько 90% йде на виплавку спеціальних сталей, в останні роки сфера застосування цих металів істотно збільшилася. Оксиди вольфраму володіють унікальними фізико-хімічними властивостями, кристалічні нанооксиди даних металів є перспективними матеріалами. Оксид вольфраму може бути використаний як каталізатор або газовий сенсор. Крім того, він має властивості фотохромізму, тетрохромізму, електрохромізму (оборотна зміна оптичних характеристик під дією тепла, ультрафіолету, електричного поля). Подібні властивості використовуються в «розумних вікнах», гнучких дисплеях, сонячних колекторах.

Використання оксидів вольфраму в хімічній промисловості як каталізаторів (дегідратація спиртів, крекінг вуглеводнів) визначає актуальність досліджень температурних режимів і закономірностей їх утворення. Тонкі плівки оксидів вольфраму можна отримувати методами хімічного осадження, плазмового напилення, проте найбільш економічним і екологічно чистим методом отримання оксидів є контрольоване високотемпературне окислення металевого дроту, що нагрівається електричним струмом в регульованому газовому середовищі.

Високотемпературне окислення металів часто супроводжується фазовими перетвореннями на їх поверхні (плавлення і випаровування самих металів або їх оксидів). В процесі окислення тугоплавких металів при досягненні певних температур відбувається плавлення і випаровування оксидної плівки. Такі фазові переходи впливають на процеси високотемпературного окислення, на якісні і кількісні характеристики оксидів на поверхні металів. Існує велика кількість робіт, присвячених вивченню процесів окислення металів[1-7], проте особливий інтерес для дослідників на даний час представляють характеристики окислення і закономірності формування оксидного шару і оксидних утворень на поверхні металу, а також особливості синтезу оксидних плівок із заданими характеристиками [8-12].

Метою даної роботи є вивчення температурних режимів і кінетики утворення оксидних структур на поверхні провідників тугоплавких металів, механізмів формування кристалів на поверхні окисної плівки, а також дослідження особливостей синтезу кристалічних утворень оксиду.

Як об'єкт дослідження були взяті вольфрамові провідники, що нагріваються електричним струмом в повітрі.

До завдань роботи входило:

1) Вивчення температурних режимів отримання кристалів різного розміру і форми

2) Розрахунок фрактальної розмірності кристалічних утворень

3) Вивчення швидкості росту кристалів

4) Вивчення густини росту кристалів і особливостей їх розподілу на поверхні провідника

5) Фізико-математичне моделювання.

ВИСНОВКИ

1.Досліджнено стаціонарні режими тепло масообміну та окислення вольфрамових дротиків, що нагріваються електричним струмом в повітрі. Знайдено критичні значення сили струму, при яких відбувається перехід до нестаціонарних високотемпературних режимів окислення (запалення провідника).

2. Встановлено, що при досягненні провідником температури біля 900К на поверхні основного оксиду починають утворюватись кристали оксиду вольфраму ниткоподібної та голчатої форми, які зі зростанням температури та часу окислення починають розростатись в розгалужені оксидні структури.

3. За допомогою електрографічного та пірометричного методів визначено температурно-часові режими виникнення та росту кристалічних структур, описано стадії їх розвитку.

4. За допомогою оптико-цифрових методів та мікроскопування встановлено вплив температури провідника на розмір і форму кристалічних структур, густину кристалів на одиницю довжини дроту, їх фрактальну розмірність, товщину оксидного шару на поверхні металу.

5. Внаслідок дослідження фрактальної розмірності доведено, що при температурах близько 1500 К  реалізується механізм асоціації кристалів «кластер-кластер», при підвищенні температури до 2000 К – «частинка – кластер». Описано механізм утворення і росту кристалів. Визначено, що основною ланкою побудови розгалужених структур є конденсація кластерів   оксиду вольфраму на призматичні грані кристалу.

6. Вивчено вплив форми дротика на особливості зростання кристалів на поверхні вольфраму. Вивчались дротики прямої та колоподібної форми. Доведено, що у випадку нагрівання електричним струмом дротиків колоподібної форми кристали утворюються і ростуть в основному на випуклій стороні; у випадку прямого дротика ріст кристалів спостерігається по всій поверхні. Це пояснюється впливом нерівномірністю розподілу поверхневого заряду на вигнутому дротику та особливостями електричного поля всередині кола.

7. Встановлено, що при однакових температурно-часових режимах окислення на прямих провідниках утворюються більш розгалуженіші оксидні структури, які мають значно більшу фрактальну розмірність, з густиною кристалів, яка в декілька разів може перевищувати густину кристалів на вигнутому провіднику. Товщина основного оксидного шару на поверхні прямих дротиків також більша.

8. Проведено фізико-математичне моделювання стаціонарних режимів тепломасообміну та окислення вольфрамових дротиків, що нагріваються електричним струмом в повітрі. Розрахунки стаціонарних температурних та критичних режимів дають добру згоду з отриманими експериментальними даними .

Результати роботи доповідались на міжнародній та студентський  конференції, були опубліковані в науковому журналі ФАС, що відображено в переліку літературних джерел [28,29].

Лисянська М.В.

ЛІТЕРАТУРА

- Кофстад П.А. Высокотемпературное окисление металлов. – М.: Мир, 1969. – 392с.

- Бернар Ж. Окисление металлов т.2 Москва, Металлургия, 1969

- Кубашевский О., Гопкинс Б. Окисление металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1965. 428 с.

- Калинчак В.В., Орловская С.Г., Грызунова Т.В. Устойчивые и критические  режимы высокотемпературного окисления вольфрамового проводника в воздухе.// ТВТ. – 2003. – Т.41, №-3. –С. 465-469.

- Каталитическиесвойствавеществ. Справочник./ Под ред. Ройтера В.А. –Киев: Наукова думка, , 1968, - 1464с.

- Деревяга М. Е., Стесик Л.Н., Федорин Э.А. Воспламенение и горение тугоплавких металлов (Мо, W, B).  – Препринт ОИХФ, 1978. –40 с.

- Орловская С.Г., Каримова Ф.Ф., Шкоропадо М.С., Протас С.К. Исследование высокотемпературного теплообмена и окисления проводников из тугоплавких металлов, нагреваемых электрическим током в различных газовых средах.// Физика аэродисперсных систем. -2008, - вып45.-С.20-24

- FatemehTavakoliForoushani, Hossein Tavanai, Mehdi Ranjbar, HajirBahrami, Fabrication of Tungsten Oxide Nanoﬁbers Via Electrospinning for Gasochromic Hydrogen Detection, Sensors and Actuators B: Chemicalhttps://doi.org/10.1016/j.snb.2018.04.120

- L.H. Jin, Y. Bai, C.S. Li, Y. Wang, J.Q. Feng, L. Lei, G.Y. Zhao, P.X. Zhang, Growth of tungsten oxide nanostructures by chemical solution deposition, Applied Surface Science (2018), doi: https://doi.org/ 10.1016/j.apsusc.2018.01.251

- Supothina, S., Suwan, M., &Wisitsoraat, A. (2014). Hydrothermal synthesis of K2W4O13 nanowire with high H2S gas sensitivity. MicroelectronicEngineering, 126, 88–92.

- ZhongXie,a  Lina Gao,a  Bo Liang,a  XianfuWang,a  GuiChen,a  ZheLiu,a  JunfengChao,a  Di Chen*a  and  Guozhen Shen*a Fast fabrication of a WO3·2H2O thin film with improved electrochromic properties, Journal of Materials Chemistry, 37, 2012

- J. Habainy, et al., Formation of oxide layers on tungsten at low oxygen partial pressures, Journal of Nuclear Materials (2017),

- Гиваргизов Е.И. Ростнитевидных и пластинчатых кристаллов из пара, М.:Наука, 1977, 304с.

- .  Иванова В.С, Баланкин А.С, Бунин И.Ж, Оксогоев А.А. Синергетика и фракталы в материаловедении. М: Наука, 1994.

- Smirnov, B.M. Fractalclusters// UPhN. – 1986 - № 149 - pp. 177-219

- Барелко В.В., Абрамов В.Г., Мержанов А.Г. Термографический метод исследованиякинетикигазофазныхгетерогенно-каталитическихреакций. //Журнал физическойхимии. – 1969. – Т.XLIII, №11. – С.2828-2829.

- Черненко Е.В., Розенбанд В.И., Барзыкин В.В., Изучениезакономерностейвоспламененияциркония в кислородеподдавлением. //ФГВ. – 1979. – Т.15, №4. – С.66–69.

- Гордов А.Н. Основыпирометрии. М.: Металлургия. – 1971. – 448с.

- Температурні вимірювання. / Під ред. О.А. Геращенко, АН УССР. Ін-т проблем енергозбереження. – Київ.: Наук. Думка, 1989.- 704с.

- Сосновский А.Г., Столярова М.И. Измерениетемпературы. Законыизлучения и ихиспользование в пирометрах. –М.: Изд-во комитетастандартов, мер и измерит. приборов, 1976 г, –258 с

- Орловская С.Г., Каримова Ф.Ф., Шкоропадо М.С., Закономерностиобразованияоксидов на поверхностивольфрамовыхпроводников, нагреваемыхэлектрическим током // Порошковаяметаллургия. 5/6. – Киев. 2010. С. 125 – 130.

- Орловська С.Г., Шкоропадо М.С., Шевченко Ю.А., Односталко А.О. Дослідження високотемпературного тепломасообміну та окислення зразків тугоплавких металів в повітрі// Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. Т.15, №2.-С.384-387.

- Kurdyukov VI, Ostapchuk AK, Ovsyannikov V. Ye., Rogov E. Yu. Analysisofmethodsfordeterminingfractaldimension // Vestnik KuzGTU.-2008. №5. C.46-49.

- Орловська С.Г., Шкоропадо М.С., Карімова Ф.Ф. Кінетика зростання оксидних структур на поверхні тугоплавких металів при нагріванні в повітрі// Фізика і хімія твердого тіла.- 2012.- Т. 13,     №3. - С. 733-737. Рисунки

- Орловська С.Г., Шкоропадо М.С., Карімова Ф.Ф. Дослідження особливостей утворення і росту кристалів оксиду на поверхні вольфраму // Фізика і хімія твердого тіла.- 2013.- Т. 14,     №3. - С. 527-531.

- Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм: Учеб. Пособие. – М.: Высш.школа, 1983. – 463с

- Калашников С.Г. Электричество: Учеб. Пособие – М.:Наука, 1977 – 592с

- Svetlana G. Orlovskaya, Maxim S. Shkoropado, MariaV. LiseanskaiaPhasetransitionsinfluenceontheoxidestructuresformationonthesurfaceofrefractorymetals // 8th InternationalConferencePhysicsofLiquidMatter: ModernProblems, May 18-22, 2018 Kyiv, Ukraine. 2018. 9-10.P 168.

- Orlovskaya S. G., Liseanskaia M. V. Theoxidestructuresformationonthesurfaceoftungsten // Физикааэродисперсных систем.-  2018, № 55.  –С.46-51.