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Нанофлюїди - стабільні колоїдні суспензії наночастинок в основній рідині, це відносно нові системи, що мають велику привабливість для застосування в процесах в яких важливу роль відіграють явища тепло і масообміну, реологічні властивості систем.
Аналіз великого обсягу інформації що міститься в існуючій науковій літературі, показав, що наночастки мають значно підвищену теплопровідність і мають потенційне застосування в області теплообміну, горіння, виробництва та медицини. Крім нагрівання та охолодження, нанорідини можуть також застосовуватися для автомобілів в якості холодоагенту, паливної добавки, мастила, амортизатора, що в майбутньому може сприяти поліпшенню рівня життя і глобального стану.
Актуальність проведення подібних досліджень та перспективи практичного використаннянаночастинок в якості домішок до вуглеводневих пальних пов’язані в першу чергу із можливістю впливати через зміну їх концентрації на процеси випаровування і горіння крапель цих пальних. Крім того, рідке паливо розпорошується в камеру згоряння у вигляді хмари крапель, коли краплі піддаються впливу гарячого середовища, вони швидко випаровуються. Фактично, випаровування крапель є важливим процесом при спалюванні рідких палив.
У зв’язку з цим в якості об’єкту дослідження в роботі розглядалося явище випаровування поодиноких краплин ізопропанолу з домішками наночастинок  Al2O3 при різних початкових концентраціях.
Предметом дослідження були закономірності процесів, що супроводжують  випаровування індивідуальних краплин нанофлюїдів при різних температурах зовнішнього середовища.
Мета роботи полягала у тому, щоб виявити особливості, які виникають при випаровуванні поодиноких краплин модифікованого домішками наночастинок Al2O3 ізопропанолу.
Для досягнення даної мети були сформульовані наступні задачі:
Розробити методику проведення експериментальних досліджень кінетики випаровування індивідуальних крапель ізопропанолу модифікованого домішками наночастинок Al2O3;
Провести експериментальні дослідження динаміки зміни поточного квадрату діаметру краплі модифікованого пального при різних температурах в залежності від концентрації наночастинок окису алюмінію.
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Робота присвячена дослідженню особливостей випаровування крапель ізопропілового спирту з домішками наночастинок
1. Показано, що швидкість випаровування індивідуальних крапель ізопропілового спирту виявилася дещо більшою  ніж для розчинів наночастокз розміром 50нм. При збільшенні початкової концентрації наночасток, швидкість випаровування знижується від 15% до 50 % при збільшенні масової концентрації наночасток   в порівнянні з чистим ізопропанолом в диапозоні температури середовища( 370К-505К);
2. При початковій концентрації наночасток приблизно більше за 1% константа швидкості випаровування прагне до деякого ассимптотичного значення, яке збільшується із зростанням температури;
3. На ділянці низьких температур і початкових концентрацій наночастокспостерігається більш нелінійний характер температурної залежності константи швидкості випаровування краплі.
4. Особливості випаровування індивідуальних капель нанофлюїдів в певній мірі визначаються співвідношення швидкостей випаровування і тих процесів, що відбуваються всередині краплі.
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