Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

магістра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Особливості випаровування крапель нижчих спиртів

з домішками наночастинок»

«Features of alcohol drops evaporation at adding of nanoparticles»

Виконала: студентка денної форми навчання

спеціальність:  104- Фізика та астрономія

Малай Катерина Сергіївна

Керівник: _________к.ф.-м.н., доц. Копійка О.К.

Рецензент:    д.т.н., проф. Железний В.П.

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № __ від ___.___.2018 р. Завідувач кафедри Гоцульський В.Я. (підпис) | Захищено на засіданні ЕК № __ протокол № __ від ___.___.2018 р. Оцінка______________/___ ___/____ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) Голова ЕК Калінчак В.В. (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2018

ЗМІСТ

Вступ	3

1. Характеристика нанофлюїдів	5

1.1. Способи отримання нанофлюїдів і методика підготовки дослідних зразків	5

1.2. Порівняльний аналіз різних методик експериментальних досліджень теплофізичних властивостей  нанофлюїдів. Недоліки і переваги	7

1.3. Теплофізичні та реологічні властивості нанофлюїдів	9

1.3.1. Теплопровідність нанофлюїдів з частинками Al2O3	10

1.3.2. Вплив концентрації наночастинок на теплопровідність нанофлюїдів з домішками різних оксидів	11

1.3.3. Поверхневий натяг нанофлюїдів	12

1.3.4. В’язкість нанофлюїдів	14

2. Випаровування нанофлюїдів	16

2.1. Теоретичні і експериментальні дослідження процесів випаровування індивідуальних крапель рідких палив	16

2.2. Випаровування  крапель одноатомних спиртів і алканів з домішками наночастинок. Вплив конвекції	17

3. Експериментальні дослідження кінетики випаровування крапель нижчих спиртів з домішками наночастинокAl2O3	23

3.1.Експериментальна установка і методика проведення експерименту	23

3.2.	Експериментальні результати та їх обговорення	27

Результати роботи та висновки	34

Список використаних джерел	35

ВСТУП

Нанофлюїди - стабільні колоїдні суспензії наночастинок в основній рідині, це відносно нові системи, що мають велику привабливість для застосування в процесах в яких важливу роль відіграють явища тепло і масообміну, реологічні властивості систем.

Аналіз великого обсягу інформації що міститься в існуючій науковій літературі, показав, що наночастки мають значно підвищену теплопровідність і мають потенційне застосування в області теплообміну, горіння, виробництва та медицини. Крім нагрівання та охолодження, нанорідини можуть також застосовуватися для автомобілів в якості холодоагенту, паливної добавки, мастила, амортизатора, що в майбутньому може сприяти поліпшенню рівня життя і глобального стану.

Актуальність проведення подібних досліджень та перспективи практичного використаннянаночастинок в якості домішок до вуглеводневих пальних пов’язані в першу чергу із можливістю впливати через зміну їх концентрації на процеси випаровування і горіння крапель цих пальних. Крім того, рідке паливо розпорошується в камеру згоряння у вигляді хмари крапель, коли краплі піддаються впливу гарячого середовища, вони швидко випаровуються. Фактично, випаровування крапель є важливим процесом при спалюванні рідких палив.

У зв’язку з цим в якості об’єкту дослідження в роботі розглядалося явище випаровування поодиноких краплин ізопропанолу з домішками наночастинок  Al2O3 при різних початкових концентраціях.

Предметом дослідження були закономірності процесів, що супроводжують  випаровування індивідуальних краплин нанофлюїдів при різних температурах зовнішнього середовища.

Мета роботи полягала у тому, щоб виявити особливості, які виникають при випаровуванні поодиноких краплин модифікованого домішками наночастинок Al2O3 ізопропанолу.

Для досягнення даної мети були сформульовані наступні задачі:

Розробити методику проведення експериментальних досліджень кінетики випаровування індивідуальних крапель ізопропанолу модифікованого домішками наночастинок Al2O3;

Провести експериментальні дослідження динаміки зміни поточного квадрату діаметру краплі модифікованого пального при різних температурах в залежності від концентрації наночастинок окису алюмінію.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ

Робота присвячена дослідженню особливостей випаровування крапель ізопропілового спирту з домішками наночастинокAl2O3.

- Показано, що швидкість випаровування індивідуальних крапель ізопропілового спирту виявилася дещо більшою  ніж для розчинів наночастокAl2O3з розміром 50нм. При збільшенні початкової концентрації наночасток, швидкість випаровування знижується від 15% до 50 % при збільшенні масової концентрації наночасток Al2O3 до 3%  в порівнянні з чистим ізопропанолом в диапозоні температури середовища( 370К-505К);

- При початковій концентрації наночасток приблизно більше за 1% константа швидкості випаровування прагне до деякого ассимптотичного значення, яке збільшується із зростанням температури;

- На ділянці низьких температур і початкових концентрацій наночастокспостерігається більш нелінійний характер температурної залежності константи швидкості випаровування краплі.

- Особливості випаровування індивідуальних капель нанофлюїдів в певній мірі визначаються співвідношення швидкостей випаровування і тих процесів, що відбуваються всередині краплі.

____________________Малай К.С.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шимчук Н.А., Геллер В.З. Вплив різних факторів на теплопровідність нанофлюїдів  // Одеська національна академія харчових технологій, 2014. – 6 c.

2.	Ali F. M. Theeffectofvolumefractionconcentrationonthethermalconductivityandthermaldiffusivityofnanofluids: numericalandexperimental  / F. M. Ali, W. M. M. Yunus, M. M. Moksin, Z. A. Talib // ReviewofScientificInstruments. – 2010. – Vol. 81.– P. 074901.

3.	Mintsa H. A. Newtemperaturedependentthermalconductivitydataforwater-basednanofluids / H. A. Mintsa, G. Roy, C. T. Nguyen, D. Doucet // InternationalJournalofThermalSciences. – 2009. – Vol. 48. – P. 363–371.

4.	Zhang X. Effectivethermalconductivityandthermaldiffusivityofnanofluidscontainingsphericalandcylindricalnanoparticles / X. Zhang, H. Gu, M. Fujii // JournalofAppliedPhysics. – 2006. – Vol. 100. – P. 1–5.

5.	Xie H. Q. Shorthotwiretechniqueformeasuringthermalconductivityandthermaldiffusivityofvariousmaterials / H. Q. Xie, H. Gu, M. Fujii, X. Zhang // MeasurementScienceandTechnology. – 2006. – Vol. 17. – P. 208–214.

6.	Wang X. Thermalconductivityofnanoparticle, fluidmixture / X. Wang, X. Xu, S. U. S. Choi // JournalofThermophysicsandHeatTransfer. – 1999. – Vol. 13. – P. 474–480.

7.	Lee S. Measuringthermalconductivityoffluidscontainingoxidenanoparticles / S. Lee, S. U. S. Choi, S. Li, J. A. Eastman // JournalofHeatTransfer. – 1999. – Vol. 121. – P. 280–289.

8.	Das S. K. Temperaturedependenceofthermalconductivityenhancementfornanofluids / S. K. Das, N. Putra, P. Thiesen, W. Roetzel // JournalofHeatTransfer. – 2003. – Vol. 125. – P. 567–574.

9.	Oh D. W. Thermalconductivitymeasurementandsedimentationdetectionofaluminumoxidenanofluidsbyusing 3ω method / D. W. Oh, A. Jain, J. K. Eaton, K. E. Goodson, J. S. Lee // InternationalJournalofHeatandFluidFlow. – 2008. – Vol. 29. – P. – 1456–1461.

10. Das S. K, Choi S. U., Yu W., Pradeep T. NanofluidsScienceandTechnology //  Hoboken, NJ: JohnWiley&Sons. - 2008.

11. Keblinski P., Eastman J., Cahill D. Heattransfercharacteristicsofnanofluids: a review // MaterialsToday. – 2005. - Vol. 8, no. 1, P. 36-44.

12.  Keblinski P., Prasher R., Eapen J. Thermalconductanceofnanofluids: isthecontroversyover? // J. NanoparticleResearch. – 2008. - Vol. 10, no. 7, P. 1089-1097.

13. Tanvir S., Qiao L. Surfacetensionofnanofluid-typefuelscontainingsuspendednanomaterials // NanoscaleResearchLett. – 2012. - Vol. 7, no. 7, P. 226.

14. Murshed S., Leong K., Yang C. Thermophysicalandelectrokineticpropertiesofnanofluids – a criticalreview // Appl. ThermalEng. – 2008. - Vol. 28, no. 17-18, P. 2109-2125.

15. Kim S., Bang I., Buongiorno J., Hu L. Surfacewettabilitychangeduringpoolboilingofnanofluidsanditseffectoncriticalheatflux // Int. J. HeatMassTransfer. – 2007. - Vol. 50, no. 19-20, P. 4105-4116.

16.  Murshed S., Tan S.H., Nguyen N.T. Temperaturedependenceofinterfacialpropertiesandviscosityofnanofluidsfordroplet-basedmicrofluidics // J. Physics D. – 2008. - Vol. 41, no 8. - P. 085502.

17. Prasher R., Song D., Wang J., Phelan P. Measurementsofnanofluidviscosityanditsimplicationsforthermalapplications //Appl. PhysicsLett. -2006. - Vol. 89, no. 13, P. 133108.

18.  Namburu P. K., Kulkarni D. P., Mirsa D., Das D. K. Viscosityofcopperoxidenanoparticlesdispersedinetheyleneglycolandwatermixture // ExperimentalThermalandFluidSci. – 2007. - Vol. 32, no. 2, P. 397-402.

19. Masoumi N., Sohrabi N., Behzadmehr A. A newmodelforcalculatingtheeffectiveviscosityofnanofluids // J. Physics D: Appl. Physics. – 2009. - Vol. 42, no. 1, P. 055501.

20.	Фукс Н. А. Испарение и рост капель в газообразнойсреде / Н. А. Фукс. – М.: Академия наук СССР, 1958. – 93 с.

21.	Gan Y., Qiao L. Evaporationcharacteristicsoffueldropletswiththeadditionofnanoparticlesundernaturalandforcedconvections // InternationalJournalofHeatandMassTransfer. - 2011. - P. 10.

22. Shin Y.J., Shen Y.H. Preparationofcoalslurrywithorganicsolvents // Chemosphere 68. – 2007. – P. 389–393.

23. Батурина М. В. Особенностивысокотемпературногоиспарениянизшихспиртов // – 2015. – C. 25-34.

24. Щербатюк К.С. Випаровування капель спиртів з домішкаминаночастинок : Дипломна робота - Одеса, 2017.- С.23-33.